登瀛路1号法政路30号5号楼办公用房维修项目

精装修硬装材料书

2023-09-28

| 材料类别 | 石材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | ST-01 | 技术要求 | - 光面 - 做六面防碱处理 - 满足国家优等品标准要求 - 符合国家和行业的有关标准规定; |
| 材料名称 | 灰色石材 |  |  |
| 使用位置 | 门槛石 |  |  |
| 规格型号 | 25mm |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 石材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | ST-02 | 技术要求 | - 光面 - 做六面防碱处理 - 满足国家优等品标准要求 - 符合国家和行业的有关标准规定; |
| 材料名称 | 米黄色石材 |  |  |
| 使用位置 | 电梯厅墙面 |  |  |
| 规格型号 | 25mm |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |
| 材料类别 | 石材 |  |  |
| 材料代码 | ST-03 | 技术要求 | - 光面 - 做六面防碱处理 - 满足国家优等品标准要求 - 符合国家和行业的有关标准规定; |
| 材料名称 | 黑色石材 |  |  |
| 使用位置 | 电梯厅墙面 |  |  |
| 规格型号 | 25mm |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 石材 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | ST-04 | 技术要求 | - 1、光面，人造石英石 - 2、燃烧性能等级A级； - 3、 抗压强度≥100Mpa； - 4、抗折强度≥16Mpa； - 5、莫氏硬度≥5； - 6、耐冲击性≥1.5J； - 7、 耐磨性≤38mm； - 8、抗冻性≥80%； - 9、防滑性≥0.5； - 10、抗菌性能好，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、白色念珠菌等抗菌率达99%； - 11、吸水率≤ 0.5%； - 12、耐污染性，耐污值总和≤70，最大污迹深度≤0.2mm |
| 材料名称 | 白色人造石 |  |  |
| 使用位置 | 公共卫生间台面 |  |  |
| 规格型号 | 15mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 瓷砖 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | TL-01 | 技术要求 | - 宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。 - 边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜. - 直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜ - 表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷 - 吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6% - 破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa - 满足国家优等品标准。 - 依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7 9.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| 材料名称 | 灰色防滑砖 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间和茶水间地面 |  |  |
| 规格型号 | 600*600*8mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 瓷砖 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | TL-02 | 技术要求 | - 宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。 - 边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜. - 直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜ - 表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷 - 吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6% - 破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa - 满足国家优等品标准。 - 依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7 0.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| 材料名称 | 浅色抛光砖 |  |  |
| 使用位置 | 电梯厅走道地面 |  |  |
| 规格型号 | 600*1200*8mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 瓷砖 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | TL-03 | 技术要求 | - 宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。 - 边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜. - 直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜ - 表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷 - 吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6% - 破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa - 满足国家优等品标准。 - 依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7 9.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| 材料名称 | 白色墙面砖 |  |  |
| 使用位置 | 茶水间墙面 |  |  |
| 规格型号 | 600*600*8mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 瓷砖 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | TL-04 | 技术要求 | - 宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。 - 边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜. - 直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜ - 表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷 - 吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6% - 破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa - 满足国家优等品标准。 - 依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7 9.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| 材料名称 | 浅色抛光砖 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间墙面 |  |  |
| 规格型号 | 600*600*8mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 瓷砖 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | TL-05 | 技术要求 | - 宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。 - 边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜. - 直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜ - 表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷 - 吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6% - 破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa - 满足国家优等品标准。 - 依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7 - 10.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| 材料名称 | 浅色耐磨砖 |  |  |
| 使用位置 | 办公室地面 |  |  |
| 规格型号 | 600*600*8mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 铝板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | AL-01 | 技术要求 | 1.材质应符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T5237.1）中有关规定。 2.铝合金表面处理层应符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.2~5237.5）的有关规定。 3.材料符合设计与QB1561-92《金属吊顶》行业标准要求 4.材质：AA3003，材质达到国标3880或ASTM-B≥0.9标准 5.表面为氟碳喷涂，保证色泽均匀，无色差，耐久性强，粉体采用荷兰-阿克苏, 涂层厚度≥60μm,色系以欧标9010为准。 6.漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 7.成品尺寸符合GB/T3194-1998，成品色差测试符合GB8031。 8.抗紫外线辐射，抗氧化，超强耐腐蚀，喷涂涂层厚度不小于25微米。面板厚度 0.8mm（当板面超过 600*600mm 时，厚度应为1.0mm 及以上），墙面面板厚度2.0mm，翻边高度不小于30mm。 9.表面质量：面板表面光洁、平整，无明显损伤、划痕、压光条和污迹；面板周边与开孔断面无毛刺，穿孔板表面无肉眼可视纹路或隐条；涂层无露底与气泡、流挂，无肉眼可视色差、色斑；成型板面无波纹、凹凸，折边不起边；尺寸允许偏差：铝材标准厚度允许误差为 0.02mm，面板长度≥1M 时，允许误 差＋0～0.4mm/m；板长度﹤1M 时，允许误差＋0～0.3mm/m；表面平整度误差要求：0.4mm/m；折边铝板角度偏差：0.5mm/m；面板宽度允许误差＋0～0.4mm/mh;。物理机械性能 ：物理性能不低于牌号AA3003H24的各项物理指标。 |
| 材料名称 | 木纹铝格栅 |  |  |
| 使用位置 | 茶水间、机房天花 |  |  |
| 规格型号 | 30X80X1.0mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 铝板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | AL-02 | 技术要求 | 1.材质应符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T5237.1）中有关规定。 2.铝合金表面处理层应符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.2~5237.5）的有关规定。 3.材料符合设计与QB1561-92《金属吊顶》行业标准要求 4.材质：AA3003，材质达到国标3880或ASTM-B≥0.9标准 5.表面为氟碳喷涂，保证色泽均匀，无色差，耐久性强，粉体采用荷兰-阿克苏, 涂层厚度≥60μm,色系以欧标9010为准。 6.漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 7.成品尺寸符合GB/T3194-1998，成品色差测试符合GB8031。 8.抗紫外线辐射，抗氧化，超强耐腐蚀，喷涂涂层厚度不小于25微米。面板厚度 0.8mm（当板面超过 600*600mm 时，厚度应为1.0mm 及以上），墙面面板厚度2.0mm，翻边高度不小于30mm。 9.表面质量：面板表面光洁、平整，无明显损伤、划痕、压光条和污迹；面板周边与开孔断面无毛刺，穿孔板表面无肉眼可视纹路或隐条；涂层无露底与气泡、流挂，无肉眼可视色差、色斑；成型板面无波纹、凹凸，折边不起边；尺寸允许偏差：铝材标准厚度允许误差为 0.02mm，面板长度≥1M 时，允许误 差＋0～0.4mm/m；板长度﹤1M 时，允许误差＋0～0.3mm/m；表面平整度误差要求：0.4mm/m；折边铝板角度偏差：0.5mm/m；面板宽度允许误差＋0～0.4mm/mh;。物理机械性能 ：物理性能不低于牌号AA3003H24的各项物理指标。 |
| 材料名称 | 600*600 白色铝扣板 |  |  |
| 使用位置 | 办公室天花 |  |  |
| 规格型号 | 600*600*1mm |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 铝板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | AL-03 | 技术要求 | 1.材质应符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T5237.1）中有关规定。 2.铝合金表面处理层应符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.2~5237.5）的有关规定。 3.材料符合设计与QB1561-92《金属吊顶》行业标准要求 4.材质：AA3003，材质达到国标3880或ASTM-B≥0.9标准 5.表面为氟碳喷涂，保证色泽均匀，无色差，耐久性强，粉体采用荷兰-阿克苏, 涂层厚度≥60μm,色系以欧标9010为准。 6.漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 7.成品尺寸符合GB/T3194-1998，成品色差测试符合GB8031。 8.抗紫外线辐射，抗氧化，超强耐腐蚀，喷涂涂层厚度不小于25微米。面板厚度 0.8mm（当板面超过 600*600mm 时，厚度应为1.0mm 及以上），墙面面板厚度2.0mm，翻边高度不小于30mm。 9.表面质量：面板表面光洁、平整，无明显损伤、划痕、压光条和污迹；面板周边与开孔断面无毛刺，穿孔板表面无肉眼可视纹路或隐条；涂层无露底与气泡、流挂，无肉眼可视色差、色斑；成型板面无波纹、凹凸，折边不起边；尺寸允许偏差：铝材标准厚度允许误差为 0.02mm，面板长度≥1M 时，允许误 差＋0～0.4mm/m；板长度﹤1M 时，允许误差＋0～0.3mm/m；表面平整度误差要求：0.4mm/m；折边铝板角度偏差：0.5mm/m；面板宽度允许误差＋0～0.4mm/mh;。物理机械性能 ：物理性能不低于牌号AA3003H24的各项物理指标。 |
| 材料名称 | 白色铝板 |  |  |
| 使用位置 | 电梯厅天花 |  |  |
| 规格型号 | 1.0厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |
| 材料类别 | 铝板 |  |  |
| 材料代码 | AL-04 | 技术要求 | 1.材质应符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T5237.1）中有关规定。 2.铝合金表面处理层应符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.2~5237.5）的有关规定。 3.材料符合设计与QB1561-92《金属吊顶》行业标准要求 4.材质：AA3003，材质达到国标3880或ASTM-B≥0.9标准 5.表面为氟碳喷涂，保证色泽均匀，无色差，耐久性强，粉体采用荷兰-阿克苏, 涂层厚度≥60μm,色系以欧标9010为准。 6.漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 7.成品尺寸符合GB/T3194-1998，成品色差测试符合GB8031。 8.抗紫外线辐射，抗氧化，超强耐腐蚀，喷涂涂层厚度不小于25微米。面板厚度 0.8mm（当板面超过 600*600mm 时，厚度应为1.0mm 及以上），墙面面板厚度2.0mm，翻边高度不小于30mm。 9.表面质量：面板表面光洁、平整，无明显损伤、划痕、压光条和污迹；面板周边与开孔断面无毛刺，穿孔板表面无肉眼可视纹路或隐条；涂层无露底与气泡、流挂，无肉眼可视色差、色斑；成型板面无波纹、凹凸，折边不起边；尺寸允许偏差：铝材标准厚度允许误差为 0.02mm，面板长度≥1M 时，允许误 差＋0～0.4mm/m；板长度﹤1M 时，允许误差＋0～0.3mm/m；表面平整度误差要求：0.4mm/m；折边铝板角度偏差：0.5mm/m；面板宽度允许误差＋0～0.4mm/mh;。物理机械性能 ：物理性能不低于牌号AA3003H24的各项物理指标。 |
| 材料名称 | 白色铝板 |  |  |
| 使用位置 | 走道天花 |  |  |
| 规格型号 | 600*1200*1.0厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 石膏板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | GB-01 | 技术要求 | - 中密度硅钙板厚度8mm。中密度水泥纤维板主要原料为硅酸盐水泥、天然植物纤维、精选矿物质等，经过制浆成胚、高温蒸压养护而成，再经干燥和表面处理，质量轻，强度高，防潮性能优异。 性能 1、防潮，在湿度大或直接与水接触的的地方的极端潮湿环境中，仍可保持稳定的性能和强度，具有优异的防潮性能。2、强度高，抗冲击性能优异。3、防霉防虫蚁主要原料硅酸盐水泥、石英砂等都是无机物，不会发生霉变或者滋生细菌，具有防虫蛀防白蚁等特性。4，绿色环保板材采用天然原料，100%不含石棉、甲醛或其他与害物质，无放射性，获“中国环境标志产品认证”,5A级防火材料。 |
| 材料名称 | 硅酸钙板 |  |  |
| 使用位置 | 除注明特殊面层材料外，其余吊顶天花基层均为硅酸钙板；药房； |  |  |
| 规格型号 | 8mm厚中密度 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 金属制品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | MT-01 | 技术要求 | - 304不锈钢拉丝面。 - 真空镀色 - 性能：具有耐磨损，抗腐蚀，耐高温等性能，经久耐用。 - 厚度：1.0mm。 - 符合国标：GB/T 3280-2015 - 无磁性 - 所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的板为准。 |
| 材料名称 | 深灰色不锈钢踢脚线 |  |  |
| 使用位置 | 踢脚线 |  |  |
| 规格型号 | 1.2mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |
| 材料类别 | 金属制品 |  |  |
| 材料代码 | MT-02 | 技术要求 | 1.木纹热转印不锈钢。 2.性能：具有耐磨损，抗腐蚀，耐高温等性能，经久耐用。 3.厚度：1.2mm - 4.符合国标：GB/T 3280-2015 - 5.所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的板为准 |
| 材料名称 | 木纹转印不锈钢 |  |  |
| 使用位置 | 茶水柜 |  |  |
| 规格型号 | 1.2mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 涂料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | PT-01 | 技术要求 | - 白色无机涂料 - 渗透型无机硅酸盐矿物涂料，可以渗透进入基层，并与基层发生石化反应。3.抗紫外线，耐久不褪色。4.水性涂料，不含挥发性溶剂，环保性能极佳。5.不含挥发性有机化学物VOC,或含量小于2g/L。6.不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、或其总含量小于50mg/Kg。7.不含游离甲醛，或其总含量小于5mg/Kg。 8.无机涂料，不含有机营养素，不生霉菌，抗霉等级为0级，即图层放大50倍下无明显长霉。9.抗藻类生长，抗藻性能为0级，即无生长。10.按照德国标准 DIN NE 13 300或DIN18 363，2.4.1，无机涂料中有机物含量不超过5%。11.防火标准达到DIN4102,A2级，不燃烧级;国内根据GB50-2222-1995到达防火等级A级。1000℃以上也不燃烧。12.生产厂家具有ISO9001和ISO14001证书。13.生态涂料，不含致敏源，无毒无味，对人五刺激。14.高透气性，透气率>2000g/㎡d,即每天每平方米挥发2公斤以上水汽，可保持墙体干燥，不生霉菌。15.热膨胀系数与矿物基层相同，不产生温度裂缝。16.非成膜涂料，不需底漆，直接深入基层并与之化学锚固，不起皮不脱落。17.不产生静电不吸附灰尘，有一定自洁性。18抗碱性侵蚀，与矿质基层同属碱性，不会受碱性物质的破坏而导致色斑，粉化以及分层。19.耐洗刷次数不低于1000次。20.亚光图层。21.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。22.所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准. |
| 材料名称 | 白色无机涂料 |  |  |
| 使用位置 | 天花、墙身 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 涂料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | PT-02 | 技术要求 | 1.白色防水无机涂料 2.渗透型无机硅酸盐矿物涂料，可以渗透进入基层，并与基层发生石化反应。3.抗紫外线，耐久不褪色。4.水性涂料，不含挥发性溶剂，环保性能极佳。5.不含挥发性有机化学物VOC,或含量小于2g/L。6.不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、或其总含量小于50mg/Kg。7.不含游离甲醛，或其总含量小于5mg/Kg。 8.无机涂料，不含有机营养素，不生霉菌，抗霉等级为0级，即图层放大50倍下无明显长霉。9.抗藻类生长，抗藻性能为0级，即无生长。10.按照德国标准 DIN NE 13 300或DIN18 363，2.4.1，无机涂料中有机物含量不超过5%。11.防火标准达到DIN4102,A2级，不燃烧级;国内根据GB50-2222-1995到达防火等级A级。1000℃以上也不燃烧。12.生产厂家具有ISO9001和ISO14001证书。13.生态涂料，不含致敏源，无毒无味，对人五刺激。14.高透气性，透气率>2000g/㎡d,即每天每平方米挥发2公斤以上水汽，可保持墙体干燥，不生霉菌。15.热膨胀系数与矿物基层相同，不产生温度裂缝。16.非成膜涂料，不需底漆，直接深入基层并与之化学锚固，不起皮不脱落。17.不产生静电不吸附灰尘，有一定自洁性。18抗碱性侵蚀，与矿质基层同属碱性，不会受碱性物质的破坏而导致色斑，粉化以及分层。19.耐洗刷次数不低于1000次。20.亚光图层。21.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。22.所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准. |
| 材料名称 | 白色无机防水涂料 |  |  |
| 使用位置 | 墙身 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |
| 材料类别 | 涂料 |  |  |
| 材料代码 | PT-03 | 技术要求 | 1.深灰色无机涂料 2.渗透型无机硅酸盐矿物涂料，可以渗透进入基层，并与基层发生石化反应。3.抗紫外线，耐久不褪色。4.水性涂料，不含挥发性溶剂，环保性能极佳。5.不含挥发性有机化学物VOC,或含量小于2g/L。6.不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、或其总含量小于50mg/Kg。7.不含游离甲醛，或其总含量小于5mg/Kg。 8.无机涂料，不含有机营养素，不生霉菌，抗霉等级为0级，即图层放大50倍下无明显长霉。9.抗藻类生长，抗藻性能为0级，即无生长。10.按照德国标准 DIN NE 13 300或DIN18 363，2.4.1，无机涂料中有机物含量不超过5%。11.防火标准达到DIN4102,A2级，不燃烧级;国内根据GB50-2222-1995到达防火等级A级。1000℃以上也不燃烧。12.生产厂家具有ISO9001和ISO14001证书。13.生态涂料，不含致敏源，无毒无味，对人五刺激。14.高透气性，透气率>2000g/㎡d,即每天每平方米挥发2公斤以上水汽，可保持墙体干燥，不生霉菌。15.热膨胀系数与矿物基层相同，不产生温度裂缝。16.非成膜涂料，不需底漆，直接深入基层并与之化学锚固，不起皮不脱落。17.不产生静电不吸附灰尘，有一定自洁性。18抗碱性侵蚀，与矿质基层同属碱性，不会受碱性物质的破坏而导致色斑，粉化以及分层。19.耐洗刷次数不低于1000次。20.亚光图层。21.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。22.所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准. |
| 材料名称 | 深灰色无机涂料 |  |  |
| 使用位置 | 格栅以上天花 |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 玻璃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | GL-01 | 技术要求 | - 银层和油漆层之间设置钝化剂保护膜，隔离银层防止氧化，有效防止油漆腐蚀银层。 - 玻璃采用白玻 - 无铜镜 - 耐磨、附着力、抗腐蚀性好，反光率较高。 - 所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准. |
| 材料名称 | 清镜 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间 |  |  |
| 规格型号 | 6mm厚 |  |  |
| 燃烧性能 | A级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | 酚醛树脂板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料代码 | PL-01 | 技术要求 | 基材：酚醛树脂高压板 厚度：20mm厚(铝蜂窝基层） 密度：900㎏/M3硅酸盖板 颜色：看样定板 所有颜色材质以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准。 |
| 材料名称 | 卫生间成品隔断 |  |  |
| 使用位置 | 公共卫生间隔断 |  |  |
| 规格型号 | 20mm厚(铝蜂窝基层） |  |  |
| 燃烧性能 | B1级 |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |