**越秀区黉桥小石集危房改造项目**

**给排水专业主要设备材料**

**技术参数**

编制单位：广州市城市更新规划设计研究院有限公司

编制时间：2025年4月24日

目 录

CONTENTS

装修材料技术标准编制说明

PREPARATION OF INSTRUCTIONS

主材清单

LIST OF MAERIAL

洁具清单

LSANITARY OF MAERIAL

灯具清单

LAMPS OF MAERIAL

开关插座清单

SWITCH SOCKET OF MAERIAL

五金配件清单

HARDWARE OF MAERIAL

**一、装修材料技术标准编制说明**

**1.0 编制依据**

**1.1消防技术法规**

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222－2017第5.2条要求，本项目装修材料燃烧性能等级不应低于表5.2.1中序号14（一类高层）的规定。即：**顶棚--A、墙面—B1、地面--B1、隔断--B1、固定家具—B2、窗帘--B1、帷幕—B1、家具软包—B2、其它装饰材料—B2。**

同时本项目因设有火灾灭火自动报警装置和自动灭火系统，除顶棚以及规范要求特殊场所外，内部装修材料的燃烧性能等级可在5.2.1规定的基础上降低一级。

**1.2 室内环境技术法规**

本项目室内装修施工及所有材料，应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020的规定。

**1.3其它材料技术法规**

材料表中所有材料的环保性能须符合国家相关规定，详见各材料表中“性能指标/技术要求”栏目要求。

**1.3.1 金属天花（标准）**

1、达到GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中的A级；

2、铝及铝合金压型板GB∕T 6891-2018；

3、其配套龙骨应优于《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981——2008的技术要求。

**1.3.2 纸面石膏板/水泥纤维板天花**

1、不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中的 A级。

2、放射性核素限量应满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）标准的要求；

3、达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020修正版；

4、按JC/T412.1-2018《纤维水泥平板第一部分无石棉纤维水泥平板》标准进行检验。

**1.3.3 金属造型天花（非标准）**

1. 铝及铝合金压型板GB∕T 6891-2018；
2. 其配套龙骨应优于《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981——2008的技术要求；
3. 不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中的A级。

**1.3.4 地毯（方块/满铺）**

1. 不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中B1级。
2. 《簇绒地毯》——GB/T11746—2008 ；
3. 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》——GB18587-2001；A 级与美国（CRI）-（IAQ）标准一致。
4. QB2397-1998《地毯标签》中所列项目判别其质量等级。

**1.3.5 陶瓷墙地砖**

1、釉面陶瓷墙地砖——GB11947-1989；

2、符合GB/T4100.5-1999《干压陶瓷砖》标准；

3、应符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准要求；

4、水泥基粘结材料应符合JC/T547-2017《陶瓷墙地砖胶粘剂》的技术要求；

5、应按JGJ/T110-2017《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》检验。

6、GB ／T3810.1～16-2016陶瓷砖试验方法。

**1.3.6 瓷质砖**

1. 瓷质砖（通体）——JC/T665－1997；
2. 符合GB/T4100.5-1999《干压陶瓷砖》标准；
3. 应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准要求；
4. 水泥基粘结材料应符合JC/T547-2017《陶瓷墙地砖胶粘剂》的技术要求；

5、应按JGJT110-2017《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》检验。

**1.3.7 银镜**

1、GB 15763.1-2009《建筑用安全玻璃 防火玻璃》；

2、JGJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》。

**1.3.8 背漆玻璃（钢化玻璃）**

1、GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃 防火玻璃》；

2、JGJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》。

**1.3.9 黑镜（钢化玻璃）**

1、《钢化玻璃》GB/T9963——1998；

**1.3.10 栏板玻璃（夹层玻璃）**

1. JGJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》；
2. GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃 防火玻璃》；
3. 胶粘剂应符合GB18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的环保要求；
4. 《夹层玻璃》GB9962——1999。
   * 1. **PVC地材**
5. 不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中GB 8624 B1级。
6. 地板胶粘剂应符合GB18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的环保要求；
7. GB11982.2-1996《聚氯乙烯卷材地板》第2部分：有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板》标准；
8. GB18586-2001《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》。
   * 1. **金属饰面板（踢脚线、墙面）**

1、GB/T 12754-2006 《彩色涂层钢板及钢带》；

2、GB1720－79 漆膜附着力测定法

3、GB1732－93 漆膜耐冲击测定法

4、GB1764－89 漆膜厚度测定法

5、GB1958－80 形状和位置公差检测规定

6、GB6739－86 涂膜硬度铅笔测定法

7、GB9274－88 色漆与清漆耐液体介质的测定

**1.3.13 无机涂料**

1、DB44/T 1087-2012 《内墙无机涂料》；

2、内墙涂料施工应符合JGJ/T29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》要求；

3、GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》。

**1.3.14 乳胶漆**

1、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582－2020；

2、《合成树脂乳液内墙涂料国家标准》GB/T9756——2001；

3、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020；

4、内墙涂料施工应符合JGJ/T29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》要求。

**1.3.15 软包墙**

1、面材、填充物、不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中 B1级。

2、其基材（人造板）须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求。

**1.3.16 防火胶板**

1、不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中GB 8624 B1级；其水基型树脂阻燃剂的检测须符合GB2406—80、GB4609—84的要求；

2、须符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。

**1.3.17 人造石（用于桌面）**

1. 人造石矿物材料的放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A级标准要求；
2. 人造石粘结剂应符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的环保要求。

**1.3.18 天然花岗石（含石材马塞克）**

1、检测按《天然花岗石建筑板材(GB/T 18601-2009)》进行检测；

2、放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A级；

3、石材面保护涂膜应符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的环保要求。

**1.3.19 人造大理石（墙地面、天棚）**

1. 人造石矿物材料的放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A级标准要求；
2. 粘结剂应符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的环保要求。

**1.3.20 天然大理石**

1、技术标准按《天然花岗石建筑板材(GB/T 18601-2009)》进行检测；

2、放射性核素限量应符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》要求；

3、石材面保护涂膜应符合GB18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的环保要求。

**1.3.21 墙纸、墙布**

1、不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中的B1级。

2、QB/T3805-99《聚氯乙烯壁纸》；

3、GB18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》。

**1.3.22 木饰面板（饰面人造木板）**

1、不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中B1级。

2、符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。

**1.3.23 实木复合板材**

1. 符合《中华人民共和国国家标准:实木复合地板(GB/T 18103-2013)》要求；
2. 不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中B1级。
3. 符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

4、《木地板保修期内面层检验规范》WB/T1017-2002。

**1.3.24 固定木制家具**

1、符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求；

2、不低于GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》中的B1或B2级。

3、产品必须符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。

**4.0 其它：**

**4.1** 设计文件的材料信息如与材料表的信息不同时，以材料手册为主；

4.2 图片仅供参考，以设计定版为准；

4.3 技术说明书中[带※号为不可偏离指标](#TOC)，承包人报送材料样板时须提供相应证明。所有装饰材料进场应提供合格相关的检测报告。批量材料进场、中途抽检时由设计师确认。

4.4 以上标准为最低标准，当国家或行业有新标准或更高要求时，按最新或最高标准执行。

4.5 物料书上述所提供的货物均需符合相关产品国家标准、行业执行标准、检验合格证等。

4.6　产品样式颜色仅为选样参考，最终须以实际产品样板为准。

4.7　材料规格文件书内容表述（除特别说明外）产品结构与安装与施工图有冲突时，应以产品要求为准。

4.8　物料书中参考品牌非指定品牌只作为产品款式，质量，观感参考。

　　　　　主材清单

　　　 　LIST OF MAERIAL

**物料表 - 主材料**

LIST OF MAERIAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **涂料类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **PT-01/PT-03** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1. 无机涂料 2. 渗透型无机硅酸盐矿物涂料，可以渗透进入基层，并与基层发生石化反应。**3**.抗紫外线，耐久不褪色。**4**.水性涂料，不含挥发性溶剂，环保性能极佳。**5**.不含挥发性有机化学物VOC,或含量小于2g/L。**6**.不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、或其总含量小于50mg/Kg。**7.**不含游离甲醛，或其总含量小于5mg/Kg。   **8**.无机涂料，不含有机营养素，不生霉菌，抗霉等级为0级，即图层放大50倍下无明显长霉。**9**.抗藻类生长，抗藻性能为0级，即无生长。**10**.按照德国标准 DIN NE 13 300或DIN18 363，2.4.1，无机涂料中有机物含量不超过5%。**11**.防火标准达到DIN4102,A2级，不燃烧级;国内根据GB50-2222-1995到达防火等级A级。1000℃以上也不燃烧。**12**.生产厂家具有ISO9001和ISO14001证书。**13**.生态涂料，不含致敏源，无毒无味，对人五刺激。**14**.高透气性，透气率>2000g/㎡d,即每天每平方米挥发2公斤以上水汽，可保持墙体干燥，不生霉菌。**15**.热膨胀系数与矿物基层相同，不产生温度裂缝。**16**.非成膜涂料，不需底漆，直接深入基层并与之化学锚固，不起皮不脱落。**17**.不产生静电不吸附灰尘，有一定自洁性。**18**抗碱性侵蚀，与矿质基层同属碱性，不会受碱性物质的破坏而导致色斑，粉化以及分层。**19**.耐洗刷次数不低于1000次。**20**.亚光图层。**21**.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。**22**.所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准. |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 白色/深灰色  无机涂料 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 天花、墙面通用 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | timg (3)**timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
| **材料类Category** | **涂料类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **PT-02** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1.白色防水无机涂料（珍珠白）  2.渗透型无机硅酸盐矿物涂料，可以渗透进入基层，并与基层发生石化反应。**3**.抗紫外线，耐久不褪色。  **4**.水性涂料，不含挥发性溶剂，环保性能极佳。  **5**.不含挥发性有机化学物VOC,或含量小于2g/L。  **6**.不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯、或其总含量小于50mg/Kg。  **7.**不含游离甲醛，或其总含量小于5mg/Kg。  **8**.无机涂料，不含有机营养素，不生霉菌，抗霉等级为0级，即图层放大50倍下无明显长霉。**9**.抗藻类生长，抗藻性能为0级，即无生长。**10**.按照德国标准 DIN NE 13 300或DIN18 363，2.4.1，无机涂料中有机物含量不超过5%。**11**.防火标准达到DIN4102,A2级，不燃烧级;国内根据GB50-2222-1995到达防火等级A级。1000℃以上也不燃烧。**12**.生产厂家具有ISO9001和ISO14001证书。**13**.生态涂料，不含致敏源，无毒无味，对人五刺激。**14**.高透气性，透气率>2000g/㎡d,即每天每平方米挥发2公斤以上水汽，可保持墙体干燥，不生霉菌。**15**.热膨胀系数与矿物基层相同，不产生温度裂缝。**16**.非成膜涂料，不需底漆，直接深入基层并与之化学锚固，不起皮不脱落。**17**.不产生静电不吸附灰尘，有一定自洁性。**18**抗碱性侵蚀，与矿质基层同属碱性，不会受碱性物质的破坏而导致色斑，粉化以及分层。**19**.耐洗刷次数不低于1000次。**20**.亚光图层。**21**.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。**22**.所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准. |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 白色防水无机涂料 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕天花、墙面 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | timg (3)**timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **石材类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **ST-01** | **技术要求**  **Technical requirements** | （1）、高分子聚合物磨石整体地面基层技术要求  1、抗压强度：最小30 N/mm²；2、抗拉强度：最小1.5N/mm²；  3、基面接收平整度：2m靠尺范围内≤3mm；4、抗裂找平砂浆需机械收光处理；5、抗裂找平砂浆完成基面与完成面的标高差应控制在8-10mm左右；  6、基面含水率：基面含水率在<6%才能被成功涂覆。  （2）、高分子聚合物磨石整体地面面层技术要求  1、柔性抗裂底涂：无溶剂材料2、抗裂抑制膜：无溶剂材料3、防裂纤维层：玻璃纤维布4、整体地面结构层材料要求：高分子树脂（有色树脂）配比：4:1， 树脂：骨料（质量比）=1:3-4, 5、整体地面摊铺手法：手工摊铺配合机器辅助 6、养护周期：12-48 小时 7、整体地面外观缺陷指标，不能有串色，同一区域不能有批次色差。8、整体地面研磨后平整度：3 米靠尺误差≤3 毫米 9、整体地面表面：颜色、骨料机理与样品一致，无明显差别。10、整体地面质感：表面骨料清晰可见，纹理一致，润度清晰。  11、边角收口：细节简洁美观，需提供收口节点图（施工方节点深化图需经过设计方同意）。12、整体地面图形：能够严格还原图纸要求。  （3）、高分子聚合物磨石整体地面工艺施工要求：  1、基础防裂结构组成：柔性抗裂树脂、防裂纤维层，至少2mm  2、整体地面面层：经现场摊铺树脂基水磨石、研磨工艺（粗磨（逐级打磨）、中磨（逐级打磨）、补浆、细磨（逐级打磨）、抛光等，保证一致色泽，纹理及光洁度（应遵循相应的表面处理要求）.3、整体地面厚度 12mm，成品厚度为10mm 9.除上述标准外，供应商货物描述标准、样本说明标准及国家颁布的有关技术规范和质量检验标准，并满足设计和合同要求。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 大理石 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 20厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕洗手台 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **石材类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **ST-02** | **技术要求**  **Technical requirements** | （1）、高分子聚合物磨石整体地面基层技术要求  1、抗压强度：最小30 N/mm²；2、抗拉强度：最小1.5N/mm²；  3、基面接收平整度：2m靠尺范围内≤3mm；4、抗裂找平砂浆需机械收光处理；5、抗裂找平砂浆完成基面与完成面的标高差应控制在8-10mm左右；  6、基面含水率：基面含水率在<6%才能被成功涂覆。  （2）、高分子聚合物磨石整体地面面层技术要求  1、柔性抗裂底涂：无溶剂材料2、抗裂抑制膜：无溶剂材料3、防裂纤维层：玻璃纤维布4、整体地面结构层材料要求：高分子树脂（有色树脂）配比：4:1， 树脂：骨料（质量比）=1:3-4, 5、整体地面摊铺手法：手工摊铺配合机器辅助 6、养护周期：12-48 小时 7、整体地面外观缺陷指标，不能有串色，同一区域不能有批次色差。8、整体地面研磨后平整度：3 米靠尺误差≤3 毫米 9、整体地面表面：颜色、骨料机理与样品一致，无明显差别。10、整体地面质感：表面骨料清晰可见，纹理一致，润度清晰。  11、边角收口：细节简洁美观，需提供收口节点图（施工方节点深化图需经过设计方同意）。12、整体地面图形：能够严格还原图纸要求。  （3）、高分子聚合物磨石整体地面工艺施工要求：  1、基础防裂结构组成：柔性抗裂树脂、防裂纤维层，至少2mm  2、整体地面面层：经现场摊铺树脂基水磨石、研磨工艺（粗磨（逐级打磨）、中磨（逐级打磨）、补浆、细磨（逐级打磨）、抛光等，保证一致色泽，纹理及光洁度（应遵循相应的表面处理要求）.3、整体地面厚度 12mm，成品厚度为10mm 9.除上述标准外，供应商货物描述标准、样本说明标准及国家颁布的有关技术规范和质量检验标准，并满足设计和合同要求。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 褐色花岗石 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 20厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 门槛石 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **石材类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **ST-03** | **技术要求**  **Technical requirements** | （1）、高分子聚合物磨石整体地面基层技术要求  1、抗压强度：最小30 N/mm²；2、抗拉强度：最小1.5N/mm²；  3、基面接收平整度：2m靠尺范围内≤3mm；4、抗裂找平砂浆需机械收光处理；5、抗裂找平砂浆完成基面与完成面的标高差应控制在8-10mm左右；  6、基面含水率：基面含水率在<6%才能被成功涂覆。  （2）、高分子聚合物磨石整体地面面层技术要求  1、柔性抗裂底涂：无溶剂材料2、抗裂抑制膜：无溶剂材料3、防裂纤维层：玻璃纤维布4、整体地面结构层材料要求：高分子树脂（有色树脂）配比：4:1， 树脂：骨料（质量比）=1:3-4, 5、整体地面摊铺手法：手工摊铺配合机器辅助 6、养护周期：12-48 小时 7、整体地面外观缺陷指标，不能有串色，同一区域不能有批次色差。8、整体地面研磨后平整度：3 米靠尺误差≤3 毫米 9、整体地面表面：颜色、骨料机理与样品一致，无明显差别。10、整体地面质感：表面骨料清晰可见，纹理一致，润度清晰。  11、边角收口：细节简洁美观，需提供收口节点图（施工方节点深化图需经过设计方同意）。12、整体地面图形：能够严格还原图纸要求。  （3）、高分子聚合物磨石整体地面工艺施工要求：  1、基础防裂结构组成：柔性抗裂树脂、防裂纤维层，至少2mm  2、整体地面面层：经现场摊铺树脂基水磨石、研磨工艺（粗磨（逐级打磨）、中磨（逐级打磨）、补浆、细磨（逐级打磨）、抛光等，保证一致色泽，纹理及光洁度（应遵循相应的表面处理要求）.3、整体地面厚度 12mm，成品厚度为10mm 9.除上述标准外，供应商货物描述标准、样本说明标准及国家颁布的有关技术规范和质量检验标准，并满足设计和合同要求。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 福建白麻 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 20厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 楼梯及平台 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **瓷砖类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **TL-01** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1.宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。  2.边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜.  3.直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜  4.表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷  5.吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6%  6.破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa  7.满足国家优等品标准。  8.1厚1:3水泥砂浆找平层,3-4厚水泥浆胶结层粘贴  9.依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7  10.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 600\*300防滑砖 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | ≥10mm厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公区走廊，二、三层露台，门厅，电梯厅，上人屋面地面 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
| **材料类Category** | **瓷砖类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **TL-02** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1.宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。  2.边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜.  3.直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜  4.表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷  5.吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6%  6.破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa  7.满足国家优等品标准。  8.1厚1:3水泥砂浆找平层,3-4厚水泥浆胶结层粘贴  9.依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7  10.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 150x900仿木纹砖 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 8mm厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 房间地面 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **TL-03** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1.宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。  2.边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜.  3.直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜  4.表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷  5.吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6%  6.破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa  7.满足国家优等品标准。  8.1厚1:3水泥砂浆找平层,3-4厚水泥浆胶结层粘贴  9.依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7  10.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 800\*800抛光砖 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 8mm厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 办公室地面 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
|  |  | | |
| **材料类Category** | **瓷砖类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **TL-04** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1.宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。  2.边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜.  3.直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜  4.表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷  5.吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6%  6.破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa  7.满足国家优等品标准。  8.1厚1:3水泥砂浆找平层,3-4厚水泥浆胶结层粘贴  9.依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7  10.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 600\*600防滑砖 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | ≥10mm厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕地面 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
|  |  | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **TL-0？** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1.宽度偏差±1.0㎜。厚度偏差±5%。  2.边直度允许偏差：±0.2%.边直度最大偏差：≤2.0㎜.  3.直角度允许偏差：±0.2%直角度最大偏差：≤2.0㎜  4.表面平整度允许偏差：±0.2%。表面平整度最大偏差：≤2.0㎜，表面质量至少95%的砖无明显缺陷  5.吸水率平均值：≤0.5%。吸水率单值：≤0.6%  6.破坏强度≥1300N。断裂模数平均值≥35MPa  7.满足国家优等品标准。  8.1厚1:3水泥砂浆找平层,3-4厚水泥浆胶结层粘贴  9.依据GB/T400标准 ，湿润表面摩擦系数：≥ 0.7  10.除上述标准外，所提供的货物均符合有关国家标准。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 300\*400瓷砖 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 8mm厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 厨房、卫生间、洗衣房、公厕墙面 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **玻璃** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **GL-01** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1. 银层和油漆层之间设置钝化剂保护膜，隔离银层防止氧化，有效防止油漆腐蚀银层。   耐磨、附着力、抗腐蚀性好，反光率较高。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 清镜 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 6mm厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间镜子通用 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
|  |  | | |
| **材料类Category** | **不锈钢** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **MT-01** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1.304不锈钢。  2.真空镀色  3.性能：具有耐磨损，抗腐蚀，耐高温等性能，经久耐用。  4.厚度：1.2mm。  5.符合国标：GB/T 3280-2015  6.无磁性  7.所有颜色以设计、买方/业主、监理最终确认的样板为准。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 香槟金拉丝不锈钢 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 2mm厚,304不锈钢 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 电梯门套 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **酚醛树脂板** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **PL-01** | **技术要求**  **Technical requirements** | 高压装饰板厚度13mm  容重 40-100kg/m3；  厚度 20mm  导热系数 0.022-0.030w/mk  阻燃等级 B1-A2  烟密度等级 <5  工作温度 -196～+200℃ |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 卫生间倍特板 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | ≥18mm厚 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间隔断（连小五金）小便斗隔板 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **石膏板** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **GB-01** | **技术要求**  **Technical requirements** | 石膏板是一种以建筑石膏（β型半水石膏，符合GB/T 9776标准）为主要原料，加入增强纤维和功能性外加剂制成芯材，表面覆以高强度防潮纸或防火纸的建筑装饰材料。其常规厚度包括9.5mm、12mm和15mm等多种规格。石膏板具有优异的防潮性能，其中普通石膏板适用于干燥环境，而绿色面纸标识的防潮石膏板经过特殊处理，24小时吸水率≤10%，可在卫生间、地下室等潮湿区域使用。在强度方面，12mm厚石膏板的纵向断裂荷载≥520N，横向≥200N，同时单位面积重量轻（9.5mm厚板≤9.5kg/m²），兼具高强度和施工便捷性。耐火石膏板（红色面纸标识）满足GB/T 9978.1标准，耐火极限≥1小时，燃烧性能达A级不燃（GB 8624-2012）。石膏板采用环保原料，100%不含石棉、甲醛等有害物质，放射性符合GB 6566-2010 A类要求，部分产品通过"中国环境标志产品认证"。此外，石膏板还具有良好的隔声性能（单层12mm板隔声量约30dB），可钉、可锯、可粘接，表面可直接进行涂料、贴壁纸等装饰处理。根据使用场景不同，普通石膏板适用于办公室、住宅内墙及吊顶，防潮石膏板适用于厨房、卫生间等潮湿区域，耐火石膏板适用于防火分区、管道井等场所，耐冲击石膏板则适用于学校、商场等高人流区域。产品符合GB/T 9775-2008《纸面石膏板》国家标准，环保性能满足GB 18580-2017要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³） |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 石膏板 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A级 |
| **规格型号**  **Specification:** | 1220x2440 |
| **使用位置**  **LOCAT** | 天花通用 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

　洁具清单

SANITARY OF MAERIAL

**物料表 - 卫生洁具五金配件**

　ITEM TABLE - Sanitary ware

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **水龙头** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 红外感应式吐水。  3V电压驱动。  进水要求：0.05MPa（动压）～0.75MPa（静压）  感知距离：130~200mm  表面处理：304不锈钢抛光镀铬（-CP) |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 自动感应水龙头 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间、公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **水龙头** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 表面处理：304不锈钢抛光镀铬（-CP) |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 拖把池龙头 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间拖把池、洗衣房 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **地漏** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 型号：HF-2872。  表面处理：304不锈钢抛光镀锘（-CP）。  外观尺寸：110x110mm。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 隔臭层地漏 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间、公厕、洗衣房、公共厨房 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **洁具类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 冲洗水量：3.0L-6.0L  水效等级：1级  排水方式：冲落式  冲水方式：超漩涡式  颜色：白色  冲水按键类型: 上按两端式  排水方式: 下排水  盖板是否缓冲: 缓冲  承重: 200kg及以上  材质: 陶瓷 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 坐便器 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间、公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **洁具类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 冲洗水量：3.0L-6.0L  水效等级：1级  冲水方式：超漩涡式  颜色：白色  蹲便器下水方向：前排水  是否带存水弯：是  材质: 陶瓷 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 蹲便器 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **洁具类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 产品规格：W306xD400xH590MM  冲洗水量：0.5L  水效等级：1级  排水方式：后进水  进水方式：超漩涡式  进水要求：0.07MPa（动压）～0.75Ma(静压）  感知距离：感应窗前650mm内  颜色：白色  安装方式：挂壁式 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 自动感应小便器 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **洁具类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 产品规格：W560xD430MM。  实际容量：8L。  安装方式：台下式  颜色：白色 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 台下洗手盆 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间、公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **洁具类** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 颜色：白色 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 拖把池 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **其它** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 产品规格：W255xD112xH260MM。  材质：304拉丝不锈钢。  使用方式：下开口抽纸。  安装方式：挂壁式。  款式：圆形，拉丝带置物，带锁。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 大卷纸巾盒 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | TB2fMhxqdFopuFjSZFHXXbSlXXa_!!1648170354**timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **其它** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 产品规格：W700xD160MM。  QQ图片20191212113131表面处理：304不锈钢+树脂 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 坐便器用扶手 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕无障碍卫生间 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | QQ图片20191212113118  **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
| **材料类Category** | **其它** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 产品规格：W560xD460MM。  实际容量：6.5L  安装方式：壁挂式 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 壁挂式洗脸盆 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕无障碍卫生间 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | QQ图片20191212115436**timg (1)**  QQ图片20191212115426 | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 产品颜色：白色  内管材质：304不锈钢  外管材质：尼龙 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 洗脸盆扶手 |
| **材料颜色/饰面：Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 公厕无障碍卫生间 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | **timg (1)** | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

灯具清单

LAMPS OF MAERIA

**物料表 - 照明灯具**

　ITEM TABLE - Lighting fixtures

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 筒灯 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **R05** | **技术要求**  **Technical requirements** | 光源类型：LED  功率：5W  光束角度：60°  色温：4000K  颜色：跟随天花  光通量：420 lm/w  材质/工艺：铝合金  显色指教：80 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | Led防雾筒灯 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 走道、露台、骑楼 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |
| **材料类Category** | 吸顶灯 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **G** | **技术要求**  **Technical requirements** | 光源类型：LED  功率：32W  光束角度：60°  色温：可调  规格尺寸(mm)：500x500x110  颜色：木纹饰面  光通量：1000 lm/w  材质/工艺：铝合金  显色指教：80 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | Led吸顶灯 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 房间 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | **吸顶灯** | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **K** | **技术要求**  **Technical requirements** | 光源类型：LED  功率：48W  光束角度：105°  色温：4000K  规格尺寸(mm)：600x600x75  颜色：跟随天花  光通量：1300lm/w  材质/工艺：铝合金  显色指教：大于等于90 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 嵌入式吸顶灯 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 洗衣房、公共厨房 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 壁灯 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** |  | **技术要求**  **Technical requirements** | 光源类型：LED  功率：30W  光束角度：105°  色温：4000K  颜色：跟随天花  光通量：800lm/w  材质/工艺：铝合金  显色指教：大于等于90 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | LED壁灯 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 楼梯间、四层户外走廊 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 筒灯 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** |  | **技术要求**  **Technical requirements** | 光源类型：LED  功率：21W  光束角度：110°  色温：4000K  规格尺寸(mm)：100\*8000/100\*13500/100\*6100  颜色：跟随天花  光通量：2100lm/w  材质/工艺：铝合金  显色指教：大于等于90 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | LED明装筒灯 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 房间 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | LED灯带 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 光源类型：LED  功率：6W/m  光束角度：120°  色温：3000K  规格尺寸(mm)：/  颜色：白色  光通量：>80LM/W  材质/工艺：高透光率硅胶套管，无偏色  通过CE认证 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | LED灯带 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 户外天花格栅泛光 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | 截图888 | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 灯盘 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 光源类型：LED  功率：6W/m  光束角度：120°  功率：36W/m  色温：3000K  规格尺寸(mm)：直径40x5cm  颜色：白色  光通量：>80LM/W  材质/工艺：高透光率硅胶套管，无偏色  通过CE认证 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | LED吸顶灯 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 四层办公室、公厕 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

开关插座清单

SWITCH SOCKET OF MAERIAL

**物料表 - 开关插座**

　ITEM TABLE - Switch socket

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 开关插座 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** |  | **技术要求**  **Technical requirements** | 本图仅作其中款式饰面板，颜色参考。  颜色：薄雾金色  材质：优质阻燃PC材料  参数以电气设计图纸要求为准。  室外位置配带锁防水盒 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 开关插座 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 卫生间、电梯厅、大堂 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

　　　　五金配件清单

　　　　　　　　　　　　HARDWARE OF MAERIAL

**物料表 - 五金配件**

ITEM TABLE - Hardware

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 隐藏式闭门器 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 颜色：银白色，液压  材质：不锈钢太空铝，符合防火门使用行业检测要求。  表面处理：烤漆  适合门重：40KG-60KG  可以在零上50度，零下30度环境中使用。  调速控制：两段式调速。  使用寿命>30万次 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 隐藏式闭门器 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** |  |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 见施工图门表 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** | IMG_E2533 | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 隐藏式闭门器 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1. 产品通过中国GB12955-2008认证及欧洲CE防火认证  2. 锁芯：符合EN1303欧洲标准；  3. 超过20万次开启寿命；  4. 斜舌、方舌，锁体面板及扣板均采用SUS304不锈钢制造；  5. 适应门厚：40~55mm 标准  6. 锁体挡板为方头；执手孔盖和锁芯孔盖：不锈钢抛光饰面，直径55mm  7. 功能描述：外侧压执手可缩回斜舌，转动钥匙可以推出方舌上锁或解锁，并可缩回斜舌;内侧执手可缩回斜舌，转动旋钮可以推出方舌上锁或解锁，并可缩回斜舌 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 功能门锁 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** | 不锈钢 |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** | A |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 见施工图门表 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材料类Category** | 门顶 | | |
| **材料编号**  **ITEM CODE** | **/** | **技术要求**  **Technical requirements** | 1. 与之有关项目，必须为合同所定明之品质标准及适合本项目用途使用。  2. 必须符合相关规范要求。  3. 生产商应于订货前提供实物样板。  4. 施工单位须确定与之有关的所有配套品及安装配件在收货时均一概齐全。  5.设计师提供选型仅供参考，业主与施工单位可选用与设计师要求档次同级或更好品牌替代，但须告知设计师并同意。 |
| **材料名称**  **Produce　Name:** | 门顶 |
| **材料颜色/饰面：**  **Material color** | 不锈钢拉丝 |
| **燃烧性能等级：**  **Combustionrating** |  |
| **规格型号**  **Specification:** |  |
| **使用位置**  **LOCAT** | 见施工图门表 | **参考品牌** |  |
| **样品/图片：**  **SAMPLE/PICTURE** |  | | |
| **备注NOTES** | 图片仅供参考，以选样定板为准 | | |