广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

工程编号:202308079A

第八册:临时道路

共八册

2025-03

广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

审      定：吴子儒

审      核：李建军

项目总负责：陈  军

2025-03

临时道路工程设计说明

一、概述

广州空港经济区管理委员会《2021年第7次分管领导国土规划建设专题工作会议纪要》（2021年8月19日）议定事项如下：

“(一)同意将非花东安置区红线范围内的周边配套道路（支路一北半幅、支路四东半幅及支路四南半段)纳入花东安置区二期建设范围统筹实施。

(二)同意在支路四南半段线位上建设一条临时道路(长约210，宽约8米）接驳现有村道，并同步敷设给水、雨水和污水管接驳至花都大道，其中给水管径应满足安置区使用需求，以解决安置区居民出行和管线路由问题。请委规建局、委土发和质安中心协调属地政府，空港建设公司配合开展临时道路借地工作。”

根据会议纪要，支路四西半幅南段已有广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目按临时道路标准建设，实施红线宽度10米含路基8米及恢复水渠2米。

根据项目道路建设用地支路四西半幅北段纳入本次建设范围，支路四临时道路（二期）作为支路四西半幅北段，道路南起永安东路，北接现状村道，规划红线宽度20米，本次实施用地红线宽度10米，路基宽度8米及恢复水渠宽度2米，其中路基部分车行道宽6.5米，人行道宽度1.5米，设计速度20km/h，双向两车道，采用混凝土路面，采用与广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目相同临时路标准。

本项目高程系统采用广州城建高程系统，坐标系采用广州2000坐标系统。

本项目图纸共分为八册，本册图纸为第八册：临时道路。

项目地理位置图

1.1主要设计依据

（1）《工程设计标准强制性条文》（城市建设工程部分）（2013版）；

（2）《乡村道路工程技术规范》GB51224-2017；

（3）《无障碍设计规范》GB50763-2012；

（4）《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013；

（5）《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；

（6）《室外排水设计标准》GB50014-2021；

（7）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

（8）《道路交通标志和标线 第2部分 道路交通标志》GB 5768.2-2022

（9）《道路交通标志和标线 第3部分 道路交通标线》GB 5768.3-2009

（10）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

（11）广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目初步设计技术评审意见

（12）关于广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施初步设计及概算的批复（穗空港建设业务〔2025〕1号）

（13）国家现行的其他相关规范、规程、标准。

二、初设评审意见回复及执行情况

1、进一步完善平纵横设计

回复：按意见修改，补充远期规划道路线及远期支路四横断面。

2、学校区域建议增加限速标志、注意儿童标志。

回复：按意见补充。

3、市政消火栓应采用防撞型。

回复：按意见补充。

三、地质概况

临时道路暂无钻孔资料，地质情况参考《广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程岩土工程勘察报告（详细勘察）》2021.07修编版。

3.1地形地貌

广州东北部为中低山区，中部为丘陵盆地，南部是沿海、沿江冲积平原，系珠江三角洲的组成部分。地形较平坦，属于广花盆地单元。

3.2场地岩土层分布

根据钻孔揭露，场地岩土层按成因类型从上至下可划分为：（Q4ml）填土层、坡积层（Q4dl）、残积层（Q4el）、石炭系石灰岩、砂岩、页岩（C）。现将各岩土层的分布特点及物理力学性质分述如下：

3.2.1 素填土层（Q4ml），图件和附表代号为<①>：

褐黄色、浅灰色，松散，稍湿，以粉质黏土为主，含较多角砾、碎石等，碎石大多为砂岩原岩碎块，堆龄约5～10 年。层厚1.00~3.80m，平均厚度2.41m。本层共进行标准贯入试验8次，实测击数10~6 击，平均8 击，修正击数10~6 击，平均7.9 击。建议承载力特征值经验fak=80kPa。

3.2.2 第四系坡积层（Q4dl），图件和附表代号为<②>：

粉质粘土：褐黄色，可塑，主要由粉、黏粒组成，土质不均，局部夹少量角砾和砂岩岩块，碎石含量为40%，块经2-25cm。层厚0.70~11.80m，平均厚度3.94m。本层共进行标准贯入试验29 次，实测击数18~6 击，平均10.7 击，修正击数15.3~5.9 击，平均10.2 击。建议承载力特征值经验值fak=130kPa。

3.2.3 第四系残积层（Q4el），图件和附表代号为<③>：

粉质粘土：灰黄色，可塑，土质不均匀，为砂岩风化残积土，遇水易软化，崩解。层厚0.90~13.40m，平均厚度4.38m。本层取样7 件（详见附表5 及土工试验报告）。本层共进行标准贯入试验17 次，实测击数22~6 击，平均15.6 击，修正击数19.9~5.8 击，平均13.2击。建议承载力特征值经验值fak=130kPa。

3.2.4 石炭系砂岩（C），图件和附表代号为<④>：

④1 全风化砂岩：红褐色、黄褐色，主要矿物为石英、长石，原岩结构尚可辨认，岩芯以坚硬土柱状为主，局部可见少量碎屑状强风化原岩碎块，碎块裂隙极发育，强度很低，易折断。层厚1.30~19.20m，平均厚度5.73m。本层共进行标准贯入试验18 次，实测击数46~12 击，平均34.7 击，修正击数37~11.7 击，平均29.4 击。建议承载力特征值经验值fak=250kPa。

④2 强风化砂岩：褐色、黄褐色，厚层状构造，中～细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等；岩体节理裂隙发育，裂隙面可见，上段部分岩芯以砂土状为主，下段岩芯以碎屑状、碎块状为主，局部呈短柱状，用手可折断，节长约5-15cm。层厚0.30~41.00m，平均厚度8.40m。本层共进行标准贯入试验26 次，实测击数110~53击，平均63.2 击，修正击77~38.5 击，平均51.3 击。建议承载力特征值经验值fak=300kPa。

④3 中风化砂岩：红褐色、黄褐色，厚层状构造，中～细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等；岩体节理裂隙发育，岩质较新鲜，节理裂隙较发育，岩芯多呈短柱状及长柱状，局部呈块状，节长10-30cm。层厚1.50~16.40m，平均厚度5.78m。本层取岩样6 组，进行天然状态单轴抗压强度试验，抗压强度为6.31~26.4Mpa，平均值11.5Mpa，标准值5.32Mpa，属于软岩，岩体较破碎~较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=1500kPa。

3.2.5 石炭系炭质页岩（C），图件和附表代号为<⑤>：

⑤1 强风化炭质页岩：浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，岩体节理裂隙发育，经机械破碎呈碎块状及岩夹土状，锤击易碎，手可掰断，可污手，节长一般2-10cm，最大达20cm，局部夹中风化炭质页岩。层厚0.50~38.00m，平均厚度8.34m。本层共进行标准贯入试验26 次，实测击数82~52 击，平均65.2 击，修正击数69.4~37.6 击，平均51.2 击。

本层取碎块状岩样6 组，进行点载荷试验，根据《工程岩体分级标准》3.3-1 式换算得到天然状态单轴抗压强度，抗压强度为1.30~1.81Mpa，平均值1.53Mpa，标准值1.36Mpa，属于极软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=350kPa。

⑤2 中风化炭质页岩：浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，裂隙较发育，岩芯较破碎-较完整，岩质较软，锤击声哑，可污手，以短柱状、柱状为主，块状、片状为次，节长10-20cm，最长40cm。层厚0.20~27.00m，平均厚度6.65m。

本层取岩样9 组，进行天然状态单轴抗压强度试验，抗压强度为5.35~38.0Mpa，平均值19.76Mpa，标准值11.57Mpa，属于软岩，岩体较破碎~较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=1800kPa。

3.2.6 石炭系炭质灰岩（C），图件和附表代号为<⑥>：

⑥1 微风化炭质灰岩：灰色，隐晶质结构，层状构造，裂隙较发育，充填方解石脉，岩质新鲜坚硬，锤击声脆。岩芯较完整，以长柱状为主，短柱状为次，少量块状、饼状，节长10-25cm，最长45cm。层厚0.10~8.00m，平均厚度3.56m。本层取岩样12 组，进行天然状态单轴抗压强度试验6 组，进行饱和状态单轴抗压强度试验6 组，天然状态抗压强度为9.9~36.8Mpa，平均值23.93Mpa，标准值14.29Mpa；饱和状态抗压强度为8.9~25.7Mpa，平均值17.9Mpa，标准值12.1Mpa，属于软岩，岩体较较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ类。建议承载力特征值经验值fa=2500kPa。

⑥2 溶洞：本场地3 个钻孔中均有揭露，层厚1.10~2.40m，平均厚度1.93m，层顶埋深8.50~11.60m，层顶高程11.94~19.58m，层底埋深10.80~14.00m，层底高程9.54~17.28m。溶洞半充填，漏水，充填物为破碎原岩碎块。

⑥3 土洞本场地ZK122 等1 个钻孔中均有揭露，无填充，空洞。层厚4.00m 层顶埋深13.00m，层顶高程34.49m，层底埋深17.00m，层底高程30.49m。

四、工程总体设计

4.1平面设计

临时道路设计中心线与支路四规划道路中心线一致，路线呈南北走向。道路起点为永安东路，终点接现状村道，道路长度约175米，经由南侧的临时道路一期连接至花都大道。

4.2纵断面设计

临时道路西侧幼儿园衔接标高约28~27.85m，道路起点接永安东路，标高为28米，道路终点连接现状道路，标高约为24.65米。道路最大纵坡为5.1%，最小纵坡为0.3%。详见道路纵断面设计图。

4.3横断面设计

规划道路标准横断面布置为：2.5m人行道+1.5m绿化带+2.5m非机动车道+7m车行道+2.5m非机动车道+1.5m绿化带+2.5m人行道。

本次临时道路实施用地红线宽度为10m，因临时道路占用现状水渠，其中8m为路基宽度，2m为用于恢复水渠。

临时道路标准横断面布置为： 6.5m车行道+1.5m人行道=8m。

4.4路基、路面工程

4.4.1一般路基设计

（1）路基设计原则

1）路基应密实坚固，路床上部应达到干燥或中湿状态。

2）路基应稳定均匀，一般路段和与构造物连接段的工后沉降应满足规范要求。

3）路基填筑材料要因地制宜，同时也应符合规范制定的填料要求。

4）路基设计应满足工程建设进度与技术经济合理的要求。

5）路基设计满足防洪排涝要求，避免和防止滑坡塌方事故的发生。

6）路基应符合环保要求，环境美观。

7）本工程土石方工程量以实测地形图为计算基础，如与现场不符，施工单位应及时与设计单位、建设单位协商解决。

根据区内的地形、地基土的工程性质、路堤填筑高度、宽度、道路等级、填筑材料、荷载大小、地基承载力、稳定安全系数、容许变形值、土质的物理力学性质、周围环境条件、材料来源、施工工期、施工技术条件和经济指标等因素采用合理的路基填筑方式。

（2）路基填料

1）路床填料应均匀、密实，最小强度、最大粒径和压实度符合规定。

2）路床填料最大粒径应小于100mm，路床顶面横坡应与路拱横坡一致。

3）填方路基应优先选用级配良好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，最大粒径应小于150mm。

4）泥炭、淤泥、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基。

5）当采用细粒土填筑时，路堤填料最小强度应满足路基填料最小强度的要求。当路基填料的CBR值达不到表中要求时，可采用掺石灰或其他稳定材料进行处理。

6）液限大于50%、塑性指数大于26的细土，不得直接作为路堤填料。

7）本项目路堤填料以一般粘土和砂性土为主。

（3）路基压实

1）路基应分层铺筑，均匀压实，压实度应符合下表的规定。当采用细粒土作为填料时，土的含水量应接近最佳含水量，当土的含水量过高时，应采取晾晒或掺入石灰、水泥等材料进行处置。

2）路基回填时必须采用分层回填分层压实，压实度应满足《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）的规定。

临时道路路基设计回弹模量为20MPa，路基压实度（重型）、填料最小强度和填料粒径应符合下表要求。

路基填料最小强度（CBR）、最大粒径和压实度

| 项目分类 |  | 路床顶面以下深度（m） | 填料最小强度（CBR）（%） | 压实度（%） | 填料最大粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 堤 | 上路床 | 0～0.3 | 5 | ≥92 | 100 |
|  | 下路床 | 0.3～0.8 | 3 | ≥92 | 100 |
|  | 上路堤 | 0.8～1.5 | 3 | ≥91 | 150 |
|  | 下路堤 | 1.5以下 | 2 | ≥90 | 150 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～0.3 | 5 | ≥92 | 100 |
|  |  | 0.3~0.8 | 3 |  | 100 |

（6）路基容许工后变形

路面设计基准期内，路基容许工后变形应满足《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）的规定。

路基容许工后变形

| 工程位置 道路等级 | 桥台与路堤相邻处 | 涵洞、通道处 | 一般路段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 次干路、支路 | ≤0.20m | ≤0.30m | ≤0.50m |

4.4.2路基、路面排水设计

（1）路面排水

考虑地块雨水管线从永安东路接驳，本次临时道路不设置雨水管。路面雨水通过道路横坡排至新建改渠。

- 路基排水

考虑道路为临时道路，与现状存在高差，需设置排水沟用于收集路基雨水。

排水沟：排水沟为梯形，沟底宽0.6m，沟高度0.6m，沟壁和沟底采用砂包。

4.4.3路基防护

临时道路东侧采用挡土墙支护，由基坑支护专业负责设计。西侧K0+000~K0+085与幼儿园地块接平，K0+085~终点采用放坡，边坡坡率1:1.5，采用植草防护。

4.4.4路基处理

（1）现状路基概况

临时道路地质情况参考《广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程岩土工程勘察报告（详细勘察）》2021.07修编版，沿线建设场地土质良好，未见淤泥层等软弱土层分布。

（2）路基处理方案

对于现状范围地表的种植土及素填土，本工程拟进行浅层换填处理。处理深度1米，换填1米的素土。

4.4.5路面结构

1）机动车道路面结构

20cmC35水泥混凝土 （设计弯拉强度≥4.5MPa）

20cm5%水泥稳定碎石

15cm 未筛分碎石

总厚度：55cm

2）人行道路面结构

5cm混凝土透水砖（灰色）（抗压强度≥Cc40）

2cm 干硬性透水砂浆

15cm C20透水水泥混凝土

路面总厚度22cm。

（5）路缘石设计

机动车道外侧为预制仿花岗岩侧石B为(100×15×40cm)，外露高度15cm；人行道压条为预制仿花岗岩（100×10×10cm)，高度与人行道平齐。

4.4.6路面验收标准

工程质量要求及验收标准按现行《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169－2011）及《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）等相关规范执行。

4.4.7无障碍设计

人行道设置无障碍设施，铺设行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在路段上连续铺设，行进盲道宽度0.30m。行进盲道转折处设提示盲道。

交叉口人行道在对应人行横道线的缘石部位设置缘石坡道，坡道下口与车行道的地面接顺。交叉口人行横道线贯通道路两侧，经过道路与隔离带处压低高度，满足轮椅车通行。

无障碍指示标志：在路段上、交叉口、出入口、人行天桥等地方设置残疾人指示标志，配合盲道及缘石坡道的设计，供残疾人使用。

五、水泥稳定碎石施工

本工程仅对破损的路面基层进行修复，具体修复位置以现场确定。

1)、施工之前测定混合料的最佳含水量，并根据施工时的气候条件确定施工时的含水量。

2)、压实工序应在初凝以前完成，压实厚度一次以15~20厘米为宜。

3)、 拌和、摊铺：可采用现场拌和法施工、机械拌和人工拌和均可。边拌边加水，必须使混合料和水泥充分拌和均匀，然后进行摊铺，摊铺时，其厚度必须均匀一致，同时应符合纵横断面的要求，松铺厚度宜试铺决定。

4)、 碾压：混合料摊铺后要进行平整，然后压实。碾压时先用轻型压路机进行碾压，碾压过程中注意找平，及时铲高补低，填补处要翻松料，重新压实成整体，最后，用中型或重型压路机碾压直到表面平整，无明显轮迹为止。

5)、水泥稳定基层达到强度后应对基层表面进行回弹模量的测量。

6)、基层集料要求：

水泥稳定类基层及底基层，其集料的级配范围应符合下表规定

水泥稳定类材料集料的级配范围

|  | 40 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 | 液限 | 塑限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层 |  | 100 | 88~99 | 57~77 | 29~49 | 17~35 | 8~22 | 0~7 | <28 | <9 |
| 底基层 | 100 | 93~98 | 74~89 | 49~69 | 29~52 | 18~38 | 8~22 | 0~7 | <28 | <9 |

注：集料中含用塑性指数的土时，小于0.0075mm的颗粒含量不应超5％。

水泥稳定层的配合比设计，根据七天抗压强度试验确定，水泥稳定级配碎石基层七天抗压强度应到设计要求，根据这一标准，确定施工水泥实际用量，基层的压实度应达到98％，基层施工应采用集中拌和，摊铺机摊铺的工艺，底基层也宜用集中拌和，以保证质量。

7)、其它注意事项

a) 分层施工时，在施工上层之前应先洒水湿润底层。

b) 避免雨天施工。

c) 成型后，必须及时洒水养护，每天洒水，洒水次数以表面湿润为准。

d) 水泥稳定碎石混合料从加水泥拌和到压实成型大约延迟时间（包括干拌时间）不应超过3小时。

e)碾压时不得加震碾压。

f)养护时除洒水车养护通行外，其他车辆不得通行。

8)、未尽事宜详见《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)。

六、混凝土路面设计

1、混凝土路面材料要求

路面宜采用旋窑道路硅酸盐水泥，也可采用旋窑硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其物理性能及化学成分应符合现行的国家标准。

组成水泥混凝土混合料的所有原材料的各项技术指标应满足《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）和《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的规定。

A、水泥：

水泥采用普通硅酸盐水泥，其化学成分、物理性能等路用品质要求如表

水泥化学成分和物理指标

| 水泥性能 | 指标 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙含量 | ≤9.0% |
| 铁铝酸四钙含量 | 12.0%~20% |
| 熟料游离氧化钙含量 | ≤1.8% |
| 氧化鎂含量 | ≤6.0% |
| 三氧化硫含量 | ≤4.0% |
| 碱含量 | ≤0.6% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土 |
| 出磨时安全性 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | ≤30% |
| 烧失量 | ≤5.0% |
| 比表面积 | 300~450m²/kg |
| 细度（80μm） | 筛余量不得不宜≤10% |
| 初凝时间 | 不早于1.5h |
| 终凝时间 | 不迟于10h |
| 28d干缩率 | ≤0.1% |
| 耐磨性 | ≤3.6kg/ m² |

此外，所选用的水泥还应通过混凝土配合比试验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度等级。

B、粗集料

粗集料采用碎石。粗集料应质地坚硬、耐久、洁净。粗集料技术指标应符合规定。

碎石技术指标

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 碎石压碎指标 | ≤30% |
| 坚固度（按质量损失计） | ≤12% |
| 针片状颗粒含量（按质量计） | ≤20% |
| 含泥量（按质量计） | ≤2.0% |
| 泥路含量（按质量计） | ≤0.7% |
| 吸水率（按质量计） | ≤3.0% |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物计硫酸盐（按SO3质量计） | ≤1.0% |
| 岩石抗压强度 | 火成岩≥100MPa；变质岩≥80 MPa；水成岩≥60MPa |
| 表观密度 | ≥2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | ≥1350/m3 |
| 空隙率 | ≤47% |
| 磨光值 | ≥35% |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石。用做路面和桥面的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，并应符合下表粗集料级配范围的要求。碎石最大公称粒径不宜大于31.5mm。

水泥砼路面粗集料级配范围

| 类 型 | 级 配 | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 |  | 16.0 |  | 19.0 |  | 26.5 |  |  | 31.5 | 37.5 |  |
|  |  | 累计筛余（以质量计）（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 成 级 配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 |  | 40～60 |  | 0～10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 |  | 60～75 |  | 30～45 |  | 0～5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 |  | 70～90 |  | 50～70 |  | 25～40 |  | 0～5 | 0 |  |  |  |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 |  | 75～90 |  | 60～75 |  | 40～60 |  | 20～35 | 0～5 |  |  | 0 |
| 粒 级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 |  | 0～15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95～100 |  | 80～100 |  | 0～15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 |  | 85～100 |  | 40～60 |  | 0～15 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 16～26.5 |  |  |  | 95～100 |  | 55～70 |  | 25～40 |  | 0～10 | 0 |  |  |  |
|  | 16～31.5 |  |  |  | 95～100 |  | 85～100 |  | 55～70 |  | 25～40 | 0～10 |  |  | 0 |

C、细集料

细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，路面宜使用河砂，其硅质含量不宜低于25%，水泥用量不得小于300kg/m³，水泥混凝土路面使用的集料不应低于Ⅱ级。

水泥砼面板用天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在2.8～3.9之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。细集料级配要求应符合下表规定。

水泥砼路面细集料级配范围

| 砂分级 | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 |
|  | 累计筛余（以质量计）（％） |  |  |  |  |  |  |
| I级砂 | 100 | 90～100 | 80～95 | 50～85 | 30～60 | 10～20 | 0～10 |
| Ⅱ、Ⅲ级砂 | 100 | 90～100 | 50～92 | 30～65 | 15～29 | 5～25 | 0～10 |

D、水

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有质疑时，必须检验合格方可使用。

E、外加剂

外加剂的产品质量及掺量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)表3.6.1表的规定。供应商提供且有相应资质的检测机构认定的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主要化学成分，对钢筋无锈蚀、对混凝土无腐蚀和对人员无毒副作用。要经过配合比试验其额定其品种质量和剂量。所有外加剂的使用均应得到监理工程师批准。

F、钢筋

钢筋符合图纸和《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017）和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.1-2018）的要求。钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

G、抗滑性能

水泥混凝土路面抗滑性能在质量验收时，应满足下表要求：

水泥混凝土面层表面构造深度要求

| 道路等级 | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- |
| 一般路段（mm） | 0.70~1.10 | 0.50~0.90 |
| 特殊路段（mm） | 0.80~1.20 | 0.60~1.00 |

- 人行道铺装结构技术要求

1、透水人行道砖

人行道的混凝土透水砖材料要求人行道铺装面层应平顺、抗滑、耐磨、美观，表面应平整，边角齐全，厚度均匀，色泽一致。混凝土透水砖：耐磨性（磨坑长度）≤35m、渗水系数≥0.01cm/s、抗压强度≥Cc40，抗折强度≥Cf5.0，防滑等级为R3 级。

2、透水混凝土

1）材料要求

①水泥：P.O 42.5 普通硅酸盐水泥

②粗骨料碎石：上面层用6-8mm 粒径碎石，下面层用l0-25mm 粒径。碎石堆积密度1450-1650kg／m3，针片状颗粒≤5％，压碎指标<6％，含泥量<1％。

③ 其它配套材料要求： 水用普通自来水； 加强剂( 矿物掺合料) 符合GB/T18736—2002；稳定剂：主要指标应满足：氨含量≤0．1，抗压强度比≥85％(28d)，压力沁水率≤95％；双丙聚氨酯密封胶：双组分，固体份>40%，进口固化剂，符合国家标准技术要求。透水混凝土颜料为原色，无机耐候颜料应满足GB/T 1863-2008要求。

2）施工要求

①严格控制水灰比，即控制水的加入量，水在搅拌中分2-3 次加入，不允许一次性加入。

②为使物料搅拌均匀，适当延长机械搅拌时间，但不宜过长，运输一般控制在10 分钟以内。

③因透水混凝土其孔隙率大，水份散失快，当天气温高于35℃时，施工时间应宜避开中午，适合在早晚进行施工。

④缩缝设置：采用切割方式，每5m 割2mm 宽通缝（贯通基层），缝内注双丙聚氨酯。

⑤养生：透水混凝土与水泥混凝土属性类似，在浇注后1 天开始洒水养护，高温时在8 小时后开始养护。养生时间应根据施工温度而定，一般养生期为14—21 天。

⑥涂覆透明封闭剂：待表面混凝土成型干燥后在3天左右，涂刷透明封闭剂，增强耐久性和美观性。防止时间过会使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。

3）质量检验要求

透水混凝土质量检验内容包括：表面平整度、强度、厚度、透水性、冻融循环等。质量应满足如下要求：

1 透水混凝土按立方体抗压强度标准值为C20 强度等级，强度不低于设计要求。

②透水混凝土的孔隙率不得小于15％，透水系数2.0---4．5mm／s。

③透水混凝土的稠度以坍落度表示，透水混凝土的坍落度不宜大于20mm。

④透水混凝土的抗冻性不应低于D50。

⑤透水混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》（2024版）（GB50010-2010）和设计的要求。

⑥厚度误差允许范围在10％。

⑦透水混凝土表面平整度要求≤±5mm，混凝土表面不得有明显划痕、裂缝、污染，在任何l ㎡范围内大于φ10mm 的麻面不得多于两处，不得有缺边、断角、掉渣等缺陷。

（11）未筛分碎石

碎石的最大粒径不大于37.5mm。碎石中针片状颗粒的总含量应不超过20%，碎石中不应有粘土块、植物等有害物质。要求塑性指数<6，液限<28%。压实度应不小于95%(重型击实标准)

未筛分碎石垫层颗粒组成范围

（12） 侧石、平石、压条材料及技术要求

侧、平石、压条采用仿花岗及预制混凝土时，强度不能低于C30。

（13）土工布材料要求

土工布采用聚酯长丝土工布，技术参数为:标准断裂强度≥65kN/m，经向断裂强度、维向断裂强度非别为≥65kN/m、≥45.5kN/m，经/维向标称强度对应伸长率分别不超35%、30%。

（14）装饰井盖

所有人行道上的井盖均加装装饰井盖。人行道装饰井盖中所铺设的人行道砖与周围人行道协调一致，井盖内铺放的砖块与周边的人行道砖应该缝对缝对齐。装饰井盖应与侧石基本平行，如人行道井盖与人行道并不平行，出现歪斜的情况，应尽量将井盖调整至与人行道平行，如无法调整，则应采用较大的装饰井盖整个将井盖盖住，使装饰井盖与侧平石基本平行。装饰井盖表面须铸有说明井盖种类的中文字标（如“燃气”、“供水”、“交通”、“照明”、“消防”）等。

装饰井盖材质为不锈钢板，厚度不下于10mm，并采用加肋钢条进行加固，强度应保证装饰井盖可以承担其上的铺装重量，开启不会导致变形，大尺寸的装饰井盖有必要时可以进行进一步的加固。

七、 路缘石施工

1)、路缘石侧石、压条采用仿花岗岩预制。

2)、路缘石侧石在道路转弯弧线位置，可根据现场情况调整单块路侧石的长度，施工时必须圆顺。

侧石安装具体按以下要求执行：

（1）侧石与混凝土路面施工顺序要求：铺砌侧石基础—>安装侧石—>浇筑侧石砼后座—>待后座砼达一定强度后回填侧石后土方—>加铺沥青混凝土路面。

（2）根据设计要求的标高直线段每20m放一个标准标高点，曲线段每5m放一个标准标高点。

（3）垫层铺设要严格按照设计要求来施工，确保安装侧石的稳定。

（4）侧石必须按设计图纸施工混凝土后座，确保坚实，保证侧、平石的稳定。

（5）侧石安装以侧入式排水口为中心向两边安装。

（6）侧石安装要求平顺，接缝处理要细致，并做勾缝处理。

（7）侧石之间需构制约8mm宽的水泥缝，先把侧石缝内的杂物清理干净，并用水润湿，然后按设计要求的砂浆灌缝填实勾平，用弯面彻压成凹形，深度为5mm，填缝料着颜色最好与侧石颜色一致，达到整齐美观。侧石勾缝施工应先在两侧石用贴纸保护，待施工完毕后撕去，以避免勾缝材料污染侧石，提高细部效果。

（8）遇小半径道路时，需增加小半径侧石，以保持道路线形顺畅。

八、交通设施设计

设计原则及现状

合理布置该路段的标志标线，以交通流，交通控制原理进行设计，标志、标线的布设要求简单、清晰、明了。 道路交通标线，是保障公路安全运营的基础设施之一。路面标线是引导司机视线，管制司机驾车行为的重要手段，它可以确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，指引车辆在汇合或分流前进入合适的车道，加强车辆行驶纪律和秩序，促使更好地组织交通。正确设置交通标线能合理的利用道路有效面积，改善车流行驶条件，增加道路通行能力，减少交通事故。

1、标线设置

（1）车道边缘线是行车道的边线，采用白色实线，线宽10cm。

（2）对向车道分界线采用黄色色虚线，线宽10cm，线段及间隔长分别为400cm和600cm。

（3）在交叉路口内，设置有人行横道线、停止线、导向箭头、禁止掉头等，除了禁止掉头采用黄色反光标线外，其它采用白色反光标线，按功能采用相应线形划线。并应符合国家标准GB5768.3-2009《道路交通标志和标线》的相关规定。

2、标线质量要求

（1）一般规定

①标线应符合GB5768.3－2009的规定。

②使用的标线涂料应具有与路面粘结力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐候性、抗滑性等特性，并应符合有关国家标准或行业标准的要求。

③标线应具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线型规则、线条流畅。

④标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。

（2）材料要求

①涂膜外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发贴现象，涂膜的颜色和外观与标准差别不大。

②涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量：30%±5%；涂布量：152～200 g/m2；干燥时间：min≤5。

③玻璃珠含量：涂料20%～30%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上技术要求。

④制作道路标线使用热熔反光涂料。

⑤制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经交通部检查合格才能使用。

⑥人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线制作符号GB5768—2009规定。

⑦制作标线、人行横线及箭头、导流线等等，要铲除旧标线后现再制作新标线。

⑧标线厚度不少于1.8mm，减速黄线厚度不小于7.5mm，亮度因数≥0.27，双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合GB5768—2009规定。

⑨根据GB5768—2009规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线。

（3）标线形状位置允许误差

①新建道路标线的位置与设计位置误差不大于50mm。现有道路重新施划标线应先将旧标线清除干净。

②所有纵向标线的长度、宽度和纵向间距误差符合表1的规定。

表1  路面标线要求              单位：mm

| 项目 | 尺寸 | 允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 6000 | 0-30 |
|  | 4000 | 0-20 |
|  | 3000 | 0-15 |
|  | 2000 | 0-10 |
| 宽度 | 400 | 0-15 |
|  | 150 | 0-8 |
|  | 100 | 0-5 |
| 纵向间距 | 9000 | ±45 |
|  | 6000 | ±30 |
|  | 4000 | ±20 |
|  | 3000 | ±15 |

③特殊标线的宽度误差不大于5%。

④人字形标线、文字、符号应符合设计要求。

⑤标线的端线与边线应垂直，其误差不大于±5°；其他特殊标线，其角度与设计值的误差不大于±3°。

（4）标线涂层厚度

热熔型涂料标线：1.8-2.0mm

（5）标线色度性能

①标线颜色为白色或黄色，其色品坐标和光亮因素应在表2规定的范围内。

表2  标线色品和光亮度要求

| 颜色 |  | 色品坐标 光源：标准光源D65（几何45°/0°） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 亮度因素 |
| 表面色 | 白 | X y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≥75% |
|  | 黄 | X Y | 0.531 0.468 | 0.464 0.534 | 0.427 0.483 | 0.477 0.433 | ≥45% |
| 逆反射材料色 | 白 | X y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≥35% |
|  | 黄 | X y | 0.531 0.468 | 0.464 0.534 | 0.427 0.483 | 0.477 0.433 | ≥27% |

②标线在规定的使用期限内，不应出现明显的变色。

（6）反光标线

撒布在标线上的玻璃微珠其质量和级配应符合有关国家标准或行业标准要求

反光标线面撒玻璃微珠应分布均匀，含量为0.3~0.34kg/m2。

白色反光标线的逆反射系数应不小于200 mcd.lx-1.m-2;黄色标线的逆反射系数应不小于100 mcd.lx-1.m-2。

（7）标线使用寿命

①沥青混合料路面热熔型涂料标线

≥36月

②水泥混凝土路面热熔型涂料标线

≥24月

（8）热熔型标线涂料的技术要求应符合以下表3规定：

表3  热熔型标线涂料的技术要求

| 种类 项目 |  | 热熔型涂料 |
| --- | --- | --- |
|  |  | B |
| 相对密度（g/cm3） |  | 1.8-2.3 |
| 软化点（℃） |  | 90-140 |
| 涂膜颜色及外观 |  | 涂膜冷却后应无皱纹、斑点、起跑、裂纹、脱落及表面无发粘等现象，颜色范围应符合GB/T 8416-2003的规定 |
| 不粘胎干燥时间（min） |  | ≤3 |
| 抗压强度，MPa |  | ≥12 |
| 耐磨性,（1000g，200r）/mg |  | ≤60 |
| 白色度 |  | ≥65 |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸泡18h应无开裂、起泡、孔隙、剥离、起皱等异常现象 |
| 加热残留份（%） |  | ≥99 |
| 逆反射系数 mcd.lx-1.m-2 | 白 | ≥200 |
|  | 黄 | ≥100 |

（9）玻璃珠的技术要求应符合以下表4规定：

表4　玻璃珠技术要求

| 种类 项目 | B |  |
| --- | --- | --- |
| 容器中玻璃珠状态 | 粒状或松散团状 |  |
| 密度（在23℃±2℃的二甲苯中） | 2.4~2.6 |  |
| 粒径 | 标准筛筛号（目） | 筛余物（%） |
|  | 30 | 0 |
|  | 30~50 | 40~90 |
|  | 100 | 95~100 |
| 外观 | 无色透明球状,扩大10~50倍观察时,熔融团、片状、尖状物，有色气泡等瑕疵珠不应超过总量的20%。 |  |
| 折射率（20Cf浸渍法） | ≥1.5 |  |
| 耐水性 | 取10g样品放于100mL蒸馏水中,于沸腾水浴中加热1h后冷却,玻璃表面就应出现糊状。中和这100mL水所需0.01mol/L的盐酸应在10mL以下。 |  |
| 注：对玻璃珠品质要求仅供厂家参考，在型式检验中不作为检验项目。 |  |  |

2、交通标志的技术要求

（1）材料要求：

①标志立柱和横梁：立柱和横梁均采用一般常用热扎无缝钢管，并符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）的规定。标志立柱帽，采用普通碳素钢结构板，板厚3mm，表面热浸镀锌处理（含底座法兰盘），其中钢管、法兰盘及加劲肋等镀锌量为600g/m2，螺栓、螺母、垫片等镀锌量为350g/m2，钢管镀锌以后不可以再次线切割。

②标志板、滑动横梁：采用符合GB5768.2－2022标准的铝合金板材，并符合《一般工业用铝及铝合金板、带材》（GB/T 3880.1-2023、GB/T 3880.2-2024、GB/T 3880.3-2024）的规定。

③高强螺栓、高强连接螺栓及地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用不锈钢材料。

④水泥混凝土基础材料：混凝土强度不应低于20Mpa。并符合现行规定《混凝土结构设计标准》（2024版）（GB50010-2010）的规定。

⑤钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，并符合现行规定《混凝土结构设计标准》（2024版）（GB50010-2010）。

⑥定向反光标志膜采用超强级反光膜，其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角坐标和标志色泽耐用期应满足《道路交通反光膜》GB/T18833-2012的要求。

（2）、标示牌制作：

①交通标志的形状图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768.3-2022）标准、或设计图的规定执行。为了确保指路标志的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体、阿拉伯数字和英文文字应符合《道路交通标志和标线》（GB5768.3-2022）的规定，不允许采用其他字体。

②标志板与滑动钢槽，卷边和加固件的连接，在保证连接强度和标志板面平整、不影响贴反光膜的前提下，可采用铆钉连接。

③本标志板反光材料采用Ⅳ类（超强级）反光膜。

④指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。

⑤标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；标志杆应按规范规定进行热浸镀锌，其中钢管、法兰盘及加劲肋等镀锌量为600g/m2，螺栓、螺母、垫片等镀锌量为350g/m2，螺栓、螺母、垫圈必须清理螺纹或作离心处理，用不锈钢螺丝焊牢。

⑥标志板与立柱采用铝槽通过不锈钢扎带和万能夹固定。

⑦标志主柱和横梁不允许存在任何接驳。

⑧所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢并且要求打磨光滑。

九、给、排水工程

幼儿园地块给排水管线从永安东路接驳，本次临时路暂不考虑设置相应管线。

十、灌溉渠设计

支路四沿线存在一条现状灌溉渠，南北走向，梯形，土质边坡，底宽0.8~1.2米，顶宽2.4~3米，高1.2~1.5米。因路基占用灌溉渠，临时道路将其改渠至车行道东侧，与现状灌溉渠连通，以保证排水通畅。 灌溉渠采用土质水渠与现状保持一致，灌溉渠与车行道之间采用悬臂式挡土墙支护，由建筑基坑支护专业负责。

十一、照明工程

11.1、设计依据

1.《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）；

2.《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

3.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

4.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

5.《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

6.《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

7.《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）；

8.《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）；

9．《LED城市道路照明应用技术要求》(GB/T31832-2015)；

10．《道路照明灯杆技术条件》(CJ/T 527-2018)；

11．《公共场所（户外）用电设施建设及运行安全规程》（DB44/T 2157-2019）；

12．《智慧灯杆技术规范》（DBJ/T15-164-2019）；

13．《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；

14．《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB 37478-2019)；

15.本院道路专业、给排水专业提供的设计文件。

11.2、工程设计范围

本设计为临时道路照明及供配电设计。

11.3、照明设计标准

本工程临时道按城市支路设计。根据《城市道路照明设计标准》，道路照明设计标准：

1、机动车交通道路照明以路面平均亮度、路面亮度总均匀度、纵向均匀度、眩光限制、环境比和诱导性为评价指标。

2、人行道路照明以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标。

3、人行横道的平均水平照度不得低于人行横道所在道路的1.5倍。

4、交会区照明采用照度作为评价指标。

5、道路照明确保其具有良好的诱导性。

6、机动车交通道路两侧设置的与机动车交通道路分隔的非机动车交通道路的平均照度值为相邻机动车交通道路的照度值的1/2。

7、机动车交通道路两侧设置的人行道路照明，人行道与非机动车道分设，人行道的平均照度值为相邻非机动车道路的照度值的1/2，但不得小于5Lx。

8、道路照明的维护系数为0.7。

机动车交通道路照明标准值：

| 道路级别 | 路面亮度 |  |  | 照 度 |  | 眩光限制域值增量TI（％）最大初始值 | 环境比SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均亮度Lav(cd/m2)维持值 | 总均匀度U0最小值 | 纵向均匀度UL 最小值 | 平均照度Eav(Lx) 维持值 | 均匀度 UE |  |  |
| 支路 | 0.75 | 0.4 | -- | 10 | 0.3 | 15 | -- |

人行道路照明标准值：

| 夜间行人流量 | 区域 | 路面平均照度Eav(Lx)，维持值 | 路面最小照度Emin(Lx)，维持值 | 路面垂直照度Emin(Lx)，维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量高的道路 | 居住区 | 10 | 2 | 2 |

交会区照明标准值：

| 交会区类别 | 路面平均照度Eav(Lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与次干路、支路 | 50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm |
| 支路与支路 | 20 | 0.4 |  |

11.4、道路照明设计

1．光源、灯具、灯杆的选择

1) 本工程道路照明采用LED路灯，灯具采用高压热铸铝外壳、耐腐蚀性能好的截光型/半灯具，并采用矩形配光曲线。LED灯在额定电压和额定功率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差应不大于10%；色温范围为2800-3500K；光源的显色指数Ra不小于60；平均寿命不低于30000h；整灯系统光效应不低于125lm/W。LED灯具在正常工作3000h的光通维持率不用低于96%；6000h的光通维持率不用低于92%。LED路灯采用内置式AC220V/DC24V直流电源装置，灯具功率因数达到0.92以上。具防护等级不低于IP65，灯具外壳耐腐蚀性能Ⅱ类，防触电保护等级Ⅰ类。LED光源显示指数（Ra）大于70，LED灯具的寿命不应低于50000h。

2) 交叉路口照明采用LED光源，广场泛光照明灯具。室外照明采用泛光照明时，应控制投射范围，散射到被照面之外的溢散光不应超过20%。

3) 灯具的灯杆采用带良好防护涂层的钢杆，灯杆内外应采用热镀锌防腐处理后，表面再进行彩色喷塑处理，防腐蚀年限不少于30年，并能抵抗40米/秒风速，可抵抗0.5kN/m²。

2 照明方式

1) 道路照明根据道路和场所的特点及照度要求，选用常规照明方式。

2) 道路照明计算：

Eav－道路平均照度。

￠－光源的总光通量。

K－维护系数＝0.7。

U－利用系数＝0.6。

N－布灯系数，在单侧排列及交错排列时N＝1；在对称排列时N＝2。

W－道路宽度。

S－路灯安装间距。

- 本工程临时道路等级为城市支路。

灯具的布置采用单挑臂路灯单侧布置方式，光源为LED灯。灯杆安装间距24米，灯杆距车行道边线0.6米。机动车道及侧，功率为60W，灯具的安装高度为8米，挑臂长度为2米，灯具仰角为5°。计算参数符合要求，灯具的布置方式及位置详见照明标准横断面图。

计算参数符合要求，灯具的布置方式及位置详见照明标准横断面图。

11.5、照明供配电、照明控制

1．照明供配电

1）本工程道路照明自附近道路现状照明回路驳接。经复核，附近道路现状照明回路电缆及开关规格均满足路灯配电要求。

2）本工程照明负荷为1.1kW。

3）低压供电方式采用TN-S系统。

4) 每一灯杆电气门内设置防水型电磁式漏电微型断路器,采用可靠性更高的电磁式漏电保护开关，不受雷电干扰，极少误动作；采用磁吸方式安装于灯杆内壁，维护方便；防水盒防水等级IP68，要求无任何螺钉，最大限度的降低后期漏水的可能性；阻燃等级不低于UL94-V0；机械寿命不低于20000次；电气寿命不低于10000次。

电磁式漏电保护开关须满足广东省地标《道路照明工程技术规范》（DBJ/T 15-242-2022）要求。

5) 道路照明配电系统的接地形式采用TN-S系统，其接地电阻要求不大于4欧姆，金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱的外露可导电部分，应进行保护接地，并应符合国家现行相关标准的要求。

6) 照明配电线路的供电必须保证灯具端电压维持在额定电压的90％－105％；配电电压380/220V。照明线路的功率因数不应小于0.9。

7)灯杆检修门安装在车行道外侧；检修门底部距离灯杆安装位置市政完成面的高度不低于50cm；检修门需设置使用专门工具开启的闭锁防盗装置。路灯井盖采用球墨铸铁装饰井盖。

2．照明控制

本工程道路照明自附近道路现状照明回路驳接。路灯照明控制方式与附近道路现状照明回路一致。

3．节能标准和措施

1）道路灯采用LED路灯。

2）LED光源及AC220V/DC24V直流电源驱动模块的性能指标应符合规范要求，LED路灯采用内置式AC220V/DC24V直流电源驱动模块，灯具功率因数达到0.92以上。

3）机动车交通道路照明的照明功率密度（LPD）照明节能的评价指标。

机动车交通道路的照明功率密度值：

| 道路级别 | 车道数（条） | 规范照明功率密度值（LPD）(W/m2) | 设计照明功率密度值（LPD）(W/m2) | 对应的照度值(Lx) | 设计对应的照度值(Lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支路 | ≥2 | ≤0.50 | 0.38 | ≥10 | 18.5 |

11.6、线路敷设

1. 所有回路采用三相供电，灯具接线按L1、L2、L3相别顺序接线，力求三相平衡。

2. 地面道路路灯干线采用五芯VV-0.6/1kV电缆穿HDPEφ75管埋设于侧绿化带下。埋设位置详见照明标准横断面图，埋深H＝0.7米(路面与电缆顶端距离)。管道穿越车行道时穿镀锌钢管∅100，埋深H＝0.7米(路面与管顶距离)，并在两端设路灯过路工作井。照明供电分支回路线缆线径应与主回路线径相同，线路分支处应采用同材质线材直接缠绕连接，包扎端需满足防漏电、防水等技术要求。灯杆内不分支的干线主电缆不允许有接头，且所有预留长度需到灯杆检修电气门上部，电缆接头设置在电器门中上部。电缆在保护管中不得有接头。

3. 接向灯具的接灯线采用ZR-RVV-300/500V 3x2.5mm²三芯聚氯乙稀护套软电线。凡照明供电干线与接灯线相接处采用铜套管压接，橡胶胶布、防水胶布、热缩管保护处理。

4. 灯具安装时，供电线路须接入灯具内火、零、地线接线端子或专用电气接线盒（接线盒须有良好的绝缘、耐压保护作用，防护等级IP65以上），以确保供电线路在灯杆、灯臂内无接头。

5. 灯具附属的电源、防雷器灯装置须设置在灯具防护壳（腔）内，禁止将任何灯具附属装置设置在灯具外部。

6. 每盏灯的相线应装设熔断器，熔断器应固定牢靠，熔断器及其他电器电源进线应上进下出或左进右出，熔丝符合有关标准规范的规定。

11.7、接地

1.本工程路灯配电系统的接地形式为TN-S系统,与附近现状照明回路一致。

2.接地装置利用灯杆杆座砼基础内的主配钢筋、地脚螺栓等自然接地体，杆座砼基础内的主配钢筋、地脚螺栓应采用焊接方式进行有效等电位连接，再用镀锌扁钢与灯杆的接地端子相连。

3.每座灯杆基础主配钢筋间用φ12不锈钢圆钢做为接地线进行相连，使所有路灯基础连成一体，并附近现状照明回路接地体相连，焊连成一整体接地装置。接地网的接地电阻要求不大于4欧姆。在利用自然接地体不能满足要求的情况下，应考虑适当增设专用接地网或人工接地体。

4.本系统铜铁连接处应采用过渡连接端子，若端子难以取得，则在接续处涂至少三遍沥青漆防腐。

5.所有设备的外露的可导电部分均应与接地干线可靠连接。

11.8、灯杆安装

1.灯杆中心线倾斜度不大于0.005；在连续排列为一直线的灯杆段，段内灯杆错位（横向偏离）不大于100mm，对于道路弯曲段，错位可放宽为200mm以内；灯杆的纵向偏移允许士500mm，但仅限于相对于自身的原设计位置而言，不可与以后的灯杆连续积累误差，即各自灯杆误差按自己原设计定位就地消化。当有因土建等各种因素无法在原设计位置立杆时，应及时反映以便作相应调整、变更。灯杆安装应能抵抗40米/秒风速。

2．在所有路灯灯杆的背面处，明显标注路灯的回路、相序、杆序的标识(具体要求以当地路灯所要求为准)。

11.9、其他

1．工程施工应严格按照《城市道路照明工程施工及验收规程》进行。

2．路灯杆加工按业主及有关规范要求。

3．为加强全市照明设施信息化管理工作，工程竣工后按要求向广州市照明建设管理中心提供照明设施的信息数据，确保新建路灯基础数据及时录入中心照明管理系统。

4.本套出版图纸说明：本设计图中标注型号的设备或材料（包括线缆），仅作为设计控制产品选型的依据，非强制使用，可以采用相同技术数据（包括技术性能指标，安装外型尺寸等）的设备及产品代替。所选设备仅供参数选择，不作为品牌推荐。所有设备确定后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

11.10、抗震

1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014进行抗震设计。

2、广州市花都区抗震设防烈度为 6度，地震分组为 第一组 ；设计基本地震加速度值为 0.05g。

（1）变压器安装就位后应焊接牢固，内部线圈应牢固固定在变压器外壳内的支承结构上，支承面宜适当加宽，并设置防止其移动和倾倒的限位器,对接入和接出的柔性导体留有位移的空间。

（2）配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求，靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接，当非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜的重心位置以上连成整体；壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。柜内元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。配电箱(柜)面上的仪表应与柜体组装牢固。

（3）配电导体采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节，在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量。接地线应采取防止地震时被切断的措施。

（4）缆线穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材、引入建筑物的电气管路敷设时，在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施，进户井贴邻建筑物设置时，缆线应在井中留有余量；进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

（5）电气管路不易穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：1 采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；2 电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；3 抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

（6）电气管路敷设时应符合下列规定：1 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃支架；2 当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑； 3 金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

（7）配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：1宜采用软导体；2当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为挠性线管过渡；3当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。

11.11、安全事项

1.补充路灯电源接入过程中，一定是在断电状态下进行。

2.临时电源必须装设漏电保护装置，防止人身触电和设备火灾。

3.所有用电设备、机具需做好接地保护。可能遭受雷击和雷电感应的设备需设避雷装置。施工现场的临时用电系统严禁利用大地做相线和保护中性线。PE 线上不准装设开关或熔断器。

十二、附件