白云服务区项目地块

岩土工程勘察报告

(初步勘察)

工程名称：白云服务区项目地块

工程地点：白云区石马村

委托单位：广州交投实业有限公司

报告编号：GH-K-2021-X

广州市吉华勘测股份有限公司GUANGZHOUGEOHWASURVEYCORP.，Ltd.

2021年4月20日

白云服务区项目地块

岩土工程勘察报告

(初步勘察)

项目负责：陈  亮

报告编写：郭燕燕

地质编录：张 云

报告校对：李永龙

报告审核：李长胜

总 经 理：彭炎华

广州市吉华勘测股份有限公司GUANGZHOUGEOHWASURVEYCORP.，Ltd.

2021年4月20日

营业执照编号：914401017499311653   勘察证书等级：甲级    勘察证书编号：B144055053

地址：广州市番禺区大石街石北工业路684号（巨大创意产业园）12栋501、502、503、510号

邮政编码：510260  电话：020-84012866     http：//www.geohwa.com.cn  联 系 人：郭工

目        录

1  前  言	1

1.1  工程概况	1

1.2  勘察目的及任务要求	2

1.3  依据的技术标准	3

1.4  勘察工作简述	4

1.5  工作布置及完成工作量	7

2  自然地理及区域地质特征	7

2.1  地理位置及环境	7

2.2  地形地貌	7

2.3  气象水文	7

2.4  区域地质	8

3  工程地质条件	9

3.1  地层岩性	9

3.2  岩土物理力学性质	10

4  水文地质条件	11

4.1  地表水	11

4.2  地下水的赋存状态及类型特征	11

4.3  岩土层的地下水特征	11

4.4地下水及土的腐蚀性评价	12

5  场地和地基的地震效应	13

5.1  抗震设防烈度	13

5.2  建筑场地类别及抗震地段划分	14

6  岩土工程分析与评价	14

6.1  场地稳定性和适宜性评价	14

6.2  地基岩土工程评价	15

6.3 特殊性岩土及不良地质作用	15

6.4  岩土物理力学性质指标及主要设计参数	16

7  基础形式及持力层的选择评价	16

7.1  地基的稳定性及均匀性评价	16

7.2  基础形式建议	17

7.3  成桩可行性分析及对环境影响	19

8、结论及建议	20

图表及附件部分

附   表

1 勘探点主要数据一览表（附表1  共1页）

2 标准贯入试验统计表（附表2  共4页）

3 岩土层统计表（附表3  共2页）

4 物理力学性质指标统计表（附表4  共2页）

5 岩石饱和抗压强度指标统计表（附表5  共1页）

6 饱和砂土液化判别统计表（附表6  共1页）

附   图

1 建筑物与勘探点平面位置图（图号1  共1页）

2 工程地质剖面图（图号2－1～16 共16页）

3 钻孔柱状图（图号  3－1～28  共28页）

附   件

1 土工试验报告（共3页）

2 岩石单轴抗压试验报告（共1页）

3水质简分析报告（共2页）

4 土易溶盐分析报告（共2页）

5岩芯照片（共5页）

白云服务区项目地块

岩土工程初步勘察报告

# 1  前  言

受广州交投实业有限公司委托，我司承担其“白云服务区项目地块”的岩土工程勘察任务，本次属初步勘察阶段。

## 1.1  工程概况

白云服务区项目地块项目为广州机场高速上的服务区建设工程，服务区分布在机场高速公路主线K12+200东西两侧，属白云区石马村地段，周边与华南快速路三期、北二环高速等相接，服务区可建设用地范围约47.6亩，交通较方便，现状为闲置空地，植被较为茂盛，场地拟整平标高暂未确定，项目具体构筑物规模及建筑参数未定，场地位置如图1。

拟建场地位置

图1、拟建项目位置示意图

工程重要性等级为二级工程（一般工程），场地复杂程度为二级（中等复杂场地）；地基复杂程度为二级（中等复杂地基）；本工程岩土勘察等级为乙级，地基基础设计等级为乙级，抗震设防类别为标准设防类（简称丙类）。

## 1.2  勘察目的及任务要求

1.2.1  勘察目的

初步查明建筑场地的环境、水文及工程地质条件，对其稳定性和建筑适宜性进行初步评价，并为地基基础的设计、施工以及不良地质作用的整（防）治工程提供初步的岩土工程依据。

1.2.2  勘察任务要求

- 搜集附有坐标和地形的建筑总平面图、场区的地面整平标高，建筑物性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形等资料，以及当地地基基础建筑经验；

- 初步查明场地各层岩土的成因、类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，并提供各岩土层的初步物理力学指标参数；

- 对需进行沉降计算的建筑物，提供初步地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

- 初步查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度，提出整（防）治方案的初步建议；

- 初步查明基岩岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整性和基本质量等级，初步判定有无洞穴、临空面、破碎带或软弱夹层；

- 初步划分场地土类型及场地类别，说明场地抗震设计基本条件，初步分析评价场地和地基的地震效应；

- 初步查明地下水性质、补径排条件、各岩土层的渗透性及水流量，提供建筑物设计使用年限内作为抗浮计算依据的可能最高地下水位及变化幅度；初步评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性；

- 初步查明场内是否有埋藏的古河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的障碍物；

- 揭示场地内可靠的持力层，提供基础设计所需的地基承载力建议值，并给出经济合理的基础设计方案初步建议，当天然地基不能满足上部建筑物荷载时，提供拟采用基础的形式或地基处理建议；

- 当采用桩基础时，提供可选择的桩基类型、桩端持力层以及桩基设计岩土初步参数，评价成桩可行性，论证桩的施工条件及其对环境的影响；

## 1.3  依据的技术标准

本次工作依据合同和任务委托书，执行以下技术标准：

- 《岩土工程勘察规范》（GB 50021－2001）（2009版）；

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011－2010，2016年版）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2015）；

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223－2008）；

- 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2011）；

- 广东省《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15－31－2016）；

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ 94－2008）；

- 广东省《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ/T 15－22－2008）；

- 《土工试验方法标准》（GB/T 50123－2019）；

- 《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266－2013）；

- 《工程测量规范》（GB 50026－2007）；

- 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87－2012）；

- 《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99：98）；

- 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）。

## 1.4  勘察工作简述

1.4.1 勘探点布置：

设计院根据相关技术规范，在用地红线范围内按区域布置钻孔，共布置勘探点28个，钻孔编号ZK1～ZK28，其中控制性钻孔14个，一般性钻孔14个，钻孔间距一般30～50m。终孔要求：勘探孔孔深须进入中风化岩不少于1m控制或孔深不少于35m。

1.4.2 孔位测放：

根据“钻孔布置图”，我公司测量技术人员使用RTK进行现场测放，引测点为业主提供控制点（Y1：X＝245022.2626、Y = 37868.8933、H=7.10；Y2：X =245038.7974、Y = 37911.0811、H = 6.92；坐标系统为广州城建坐标，高程系统为广州城建高程）进行引测，所有钻孔的布置及钻孔的现场编录验收均经业主复核确认，详见附图2“建筑物与勘探点平面位置图”及附表1“勘探点主要数据一览表”。

1.4.3 勘察手段应用：

根据拟建工程的特点和预估场地的岩土特征，本项目的勘察的内容和技术方法采用：地质钻探、原位测试、采样、室内测试。

1.4.3.1地质钻探

勘探设备使用XY-1型工程钻机。使用硬质合金钻头或金刚石钻头。钻探技术采用孔底环状钻进全取芯法；套管护壁或泥浆循环护壁等施工工艺方法。为确保地层岩性的划分及岩、土、水试料的采取，地下水位以上采用套管护壁的干钻（锤击钻进）。地下水位以下采用泥浆护壁的回转钻进。所有岩芯均按工程勘探要求摆放。

钻探口径和钻具规格符合现行国家标准的规定，成孔口径≥91mm，满足取样、原位测试和钻进工艺的要求。

在钻孔过程中采取有效措施保证岩芯采取率：黏性土层（含全风化岩）≥90％；破碎岩层（强风化岩）≥65％，中风化岩及微风化岩≥85%。各钻孔所采取的岩土芯均作全孔彩照拍摄。

钻探回次进尺的控制：黏性土、全风化岩≤2.00m；土状强风化岩≤1.00m；破碎岩层、块状强风化岩、中风化岩、微风化岩≤2.00mm。

填写钻探记录的各项内容：认真、准确记录钻探进尺、岩性、土层分层深度、采样位置和原位测试深度及测试结果，正确进行岩土定名。凡厚度大于0.50m的岩土层均分层描述。所有钻孔必须经验收合格方可终孔。

进行简易水文观测，钻进过程中遇地下水时测量初见水位；终孔8小时后量测孔内地下水的稳定水位。

1.4.3.2原位测试

原位测试采用现场标准贯入试验。试验过程是利用自动脱钩的自由落锤法，落距为76cm。锤重63.5kg。

原位测试试验设备：使用国产标准贯入器。贯入器为外径51mm、内径为35mm、长720mm的两个半合管组成，试验锤击速率小于30击/min。

标准贯入试验(SPT)：原则上每2～3m一次，变层加做。标准贯入试验记录试验孔号、试验深度、试验的岩土层、实测击数。标准贯入试验时清除孔底残土后才进行试验，并防止塌孔。贯入器达到孔底后需量测准备贯入的深度。贯入器打入15cm后，开始记录每打入10 cm的锤击数，累计打入30cm的击数作为标贯试验的击数。在贯入过程中如果锤击数N≥50击，而贯入深度未达30cm时，将记录实际贯入深度并终止试验。

1.4.3.3样品的采取

取土样：取原状土样，流塑～软塑黏性土采用国产标准薄壁取土器，静压取土。可塑～硬塑黏性土采用厚壁取土器，重锤少击法取土。样品质量达到Ⅱ类。土样取出后及时将样盒的缝隙用纱布封口后用蜡密封、贴样标签，装运过程防震动。碎石土、砂土取原位扰动样。土样标签内容：工程名称、孔号、土样编号、取样深度、土类名称、取样日期。现场钻探班报表上详细记录取样内容，土样标签记载内容与现场钻探班报表上记录内容相符。土样采取之后到试验之间的贮存时间不超过两周。

取水试样：在钻孔内采取混合地下水样进行工程简分析。采取的水试样能代表天然条件下的水质情况：取样时抽出不少于钻孔内水柱体积二倍的水，然后取样；水样不含泥、砂、杂质和油污，水样瓶必须干净。取样后，瓶中应保留l／5空间，随即加盖并腊封，贴水样标签。每组水样为2瓶，各瓶分别不少予750ml和500ml。其中一瓶投放大理石粉2～3g，摇晃溶解后随即密封，并在水样标签上注明。水样采取之后至开封进行水质分析实验之间的贮存时间，不超过四天。水样标签应标示取样时间、孔号、取样深度、工程名称等。

1.4.3.4室内试验

样品的土、水、易溶盐室内测试工作及岩石室内测试工作由广州工立质量检测有限公司完成。土工试验使用的仪器和设备符合现行的《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T15406-2007）；土工试验方法严格执行《土工试验方法标准》GB/T50123-2019。样品按工程技术要求完成了有关指标的测试分析。一般黏性土进行常规试验；水样进行工程水质简分析。

## 1.5  工作布置及完成工作量

本项目由设计依据勘察技术要求，共布置勘探点28个，钻孔间距一般30～50m，我公司于2021年3月26日进场开展本项目的勘察工作，于2021年4月11日完成本项目钻孔的野外勘察工作，完成的工作量如下表 1.1。

完成工作量表                       表1.1

| 钻孔数量 | 钻探进尺 | 标贯试验 | 取土样 | 取水质分析样 | 取土质分析样 | 取岩样 | 测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （个） | （m） | （次） | （件） | （组） | （组） | （组） | （点） |
| 28 | 674.5 | 102 | 57 | 2 | 2 | 10 | 28 |

# 2  自然地理及区域地质特征

## 2.1  地理位置及环境

白云服务区项目地块项目为广州机场高速上的服务区建设工程，服务区分布在机场高速公路主线K12+200东西两侧，属白云区石马村地段，周边与华南快速路三期、北二环高速等相接，交通较方便，现状为闲置空地，植被较为茂盛。

## 2.2  地形地貌

场地原始地貌单元属珠江三角洲冲积地貌，场地现状为闲置空地，植被较为茂盛，勘探期间孔口高程为7.88～12.27m。

## 2.3  气象水文

广州市属南亚热带海洋性季风气候区，长夏无冬，日照充足，雨量充沛，温差振幅小，季风明显。终年温暖湿润，年平均气温在21.8℃。其中以7、8两月气温最高，月平均气温＞28℃，极端高温可达35～35.1℃。1、2月份气温最低，月平均气温在13℃，极端气温亦在0℃以上，受南亚热带海洋性气候影响，区内降雨极为丰富，雨量集中在4～9月份，年平均雨量为1819.9mm，灾害性天气有暴雨、热带气旋、强对流、干旱及短期寒潮。常受台风、暴雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。

## 2.4  区域地质

根据区域地质资料，广州地区基岩主要有白垩系沉积岩、侏罗系沉积岩、石炭系沉积岩和燕山期火成岩，广州地区位于主要呈北东走向的莲花山断裂带与紫金——博罗断裂之间的断块区，该区内尚发育有较密集型分布的北西向扭性次生小断裂。褶皱构造多呈北东向，形态宽缓。区域新构造运动属于缓慢而间歇性的垂直运动，主要表现为四级阶地的发育及一些夷平原的存在，根据区域地质资料，拟建场地位置全新世以来未见有活动断层，钻探过程中也未见有断层，详见图2。

拟建场地位置

图2、区域地质图

# 3  工程地质条件

## 3.1  地层岩性

根据28个钻孔的揭露资料，场地土层按成因类型可划分为：填土层（Q4ml）、第四系冲洪积层（Q4al+pl）、残积土层（Qel）、基岩为泥质粉砂岩（K）。现仅根据已揭露的资料，自上而下将各土层特征分述如下：

1、素填土层（Q4ml）

<1>素填土：灰黄色，稍湿，结构松散，主要以粘性土为主，固结程度较差，回填时间约2年，局部夹杂有少量碎石，该层所有钻孔均有揭露，厚度为1.90～6.90m，层顶标高7.88m～12.27m。

本层进行标准贯入试验12次，实测击数5～7击，平均6.3击，采取土样9件,主要物理力学性质指标见附表4。

2、第四系冲洪积层（Q4al+pl）：

<2-1>淤泥质土：灰黑色，流塑，饱和，含有腐殖质，具有腥臭味，局部含有粉细砂，该层仅在钻孔ZK2～ZK6、ZK9～ZK12、ZK14、ZK16、ZK28有所揭露，层厚0.40～3.90m，层顶埋深1.90～5.50m，层顶标高6.15～9.57m。

本层进行标准贯入试验7次，实测击数1～3击，平均1.6击，采取土样6件,主要物理力学性质指标见附表4。

综合建议承载力特征值fak=45kPa。

<2-2>粉质粘土：青灰色，软可塑，很湿，土质不均匀，主要由黏粒及少量砂组成，稍具黏性，干强度中等，韧性中等，该层在钻孔ZK1～ZK15、ZK17、ZK18、ZK26、ZK27有所揭露，层厚0.70m～4.70m，层顶埋深2.00m～8.00m，层顶标高3.54m～9.37m。

本层进行标准贯入试验13次，实测击数4～6击，平均5.1击。采取土样8件,主要物理力学性质指标见附表4。

综合建议承载力特征值fak=110kPa。

<2-3>中粗砂：黄褐色、灰黄色，稍湿，稍密～中密，级配一般，主要矿物成份为石英，呈圆形、亚圆形，由砂及少量粘性土组成，局部粘性土含量稍高，无摇震反应，该层在钻孔ZK1～ZK18、ZK28有所揭露，层厚0.50m～8.20m，层顶埋深3.10m～9.00m，层顶标高2.24m～8.37m。

本层进行标准贯入试验13次，实测击数11～16击，平均12.5击。采取扰动土样7件。

综合建议承载力特征值fak=160kPa。

<2-4>粉质粘土：灰白色、灰黄色，可塑，湿，土质不均匀，主要由黏粒及砂组成，粘性一般，干强度中等～高，韧性中等～高，该层在钻孔ZK16、ZK19～ZK21、ZK23、ZK24、ZK28有所揭露，层厚0.70m～3.20m，层顶埋深3.10m～10.00m，层顶标高1.25m～8.69m。

本层进行标准贯入试验6次，实测击数8～12击，平均9.8击。采取土样6件,主要物理力学性质指标见附表4。

综合建议承载力特征值fak=130kPa。

<2-5>淤泥质土：灰黑色，流塑，饱和，含有腐殖质，具有腥臭味，含有粉细砂，局部含砂量较高，该层仅在钻孔ZK17、ZK28有所揭露，层厚0.40～1.80m，层顶埋深8.70～11.20m，层顶标高0.05～2.79m。

由于该层仅在ZK17、ZK28有所揭露且层厚较薄，故本层仅进行标准贯入试验1次，实测击数2击，采取土样1件,主要物理力学性质指标见附表4。

综合建议承载力特征值fak=45kPa。

<2-6>中粗砂：呈黄褐色、灰黄色，饱和，稍密～中密，级配不良，主要矿物成份为石英，呈圆形、亚圆形，主要由砂和少量粘性土组成，砂含量约占65%～80%，该层仅在钻孔ZK19～ZK21、ZK23～ZK28有所揭露，层厚1.80m～5.30m，层顶埋深4.20m～11.60m，层顶标高-0.35m～7.55m。

本层进行标准贯入试验7次，实测击数12～16击，平均13.3击。采取扰动土样7件。

综合建议承载力特征值fak=180kPa。

3、第四系残积层（Q4el）

<3>粉质粘土：褐黄色、红褐色，硬塑状，主要由下伏基岩残积而成，略显原岩残余结构，主要成分为粘性土，含少量砂砾，黏性一般，水浸易软化。该层仅在钻孔ZK2、ZK9、ZK14～ZK16、ZK18～ZK24、ZK27有所揭露，最大揭露厚度0.60m～6.40m，层顶埋深6.40m～12.00m，层顶标高-1.92m～5.29m。

本层进行标准贯入试验9次，实测击数17～26击，平均20.9击。采取土样7件,主要物理力学性质指标见附表4。

综合建议承载力特征值fak=200kPa。

4、基岩：泥质粉砂岩（K）场地经钻探揭露出三个风化岩带：

<4-1>全风化泥质粉砂岩：黄褐、褐红色，原岩结构已完全破坏，岩芯主要以土状为主，局部夹杂有少量的碎块状岩块，主要成分为粘性土，遇水易软化崩解，为极软岩，岩体极破碎，岩体质量等级为Ⅴ类。该层仅在钻孔ZK1、ZK6～ZK8、ZK11～ZK13、ZK17、ZK24～ZK28有所揭露，最大层厚1.00m～7.00m，层顶埋深8.70m～14.40m，层顶标高-4.13m～2.93m。

本层进行标准贯入试验11次，实测击数36～46击，平均40.5击。采取土样7件,主要物理力学性质指标见附表4。

综合建议承载力特征值fak=300kPa。

<4-2>强风化泥质粉砂岩：褐红色，原岩结构与构造已大部分破坏，主要矿物成分为石英、长石，矿物成分已显著蚀变，岩芯呈半岩半土状，遇水易软化、崩解，局部呈碎块岩状，锤击易碎，为极软岩，岩体极破碎，岩体质量等级为Ⅴ类。该层在所有钻孔均有揭露，最大层厚1.00m～25.80m，层顶埋深8.70m～18.50m，层顶标高-6.67m～3.05m。

本层进行标准贯入试验23次，实测击数52～63击，平均56.6击。

综合建议承载力特征值fak=400kPa。

<4-3>中风化泥质粉砂岩：棕红色为主，局部浅灰色，砂质结构，层状构造，原岩结构与构造可清晰辨认，主要矿物成分为石英、长石，节理裂隙较发育，岩芯呈柱状、短柱状，局部呈碎块状，锤击声清脆，为极软岩，岩体较破碎，岩体质量等级为Ⅴ类，RQD≈55%。该层仅在钻孔ZK1、ZK4、ZK5、ZK8、ZK17～ZK24、ZK26～ZK28有所揭露，最大层厚2.00m～12.20m，层顶埋深13.50m～36.40m，层顶标高-24.56m～-3.16m。

取岩样10组，中风化岩样饱和单轴抗压强度4.13～8.97MPa，平均值5.55MPa，标准值4.84MPa。

综合建议承载力特征值fak=1500kPa。

各土（岩）层主要物理力学性质详见统计表、土工试验报告及岩石力学性质检测报告。

## 3.2  岩土物理力学性质

3.2.1  统计方法和统计指标的选用说明

场地岩土参数的统计分析和选定方法系采用现行《岩土工程勘察规范》第14.2条和《岩土工程勘察报告编制标准》第7.1～7.3条之规定。统计的精度符合相关规范的要求。

统计时采用剔除±3σ超差、修正系数等数理统计方法，求出各层土物理力学指标：最小值φmin、最大值φmax、平均值φm、标准差σf、变异系数δ、修正系数和标准值φk；当数据少于6个时，只统计范围值和平均值。报告中岩土参数的选用：承载力指标取特征值，强度指标取标准值，其它指标取平均值。

3.2.2  岩土层的物理力学指标统计成果

土层主要物理力学指标统计情况见附表4；标准贯入试验统计见附表2。

# 4  水文地质条件

## 4.1  地表水

拟建场地范围内未见常年性水流。

## 4.2  地下水的赋存状态及类型特征

根据地下水的含水介质类型划分，场地地下水主要分为第四系孔隙水和基岩裂隙水；水位变化主要受区域地貌和水文地质条件控制，并深受气候及人类活动的影响，勘察期间测得初见水位埋深为3.40～4.50m，稳定水位埋深为3.20～4.30m，标高4.17～8.99m，另据区域水文地质资料，本场地地下水位季节变幅一般为±1.5m。

⑴第四系孔隙水主要为上层滞水和承压水：上层滞水主要赋存于人工填土中，主要靠大气降水等地表水补给，排泄条件较好，主要通过地表渗流排泄，其次为向上的大气蒸发，季节性水位变化明显，变化大，雨季水量多，旱季水量少，甚至干涸；孔隙潜水主要赋存在冲洪积成因的<2-3>中粗砂、<2-6>中粗砂中，砂层稳定水位（水头）埋深为3.60～4.50m，具强富水、强透水等特点，有一定的水量和连通性，水量较大，是本场地的主要含水层，稍具承压性，补给来源主要靠大气降水及上部土层渗透补给，补给量受季节的影响明显，通过地层下渗、蒸发、径流等方式排泄；淤泥质土（层<2-1>、<2-5>）、粉质黏土（层<2-2>、<2-4>）及残积层粉质黏土（层<3>）属微～弱透水或相对隔水层。

⑵裂隙水：主要赋存于块状强风化岩（层<4-2>）～中风化岩（层<4-3>）中，稍具承压性，其透水性和富水性取决于裂隙发育程度及连通性，水量不均匀，总体上为小～中等，具有明显的区段性。

该裂隙水受孔隙水补给，水力联系较弱，对本工程影响相对较小。

## 4.3  岩土层的地下水特征

根据水文地质手册及以往工程勘察经验各岩土层的地下水特征及水文参数详见下表4.1。

岩土层的地下水特征及水文参数建议值       表4.1

| 层号 | 岩土名称 | 地层贮水性 | 地层透水性 | 渗透系数k(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1> | 素填土 | 贫乏 | 弱透水 | 8.0×10-5 |
| <2-1> | 淤泥质土 | 贫乏 | 微透水 | 2.0×10-6 |
| <2-2> | 粉质黏土 | 贫乏 | 弱透水 | 2.0×10-5 |
| <2-3> | 中粗砂 | 强富水 | 强透水 | 2.0×10-2 |
| <2-4> | 粉质黏土 | 贫乏 | 弱透水 | 3.0×10-5 |
| <2-5> | 淤泥质土 | 贫乏 | 微透水 | 2.5×10-6 |
| <2-6> | 中粗砂 | 强富水 | 强透水 | 3.0×10-2 |
| <3> | 粉质黏土 | 贫乏 | 弱透水 | 5.0×10-5 |
| <4-1> | 全风化岩 | 贫乏 | 弱透水 | 7.0×10-5 |
| <4-2> | 强风化岩 | 具区段性 | 中等透水 | 5.0×10-4 |
| <4-3> | 中风化岩 | 具区段性 | 中等透水 | 3.0×10-4 |

## 4.4地下水及土的腐蚀性评价

拟建场地环境类别为Ⅱ类，地层渗透性为A类，本次勘察在钻孔ZK9、ZK18内取两件地下水进行了水质对建筑材料的腐蚀性评价，试验结果详见《水质分析报告表》；根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）第12章的有关规定进行综合判定见下表4.2。

地下水对建筑材料的腐蚀性评价表                表4.2

| 腐蚀 等级 | 地下水对混凝土结构的腐蚀性评价 |  |  |  |  | 地下水对砼结构中的钢筋 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按环境类型（II） |  |  | 按地层渗透性 A类强透水层中的地下水 |  | 长期 浸水 | 干湿 交替 |
| 腐蚀介质 | SO42- (mg/L) | Mg2+ (mg/L) | 总矿化度 (mg/L) | pH值 | 侵蚀性CO2 (mg/L) | Cl- (mg/L) | Cl- (mg/L) |
| ZK9 | 24.64 | 5.79 | 235.12 | 7.17 | 4.75 | 5.49 | 5.49 |
| ZK18 | 12.30 | 6.54 | 200.07 | 7.08 | 5.43 | 5.16 | 5.16 |
| 地下水 腐蚀性评价 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |

根据试验结果，结合场地环境和渗透条件，场地内地下水水质对砼结构具微腐蚀性；对钢筋砼结构中的钢筋具在长期浸水与干湿交替状态下微腐蚀性。

本次勘察在钻孔ZK5、ZK27内共采取2件素填土土样，素填土属弱透水土层，对上述2件土样进行了土质对建筑材料的腐蚀性试验，试验结果详见《土中易溶盐分析报告》；根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）第12章的有关规定进行综合判定见下表4.3。

土中易溶盐分析结果表               表4.3

| 腐蚀等级 | 土对混凝土结构的腐蚀性评价 |  |  | 土对砼结构中的钢筋 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按环境类型（II） |  | 按地层渗透性 B类弱透水层 | A | B |
| 腐蚀介质 | SO42- (mg/kg) | Mg2+ (mg/kg) | pH值 | Cl- (mg/kg) | Cl- (mg/kg) |
| ZK5 | 12 | 2 | 5.90 | / | 15 |
| ZK27 | 21 | 5 | 5.97 | / | 19 |
| 土的腐蚀性评价 | 微 | 微 | 微 | / | 微 |

根据试验结果，土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性，水、土对建筑材料腐蚀的防护，应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB50046的规定。

# 5  场地和地基的地震效应

## 5.1  抗震设防烈度

根据钻孔揭露情况，在钻孔深度范围内，其从上而下依次为填土层<1>、冲洪积成因的淤泥质土<2-1>、粉质粘土<2-2>、中粗砂<2-3>、粉质粘土<2-4>、淤泥质土<2-5>、中粗砂<2-6>、残积成因的粉质粘土<3>、下伏基岩为泥质粉砂岩（K）。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）1.0.5条及表3.2.2和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）有关条款判定本地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组；根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008第3.0.2条和第5.3条建议拟建场地抗震设防类别按标准设防类型（丙类）考虑，应按有关规范设防。

## 5.2  建筑场地类别及抗震地段划分

5.2.1 建筑场地类别判定

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版），本工程场地土类型为中软土～中硬土，工程场地类别为Ⅱ类，设计特征周期为0.35s。

拟建场地范围内场地平整后地势平缓，但场地内大部分钻孔揭露有淤泥质土为软弱土，按现行《建筑抗震设计规范》之4.1.1条判定，拟建场地为对建筑抗震不利地段。

在施工建设时应避让建筑抗震不利地段，若不能避让时，应采取相应的措施：①选择合适的基础埋深，加强基础的整体性和刚度；②采用桩基、地基加固处理方案；③增强上部结构的整体刚度和均匀对称性，合理设置沉降缝，避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式。

场地内各土层剪切波速预估值见表5.1：

| 场地内各土层剪切波速预估值 表5.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地层编号 | 岩土名称 | 剪切波速预估值（m/s） |
| <1> | 素填土 | 120 |
| <2-1> | 淤泥质土 | 95 |
| <2-2> | 粉质黏土 | 140 |
| <2-3> | 中粗砂 | 210 |
| <2-4> | 粉质黏土 | 190 |
| <2-5> | 淤泥质土 | 100 |
| <2-6> | 中粗砂 | 240 |
| <3> | 粉质黏土 | 270 |
| <4-1> | 全风化岩 | 340 |
| <4-2> | 强风化岩 | 400 |
| <4-3> | 中风化岩 | ＞500 |

根据各土层剪切波速预估值计算场地类别见表5.2：

|  |  | 各土层剪切波速预估值 表5.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔号 | 等效剪切波速Vse（m/s） |  | 计算覆盖层厚度（m） | 覆盖层厚度（m） | 场地类别 |
| ZK4 | 166.01 |  | 15.2 | 15.2 | Ⅱ |
| ZK8 | 212.69 |  | 20.0 | 3～50 | Ⅱ |
| ZK17 | 207.27 |  | 20.0 | 22.1 | Ⅱ |
| ZK21 | 257.41 |  | 20 | 34.5 | Ⅱ |

5.2.2场地砂土液化判别

砂土液化判别按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）第4.3.4条及4.3.5条的规定进行。临界击数按下式计算：

式中   ds — 为标准贯入点深度（m）；

dw — 为地下水位深度，取近年最高水位1.50（m）；

ρc— 为粘粒含量百分量，当小于3或为砂土时采用3；

β— 调整系数；

N0  — 为标准贯入锤击数基准值，本区取值7。

液化指数按下式计算：

式中： ILE— 液化指数；

n    — 判别深度范围内每孔标贯试验点的总数；

Ni、Ncri — 分别为第i点标贯的击数实测值和临界值，当实测值大于临界值时取临界值的数值；

di — i点所代表的土层的厚度（m），采用与该标贯点相邻上、下两试验点深度差的一半，但上界不高于地下水位深度，下界不深于液化深度；

Wi — i土层单位土层厚度的层位影响权函数（m-1），该层中点深度不大于5m时采用10，等于20m采用0，在5～20m应按线性内插法取值。

拟建场地地表20m深度范围内揭露的饱和砂土为中粗砂，根据现场标贯试验成果拟建场地饱和砂土层初步判定为不液化，饱和砂土液化判别及计算成果附表6。

# 6  岩土工程分析与评价

## 6.1  场地稳定性和适宜性评价

本次勘察未发现有活动性断裂从场地通过，亦无新构造活动痕迹，区域稳定性较好。

拟建场地未见崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、古墓、地下洞室等不良地质作用，勘察过程中未发现有害气体，根据区域地质资料及钻探资料显示，本场地未发现陡坎等不良地质条件，亦未发现有湿陷性土、污染土和含有毒气体的土层，适宜工程建设。

## 6.2  地基岩土工程评价

- 填土<1>：组分构成、厚度和密实度变化较大，高压缩性，属不稳定土体，不能作为拟建物的基础持力层。

- 淤泥质土<2-1>：流塑，孔隙比大，压缩性高、固结度差、灵敏度中等、抗震性能低等特点，稳定性及力学性质较差，不能作为拟建物的基础持力层。

- 粉质黏土<2-2>：软可塑，压缩性高，本层稳定性和承载力较差；平面不连续分布，不能作为拟建物的基础持力层。

- 中粗砂<2-3>：稍密～中密状，承载力一般，平面不连续分布，当满足承载力和变形要求时，可考虑作为建筑浅基础持力层。

- 粉质黏土<2-4>：可塑，压缩性高～中等，本层稳定性和承载力一般；平面不连续分布，不能作为拟建物的基础持力层。

- 淤泥质土<2-5>：流塑，孔隙比大，压缩性高、固结度差、灵敏度中等、抗震性能低等特点，稳定性及力学性质较差，不能作为拟建物的基础持力层。

- 中粗砂<2-6>：稍密～中密状，承载力一般，平面不连续分布，当满足承载力和变形要求时，可作为拟建物的桩基础持力层。

- 粉质黏土<3>：本层稳定性及承载力一般；平面连续分布，埋深变化较大，不能作为拟建物的桩基础持力层。

- 全风化岩<4-1>：本层稳定性较好，承载力较高，可作为拟建物的天然地基浅基础持力层，桩侧摩阻力特征值和桩端阻力特征值较高，层顶板起伏变化大，可作拟建物的桩基础持力层。

- 强风化岩<4-2>：本层稳定性较好，承载力较高，埋深变化较大，桩侧摩阻力特征值和桩端阻力特征值较高，层顶板起伏变化大，可作拟建物的桩基础持力层。

- 中风化花岗岩<4-3>：本层承载力较高，桩端阻力特征值高；但岩面起伏变化较大；可作为拟建物的灌注桩桩基持力层。

## 6.3 特殊性岩土及不良地质作用

6.3.1  特殊性岩土

（1）填土：场内地表广泛分布；组分构成、厚度和密实度变化较大，孔隙率高，强度偏低，属不稳定土体。

（2）淤泥：饱和，流塑状，较厚层状，具有地基承载力低、含水量高、孔隙比大、透水性差、强度低、压缩性高、高灵敏度、抗震性能低等特点；基坑开挖应进行支护加固，预制桩在此层中有挤土效应和负摩阻力；灌注桩成桩时可能发生缩径、夹泥、断桩等危害和具有负摩阻力引起的下拉荷载，桩基施工时应选用优质泥浆护壁，保证桩身质量。

（3）残积土：场内广泛分布，天然状态下一般压缩性较低、抗剪强度较大、承载力稍高，但在长期水浸后土质会迅速分解，力学强度显著降低。

（4）全风化岩、强风化岩：场内广泛分布，天然状态下一般压缩性较低、抗剪强度较大、承载力较高，但在长期水浸后土质会迅速分解，力学强度显著降低；另外由于差异风化，地层中还可能含有风化凹槽、硬夹层。采用钻孔桩应在验桩合格后及时安放钢筋笼并浇筑混凝土；采用管桩须留意夹层等不利因素，处理方法之一有小钻引孔穿越。

6.3.2  不良地质作用

场地不存在发生滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝的条件，也未发现古河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的障碍物，钻孔中未发现岩溶、土洞、采空区、地面沉降等不良地质现象，引发地质灾害的可能性不大也未揭露到有毒物质及有害气体，适宜工程建设。

## 6.4  岩土物理力学性质指标及主要设计参数

根据勘察揭露各岩土层的特征、标准贯入试验，依据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）第4.4条的有关规定,确定各岩土层的承载力的特征值见表6.2。

各土（岩）层的岩土设计参数初步建议值表       表6.2

| 层号 | 岩土名称 | 承载力 特征值 | 含水 率 | 天然 重度 | 压缩 系数 | 压缩 模量 | 变形 模量 | 黏聚 力 | 内摩 擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fak | ω | γ | av1-2 | Es | E0 | c | Φ |
|  |  | kPa | % | kN/m3 | MPa-1 | MPa | MPa | kPa | 度 |
| <1> | 素填土 | / | 27.8 | 17.7 | / | / | / | 10.9 | 9.8 |
| <2-1> | 淤泥质土 | 45 | 46.87 | 17.0 | 1.18 | 2.0 | 2 | 4.0 | 3.0 |
| <2-2> | 粉质黏土 | 110 | 34.83 | 18.2 | 0.49 | 4.0 | 8 | 16.6 | 8.1 |
| <2-3> | 中粗砂 | 160 | / | 21.0 | / | / | 20 | / | 25 |
| <2-4> | 粉质黏土 | 130 | 30.52 | 18.7 | 0.40 | 4.6 | 12 | 21.7 | 12.6 |
| <2-5> | 淤泥质土 | 45 | 48.60 | 16.9 | 0.94 | 2.4 | 3 | 4.5 | 3.6 |
| <2-6> | 中粗砂 | 180 | / | 21.5 | / | / | 22 | / | 28 |
| <3> | 粉质黏土 | 200 | 27.16 | 19.1 | 0.39 | 4.6 | 16 | 20.0 | 16.1 |
| <4-1> | 全风化岩 | 300 | 18.36 | 19.5 | 0.19 | 8.3 | 60 | 25.0 | 17.8 |
| <4-2> | 强风化岩 | 400 | 18.5 | 19.5 | / | 12.0 | 130 | 30.0 | 28.0 |
| <4-3> | 中风化岩 | 1500 | / | 23.0 | / | / | / | / | / |

注：表中带“  ”数据为经验值，其余为试验室数据。

# 7  基础形式及持力层的选择评价

## 7.1  地基的稳定性及均匀性评价

场地内岩土种类较多，主要地基土为素填土、淤泥质土、粉质黏土、中粗砂、残积层粉质黏土及下伏基岩，各土层力学性质变化大，且填土层较厚下伏有软土等软弱下卧层，因此地基土稳定性较差，各土层埋深及层厚起伏变化大，其坡度一般＞10%，属不均匀地基。

## 7.2  基础形式建议

综合上述对各类地基土、岩层的分布、厚度、力学性质、稳定性和基础持力层的适宜性评价，结合拟建建筑物的性质、上部荷载情况及周边环境，本着安全、经济、可行的原则，综合考虑，建议采用地基方案如下：

## 7.2 .1  天然地基浅基础可行性评价

拟建场地主要地基土为素填土，拟建物上部荷载较小时且对沉降要求不大时可采用天然地基浅基础，以夯实处理后的素填土作为基础持力层，基础类型可依据上部荷载情况选用条形基础或独立基础。

设计时应考虑不同持力层对拟建物的沉降差异影响，预测建筑物变性特征为倾斜、局部倾斜。天然地基浅基础的岩土设计参数建议按表6.1取值。

当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时，从载荷试验或其他原位试验、经验值等方法确定地基承载力特征值，应按下式修正，必要时经地基变形计算后确认：

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)       （6.2.4）

fa▔▔▔修正后的的地基承载力特征值，kPa;

fak▔▔▔地基承载力特征值的经验值（包括查表得到的地基承载力特征值的经验值和试验得到的地基承载力特征值），kPa;

ηb、ηd▔▔▔考虑基础宽度和埋深影响的地基承载力修正系数，按基础底面下的类别查表6.2.4；

γ▔▔▔ 基础底面以下的重度，地下水位以下取有效重度，kN/m3；

b▔▔▔ 基础底面宽度（m）,小于3m时按3m考虑，当大于6时按6m考虑；

γm▔▔▔  基础底面以上的加权平均重度，地下水位以下取有效重度，kN/m3；

d▔▔▔  基础埋深度（m），外墙及外柱基础从室外地面标高算起；在填方整平区，可从填土面标高算起，但填土在上部结构施工后完成时，应从天然地面标高算起；对于地下室，如采用箱形或筏板基础，则从室外地面标高算起。其他情况下，应从室内地面标高算。

## 7.2.2  桩基础

本着经济、安全、合理的原则，当拟建物荷载较大时，建议采用桩基础，结合目前的地质情况，建议首选采用预应力管桩基础，桩端持力层为全风化岩或强风化岩，桩端入持力层深度不少于2D（D为桩径），局部中风化岩面埋深不大时可考虑采用钻（冲）孔桩基础，桩端持力层为中风化岩，桩端嵌入中风化岩深度不少于1.0米。同一建筑物若采用不同基础形式时应充分考虑不同桩型造成的差异沉降，故建议同一建筑物应采用同一基础形式。

方案1、预制桩

拟建场地首选采用预制桩（预应力管桩），建议以全风化岩或强风化岩作为桩端持力层，最终桩长宜根据持力层埋深及现场沉桩阻力等综合因素确定，桩端进入持力层深度不应小于2d（d为桩径）。

根据场地条件及当地经验，采用预制桩关于单桩竖向承载力特征值Ra的计算可根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）计算，摩擦桩计算公式：Ra=uΣqsiali+qpaAp   （10.2.3）

预制桩的桩基岩土设计参数建议值详见下表7.1及表6.2。

预制桩桩基岩土设计参数表             表7.1

| 层 号 | 岩土名称 | 状态 | 抗拔系数λ | 负摩阻力系数K0tgφ′ | 桩侧摩阻力特征值qsa（kPa） | 土层桩端阻力特征值qpa (kPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 桩入土深度（m） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9＜L≤16 | 16＜L≤30 | L＞30 |
| <1> | 素填土 | 松散 | / | 0.40 | 12 |  |  |  |
| <2-1> | 淤泥质土 | 流塑 | / | 0.25 | 8 |  |  |  |
| <2-2> | 粉质黏土 | 软可塑 | 0.60 | / | 22 |  |  |  |
| <2-3> | 中粗砂 | 稍密-中密 | 0.40 | / | 32 |  |  |  |
| <2-4> | 粉质黏土 | 可塑 | 0.60 | / | 28 |  |  |  |
| <2-5> | 淤泥质土 | 流塑 | / | 0.25 | 10 |  |  |  |
| <2-6> | 中粗砂 | 稍密-中密 | 0.40 | / | 34 |  |  |  |
| <3> | 粉质黏土 | 硬塑 | 0.70 | / | 35 | 1200 | 1400 | 1600 |
| <4-1> | 全风化岩 | 坚硬 | 0.75 | / | 50 | 2000 | 3000 |  |
| <4-2> | 强风化岩 | 半岩半土状 | 0.80 | / | 80 | 3000 | 3500 |  |

注： 桩侧摩阻力宜按下表7.2数值修正。

桩侧阻力修正系数λ             表7.2

| 桩入土深度（m） | ≤5 | 10 | 20 | ≥30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数λ | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |

方案2、钻（冲）孔桩方案

根据场地工程地质条件，为防止出现不均匀沉降，提高建筑物安全性，可考虑钻孔灌注桩，以中风化岩<4-3>作为桩基础持力层，桩端嵌入中风化岩不小于1.00m。建议进行专门的施工勘察，以求查明桩端持力层的连续性及完整性，以满足设计要求。

根据场地条件及当地经验，当采用桩基方案时关于单桩竖向承载力特征值Ra的计算，可根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）计算：

嵌岩桩计算公式：  Ra=uΣqsiali+upC2frshr+C1frpAp  （10.2.4）

钻（冲）孔桩的岩土设计参数建议值详见下表7.3及表6.2.

灌注桩桩基岩土设计参数表             表7.3

| 层 号 | 岩土名称 | 状态 | 抗拔系数λ | 负摩阻力系数K0tgφ′ | 桩侧摩阻力特征值qsa（kPa） | 土层桩端阻力特征值qpa(kPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 桩入土深度（m） |  |
|  |  |  |  |  |  | L＜15 | L＞15 |
| <1> | 素填土 | 松散 | / | 0.40 | 12 |  |  |
| <2-1> | 淤泥质土 | 流塑 | / | 0.20 | 6 |  |  |
| <2-2> | 粉质黏土 | 软可塑 | 0.55 | / | 22 |  |  |
| <2-3> | 中粗砂 | 稍密-中密 | 0.40 | / | 25 |  |  |
| <2-4> | 粉质黏土 | 可塑 | 0.55 | / | 22 |  |  |
| <2-5> | 淤泥质土 | 流塑 | / | 0.20 |  |  |  |
| <2-6> | 中粗砂 | 稍密-中密 | 0.40 | / |  |  |  |
| <3> | 粉质黏土 | 硬塑 | 0.60 | / | 35 |  |  |
| <4-1> | 全风化岩 | 坚硬 | 0.60 | / | 22 | 400 | 600 |
| <4-2> | 强风化岩 | 半岩半土状 | 0.65 | / | 25 | 600 | 800 |
| <4-3> | 中风化岩 |  | 0.70 |  | *4.1MPa |  |  |

注：“*”为岩石饱和单轴抗压强度建议值fr，其qria和qpa值分别按规范（SJG01-2010）中公式qria=C2frka与qpa=C1frka 确定。

## 7.3  成桩可行性分析及对环境影响

7.3.1、成桩环境条件

拟建场地较为开阔，交通便捷，具有较好的桩基施工条件，适宜于桩机施工。

7.3.2、成桩可行性分析

根据场地的地层结构、各土层的工程特性结合地区经验，对于一般钻（冲）孔灌注桩成桩无问题，具有振动小、噪声低、可进行大直径桩施工、容易变更桩长、桩长不受限制、较容易穿越块填土层及强风化层等优点，缺点是效率低、工期较长，处理难和桩底易出现虚土等问题；当采用预制桩基础时，其成桩方式有静压式或锤击式，锤击式噪音大，所以锤击式不可取，静压式造价低，施工简单，速度快，桩身质量容易得到保证，单桩承载力较高，但缺点是对场地条件要求较高、对邻近建筑物（特别是浅基础类型建筑）存在一定影响，穿透能力较差。

7.3.3、桩基施工对环境的影响

冲（钻）桩施工会产生的较多泥浆，施工过程会产生的噪音及震动都会对周边环境及居民生活产生一定的影响；预应力管桩，施工产生的挤土效应及施工噪音也会给附近建筑及居民生活造成不良影响，由于拟建场地处于高速公路沿线，处于相对封闭区域，采用预应力管桩时对周边环境影响较小。

7.3.4、防止及控制措施

为防止噪音，可将桩架用隔音板或布蓬围起，合理安排施工时间，夜间严禁施工，为降低桩基施工对环境卫生的影响，需按照建设部门要求，在建设场地出口安装洗车槽并在指定位置排浆、渣土，防止泥浆排放对环境造成污染，由于预应力管桩会产生挤土效应，桩基施工应结合项目建设进度，必要时需挖隔振沟。

# 8、结论及建议

1、根据区域地质资料，本场区及其附近地震活动微弱，场地内无大型活动性断裂穿过，属于基本稳定区，也未发现有影响地基稳定性的溶、土洞等不良地质作用，也不存在泥石流、坍塌等不良地质条件，地下未发现采空区，未发现地面塌陷等不良地质现象，适宜工程建设。

2、勘察区域抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g；设计地震分组为第一组。场地土抗震设计类型属中软土～中硬土，建筑场地类别属Ⅱ类，属抗震不利地段，建筑抗震设防类别为标准设防类（丙类）。

3、场地等级属于二级，地基等级属于二级，工程重要性等级为二级。综合判定岩土工程勘察等级为乙级。

4、根据水质分析的腐蚀性分析结果及土中易溶盐分析结果：场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性；场地地表土对土对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋具微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

5、由于项目具体构筑物规模及建筑参数未定，故应根据上部拟建物荷载大小选用不同的地基处理办法，具体可参考本报告第七章节建议，待确定拟建物规模平面布置位置后进行详细勘察工作。