| 厦门国贸地产集团有限公司 景观工程质量管控指引 编制; 杨志森 向 勇; 日期; - -. 审核; 陈先庆; 日期; - 2022- -. 批准; 梁培源; 日期; - 2022- -. |
| --- |
| 修订记录 |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 日期 | 修订状态 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 批准人 |

目录

景观工程质量管控指引	2

适用范围：	2

制定目的：	2

执行原则：	2

名词解释：	3

一、硬景工程质量管控指引	3

（一）石材、透水砖铺贴要点	3

（二）、沥青混凝土	8

（三）、水洗石	10

（四）、碎拼/冰裂纹：	12

（五）、路沿石、波打线：	14

（六）、花池/树池：	17

（七）、橡胶地垫：	19

（八）、木构件：	21

（九）、铁件工程（铁艺围栏、大门、构架等）	23

（十)、立面装饰工程	25

（十一）、泳池及景观水景（本项标准适用于钢筋砼结构的游泳池及景观水池）	27

（十二）、人工湖：	30

二、软景工程质量管控指引	32

（一）、栽植土质质量管控指引	32

（二）、苗木采选质量管控指引	36

（三）、苗木栽植质量管控指引	42

三、安装工程质量管控指引	50

（一）、灌溉给水：	50

（二）、电缆敷设及灯具安装：	52

五、交接面边口处理管控指引：	55

（一）铺装转角收口技术要点：	55

（二）立面转角收口技术要点：	55

（三）花岗岩与卵石边口技术要点：	55

（四）木栈道与花岗岩边口技术要点：	55

（五）墙面与地面边口技术要点：	55

（六）软硬景交接的收口技术要点：	55

（七）地被和草坪的收口技术要点：	55

（八）管井、排水沟交界面技术要点：	55

（九）管井、铺装交界面技术要点：	56

（十）参考图例：	57

五、围合及成品保护	64

1、施工区域围合：	64

2、硬景的成品保护：	64

3、草皮的成品保护：	64

4、其他：	64

5、参考图例：	65

# 景观工程质量管控指引

# 制定目的：

为加强工程质量管理工作，特制订本指引。

# 适用范围：

本指引适用于国贸地产操盘工程条线的新建、扩建工程建设项目，代建项目、改建项目及非国贸地产操盘工程条线的项目参照执行。

# 执行原则：

    - 本指引的规定高于国家标准的，执行本指引。

    - 本指引的规定低于国家标准或未提及的部分，以国家现行的相关验收规范及验收标准为准。

# 名词解释：

    - 植物的高度：指苗木进场修剪后从土球表面至树冠顶端的自然高度。

    - 植物的胸径：指乔木主干距离土球表面1.3米处的直径；如在1.3米处有两个以上分支，胸径计算为所有分支直径相加乘以三分之二。

    - 植物的地径：树木的树干贴近地面处的直径。

    - 植物的冠幅：指苗木进场修剪后自然投影面积的直径平均值。

    - 假植苗：指经过断根处理的用围板、红砖等作为定根器将泥头固定在地面之上的苗木（注:移栽年限超过三年的苗木虽断根处理或者断根移栽过，但最近三年之内没有进行断根处理或者断根移栽的苗木一般归类为地栽苗) 。

- 一、硬景工程质量管控指引

- （一）石材、透水砖铺贴要点

- 1.主控项目：

- 1.1面层材料的品种、质量应符合设计要求，以发包人确认的封样样板为准；石材加工的几何尺寸要符合设计图纸要求，误差±1mm；地面、墙面等贴装石材厚度误差应小于2mm；压顶石、踏步石等侧面见光的石材厚度应定厚，误差应小于1mm。

- 1.2面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

- 2.技术要点：

- 2.1排砖图：铺贴施工前应详细排砖并绘制排砖图纸由发包人确认后方可进行铺贴；排砖图绘制应充分考虑材料的规格、尺寸、缩放、磨边、倒角、造型、分隔缝等铺装细节。

- 2.2 弹线：在主要部位弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制石材、透水砖的位置，十字线可以弹在混凝土基层上，并引至不易破坏的地方。

- 2.3预排版：铺贴前根据排砖图纸对铺装材料进行预先排版，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与各边相对位置以及二次装饰井盖的位置；同时排版中还应考虑根据材料模数调整道路宽度至满足整砖或半砖铺贴，减少切割。

- 2.4 留缝：铺装缝宽误差不得超过1mm，勾缝低于石材面2-3mm；铺装施工过程中需用工具（如铁丝、十字夹）辅助控制缝宽，铺贴前需对石材毛边进行扫边处理，以弱化尺差。

- 2.5 遇到连续切割板的现象，应保证整体切边线条顺滑，相邻两块切板之间的偏差不应大于1mm。

石材面层的允许偏差项目表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（㎜） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石材 | 碎拼 |  |
| 1 | 表面平整度 | ±1.0 | ±3.0 | 2m靠尺和楔行塞尺检查 |
| 2 | 缝格平直 | ±2.0 | -- | 拉5m线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | ±0.5 | -- | 用钢尺和楔行塞尺检查 |
| 4 | 板块间隙宽度 | 1.0 | -- | 用钢尺检查 |

- 2

3.禁止做法：

- 3.1 板材有裂缝、缺角、崩边、翘曲、表面有缺陷的、染色的、厚度不足的、色差明显的不得使用, 型号、规格、品种不同的板材不得混杂使用。

- 3.2为保证板材与砂浆粘结实牢固，养护期3d内禁止上人踩踏，7d内禁止上车。

- 3.3勾缝填缝的材料应使用专用填缝剂，不得使用水泥砂浆。禁止使用海砂。

- 3.4 花池压顶及道路圈边波打线石材，最后一块的长度不得小于设计规格的一半。

- 3.5地面出现积水、沉降；面层材料开裂、破损、松动

4.参考图例:

| 未考虑排版（×） | 考虑排版（√） |
| --- | --- |
| 排版应调整路宽至红线位置（×） | 排版正确（√） |
| 未考虑排版（×） | 考虑排版（√） |

考虑排版（√） 考虑排版（√）

考虑排版（√） 未考虑排版（×）

| 留缝（勾缝）（√） | 留缝（勾缝）（√） |
| --- | --- |
| 十字夹定位（√） | 留缝（勾缝）（√） |

| 线条不顺畅、不美观（×） | 不同规格材料间的通缝（√） |
| --- | --- |
| 色泽一致、平整（√） | 铺装平整、留缝整齐（√） |

- （二）、沥青混凝土

- 1.主控项目：

- 1.1原材料、混合料,压实度,面层厚度,弯沉值符合设计要求。

- 2.施工要点：

- 2.1沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝。

- 2.2表面平整、密实，面层粒料要求均匀、大小一致。

- 2.3路面排水应顺畅，无明显积水现象。

- 2.4车行道路应按规范要求进行画线。

- 2.5沥青铺设后与平石接口处的顺直，并且标高一致。

- 2.6道路上管井盖板与沥青完成面衔接顺平。

- 3.禁止做法：

- 3.1混合料运输时间宜尽可能缩短，运输过程中应采取保温措施，确保混合料摊铺温度不低于165℃。当温度低于160℃时，混合料应废弃。

- 3.2透水沥青混合料如在运输途中遇雨淋湿时，应即抛弃，不得再行使用。

- 3.3工作人员进入铺面上工作时，应穿干净的鞋子，以免将泥土及其它杂物带入沥青混合料中。施工中闲杂人等，应严禁入内。

- 3.4对钢轮可涂刷隔离剂或防粘结剂，但严禁刷柴油。

- 3.5压路机不得在未碾压成型路段上转向、调头、加水或停留。在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。

- 3.6混合料表面温度高于50℃，严禁开放交通。

- 3.7路面开裂、路面不平顺，积水明显（＞0.5m²）。

- 3.8沥青路面交接部位接茬明显.

- 4.参考图例:

| 面层粒料不均匀、大小不一致（×） | 车行道路路面画线（√） |
| --- | --- |
| 路面无明显积水（√） | 面层平整、密实（√） |
| 未对平台的侧边进行切齐处理（×） | 进行切齐处理（√） |

- （三）、水洗石

- 1.主控项目:

- 1.1 石子的种类、规格型号及质量符合设计要求，以发包人确认的封样样板为准；水泥强度等级不应小于42.5；颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料，不得使用酸性颜料。

- 1.2 水洗石面层拌和料的体积比应符合设计要求，且为1:1.5～1:2.5（水泥：石粒）。

- 1.3 面层与下一层结合应牢固，无空鼓、裂纹。

- 2.施工要点：

- 2.1面层厚度及粒径符合设计要求；

- 2.2表面石粒清晰，分布均匀，紧密平整，色泽一致，无掉粒和接槎痕迹；

- 2.3分格条和伸缩缝的设置应与基层伸缩缝一致，且宽度和深度均匀，间距不超过3米；条（缝）平整、光滑，楞角整齐，横平竖直、通顺。

- 2.4走水顺畅，无积水现象。

- 2.5各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。

- 2.6不同颜色间需有分割条。

- 2.7清洁后，让其干燥一会儿，需用塑料布覆盖以保留水并进行养护，然后用彩色条纹布覆盖并在两侧用钉子固定进行成品保护。

- 2.8完全干燥后，需用水性树脂均匀涂刷在石子面层，以达防水、耐污功效。

- 3.禁止做法：

- 3.1 禁止在未清洗干净及未浇透的基层上施工。

- 3.2 室外温度低于5度，严禁施工。

- 3.3 完工后24小时内禁止上人。

- 3.4路面开裂、脱粒明显,路面不平顺，积水明显（＞0.5m²）。

- 4.参考图例

| 不同颜色间的处理（√） | 同种颜色（√） |
| --- | --- |
| 与路沿石的对缝（√） |  |

- （四）、碎拼/冰裂纹：

- 1.主控项目：

- 1.1面层材料的品种、质量应符合设计要求

- 1.2面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

- 2.技术要点：

- 2.1每块石材（除了边块外）≥5边、不出现三角板、凹板和葫芦板，严格按设计模块加工。

- 2.2要求板间缝隙（w=5-20mm）均匀，勾缝剂勾缝，勾缝面低于板面3mm。

- 3.禁止做法：

- 3.1 严禁出现通缝。

- 3.2为保证板材与砂浆粘结实牢固，养护期3d内禁止上人踩踏，7d内禁止上车。

- 3.3勾缝填缝的材料应使用专用填缝剂，不得使用水泥砂浆。

- 3.4禁止使用海沙。

- 4.参考图例：

| 碎拼（√） | 冰裂纹（√） |
| --- | --- |
| 碎拼（√） 碎拼（×） |  |

- （五）、路沿石、波打线：

- 1.主控项目：

- 1.1材料的强调和外形尺寸应符合设计要求。

- 1.2路缘石必须安装稳固，并应线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，勾缝应严密，不得有阻水现象；路缘石背后必须有护角且回填必须密实。

- 2.技术要点：

- 2.1规格要求的高度、宽度应一致，相差不能超过3mm，长度应一致。

- 2.2路沿石或波打线铺设完成后直线段应笔直；自然段应弯顺，可使用PVC管放线。

- 2.3铺设完成后顶面应平整，勾缝严密，无明显错牙，无断开。

- 2.4转弯半径小于3米的弧形段采用异型加工方式均分石材，并订制成品弧形材料进行拼接，保证拼缝排版一致。

- 2.5 波打线尺寸控制在30cm之内，必要时加工成异形使用。

- 2.6允许偏差：

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直顺度 | ±3mm | 拉10米小线取量最大值 |
| 2 | 相邻块高差 | ±2mm | 尺量 |
| 3 | 缝宽 | 2mm | 尺量 |
| 4 | 路沿石距离路面相对高度 | ±3mm | 尺量 |

- 3.禁止做法：

- 3.1 半径小于3米的弧形段未异形加工。

- 3.2 铺设段错牙，断开，歪扭，不流畅。

- 3.3 转弯半径大于3米的弧形段，以折代曲时未用等腰梯形板。

- 3.4 路缘石或波打线石材松动，破损。

- 4.参考图例

| 不顺畅（×） | 断开（×） |
| --- | --- |
| 错牙（×） | 路缘石顺畅，与平地渐变交接（√） |

| 等长、等宽，留缝整齐（√） | 直线段笔直（√） |
| --- | --- |
| 弧形定制、顺畅（√） | 拼接有折角、不顺畅（×） |
| 波打线弧形定制、顺畅（√） | 波打线弧形不顺畅（×） |

- （六）、花池/树池：

- 1.主控项目：

- 1.1材料的强调和外形尺寸应符合设计要求。压顶需定厚加工，厚度偏差允许±1mm。

- 1.2安装牢固。

- 2.技术要点：

- 2.1.压顶需进行圆角磨边处理。

- 2.2.转角处压顶需使用整块石材。

- 2.3.池边为铺装时，交接处使用地压墙处理。

- 2.4.勾缝时使用与压顶相同颜色的勾缝剂。

- 2.5.压顶、侧面石材统一由厂家异型加工定制。

- 2.6侧壁饰面应垂直；侧面材料的留缝应与地面铺装留缝对齐。

- 2.7压顶应通长等分；不得出现较为明显的折角，压顶材料可见面的面层处理方式应一致；弧形花池压顶的横缝应根据弧形半径方向切割。

- 2.8花池内壁需做防水砂浆粉刷层，以防泥浆水外渗污染装饰面。

- 3.禁止做法：

- 3.1 压顶禁止直角不磨边不倒圆。

- 3.2 转角处压顶禁止切割对接。

- 3.3 禁用海砂，勾缝时禁止使用水泥砂浆。

- 3.4 压顶禁止使用小于1/2标准长度石材。

- 4.参考图例

| 转角拼板、规格不统一、无整板（×） |  |
| --- | --- |
| 压顶未定厚度不一致（×） | 转角无整板、也不对称（×） |
| 压顶不顺畅，有折角（×） | 花池的侧面及压顶处理方式（√） |

- （七）、橡胶地垫：

- 1.主控项目：

- 1.1粘合剂、橡胶颗粒、EPDM颗粒颜色及质量应符合设计要求。EPDM颗粒颜色、表面质感以发包人确认的封样样板为准。

- 1.2面层与下一层结合应牢固，无波浪形，无鼓包、起壳。

- 2.技术要点：

- 2.1橡胶地垫的厚度应符合设计要求。

- 2.2面层防滑颗粒大小颗粒均匀，颗粒含胶量不小于20%，无秃粒现象，面层胶水需采用耐黄变胶水。

- 2.3橡胶地垫颜色均匀一致，各种线条圆滑，无折线产生。嵌条宽度小于10cm，则建议用划线漆后期划线；嵌条宽度大于10cm，则建议用橡胶胶颗粒做。

- 2.4与周边接缝处要平滑，接缝走线顺直且基本无高差，无低洼积水。

- 2.5橡胶地垫应采用整体现浇，完工后整体平坦，无波浪形，无鼓包、起壳。

- 3.禁止做法：

- 3.1 同一颜色禁止切割，修补。

- 3.2 施工完成7天内严禁上人

- 4.参考图例

| 流程示意（√） |  |
| --- | --- |
| 不平坦，积水（×） | 平整，线条顺畅（√） |
| 不均匀褪色（×） | 不均匀褪色（×） |

- （八）、木构件：

- 1.主控项目：

- 1.1材质及木材铺设时的含水量应符合设计要求，木构件需做防腐、防蛀处理；

- 1.2安装及铺设需牢固、平直。

- 2.技术要点：

- 2.1木材连接件所使用的螺栓、螺钉等以及结构所需的角钢、工字钢等型材镀锌厚度不低于5μ的热浸镀锌铁件或不锈钢铁件；使用木龙骨时，木龙骨及其垫木均需做防腐处理。

- 2.2木材刨平打磨后，表面平整光洁，裁口、起线顺直，割角准确，腻子涂抹均匀，接口精细、外形无戗槎、刨痕、毛刺、锤印、开裂、起拱和缺棱角。

- 2.3采用直接在表面下钉的工艺时，螺栓、螺钉的中心线应在一条直线上，螺母应凹进木板表面5mm；螺栓螺母端头以及钉孔等应用木材密封胶密封；面板与面板之间应保持3-6mm（根据木材特性）的间隙；禁止使用直钉直接楔入。

- 2.4油漆采用专用水性油漆涂刷六面，遍数至少三遍，涂刷应均匀一致，不得漏刷。

- 3.禁止做法：

- 3.1 留缝太宽。

- 3.2 采用油性油漆，脱皮。

- 3.3 防腐木未进行砂光一遍，直接使用。

- 3.4木制平台钉眼不顺直，封腔内存在积水。

- 4.参考图例

| 留缝太宽（×） | 采用油性油漆，脱皮（×） |
| --- | --- |
| 无钉眼、铺装整齐、干净（√） | 裁口、起线顺直，割角准确（√） |
| 腻子涂抹不均匀（×） | 疤痕明显且外露（×） |
| 接口精细（√） | 表面打磨、外形美观（√） |

- （九）、铁件工程（铁艺围栏、大门、构架等）

- 1.主控项目：

- 1.1材料应符合设计要求；

- 1.2造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。

- 1.3安装必须牢固。

- 2.技术要点：

- 2.1铁件材料应为经过热镀锌防锈处理的型材。

- 2.2除锈、镀锌及涂装工艺按以下要求进行：

- 2.2.1清渣打磨，去除油污、油脂，酸洗、水洗，做到彻底除锈，必须达到GB8923-88标准所规定的Sa2.5级。

- 2.2.2喷涂氟碳漆一底两面，喷涂均匀。

- 2.3所有成品铁艺的单元模块均应由专业厂家定制，除锈、防腐、涂装均应在专业工厂内进行，严禁现场组装。

- 2.4单元模块现场安装、焊接时必须满焊，不得留焊缝口；焊渣清除干净，打磨平整并抛光，不得有毛刺和凹凸不平存在。

- 2.5焊缝处理后，应立即在连接的位置补刷红丹防锈漆两遍，面层氟碳漆一底两面。

- 2.6所有杆件端头应密封并保障内部断绝与大气接触，以防生锈。

- 3.禁止做法：

- 3.1 未满焊、焊疤明显、焊点突出、未磨光滑。

- 3.2 漆面凹凸不平、脱漆。

- 3.3 现场除锈、防腐、涂装。

- 4.参考图例

- 焊疤明显、焊点突出、未磨光滑（×） 焊接处平整、无明显焊痕（√）

- 漆面凹凸不平、脱漆（×） 漆面平整均匀（√）

螺钉未隐蔽（×） 螺钉隐蔽（√）

- （十)、立面装饰工程

- 1.主控项目：

- 1.1面层材料的品种、质量应符合设计要求，以发包人确认的封样样板为准;面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

- 1.2涂料品种、型号、性能等符合设计要求;基层处理符合质量验收规范要求。

- 2.技术要点：

- 2.1块料装饰

- 2.1.1面材黏贴必须采用专用粘结剂，禁用水泥砂浆；面材应进行防碱背涂处理。

- 2.1.2面材黏贴牢固，无脱层、起碱、污痕、空鼓和裂缝等缺陷。

- 2.1.3接缝填嵌密实、平直，宽窄及色彩一致。

- 2.1.4立面拼缝应与顶面拼缝对应。

- 2.1.5流水坡向正确、滴水线顺直。

- 2.1.6面材开孔、槽应在工厂完成，安装必须牢固。

- 2.1.7 干挂扣件需采用不锈钢或铝材，防止生锈。

- 2.2涂料面材（喷涂、弹涂、滚涂）

- 2.2.1表面平整、颜色一致，花斑、色点大小均匀。

- 2.2.2分隔条（缝）宽度、深度均匀，缝格平滑。

- 2.2.3流水坡向正确、滴水线顺直。

- 3.禁止做法：

- 3.1 禁用海砂，面材黏贴及勾缝禁用水泥砂浆。

- 3.2 带纹理板材，未对纹理方向大致挑板，未经排版确认施工。

- 3.3墙体沉降、开裂；饰面破损、存在脱落风险。

- 4.参考图例

| 干挂开孔、粘接（√） | 立面错缝排版（√） |
| --- | --- |
| 对缝排版（√） | 涂料分缝齐整（√） |

- （十一）、泳池及景观水景（本项标准适用于钢筋砼结构的游泳池及景观水池）

- 1.主控项目：

- 1.1 坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

- 1.2 坑、池防水构造必须符合设计要求。

- 1.3 坑、池、储水库内部防水层完成后，应进行蓄水试验。

- 2.技术要点：

- 2.1防水要求：

- 2.1.1施工缝应处设钢板止水带，并要全长设置，不许中断。参见国标图集10J301第42页节点1做法。

- 2.1.2管线在池壁穿越时的构造,参见国标图集10J301第54、55页做法。

- 2.1.3管道、管线应做隐藏处理，不得外露；金属管道连接段应作防腐处理；管道与水池的连接应牢固，不渗水。

- 2.1.4给水管、循环管及排水管施工后分系统进行试压，补至无渗漏后才进行防水施工。

- 2.1.5饰面施工前须对泳池或水池蓄水48 小时试验，灌水后池壁外表面不得出现阴湿，每24小时水量损耗小于每方2 升。

- 2.2防泛碱要求：

- 2.2.1水景的石材面层必须在工厂内完成背面及侧面防水涂装后才能进行面材粘贴。

- 2.2.2重要节点（主入口、单元入口、图纸标示的其他位置）的石材面层必须在工

- 厂内完成六面防水涂装后才能进行面材粘贴。

- 2.3面层：

- 2.3.1图案、造型的弧型马赛克应整片铺贴，不得切割。

- 2.3.2各阴、阳角均应进行50mm的倒直角或圆角处理，无尖锐的阴阳角交接。

- 2.3.3设备井盖饰面应与池底饰面一致，井盖位置应根据铺装排版确定，应结合周边铺装的分割线布置，井盖朝向应与铺装留缝平行并重叠。

- 3.禁止做法：

- 3.1 面层应使用专用粘结剂粘贴，严禁使用水泥砂浆。

- 3.2勾缝、填缝均应采用耐候结构胶，严禁使用水泥砂浆。

- 3.3所有构造中严禁使用海砂。

- 3.4严禁淋雨和带水施工。

- 3.5止水钢板砼结构浇筑完后安装，池壁混凝土二次浇筑。

- 4.参考图例

| 水底灯电缆线太长（×） | 各管线未隐蔽（×） |
| --- | --- |

| 闭水试验示意图（√） | 防水做法示意（√） |
| --- | --- |

| 专用粘结剂（√） | 结合层饱满（√） |
| --- | --- |

| 交接处切割、未对缝（×） | 通缝，各阴、阳角的处理（√） |
| --- | --- |

- （十二）、人工湖：

- 1.主控项目：

- 1.1 岸边2m范围水深≦70cm，超标水深防护高度≧120cm；汀步周边水深≦50cm；涉入式溪流水深<30cm。

- 1.2 水岸缓坡1：2―1：6。

- 1.3 涉水汀步面积≧40*40cm；涉水汀步高差≦5cm；涉水汀步间距≦25cm。

- 2.技术要点：

- 2.1人工湖的湖岸线生动自然。

- 2.2人工湖的防水材料采用钠基膨润土防水毯时，其物理力学性能应符合《钠基膨润土防水毯》（JG/T193）的规定；防水毯型号设计无要求时，采用4000g/㎡以上。

- 2.3采用自然景石堆砌驳岸的，选用石料应质地、品种及色泽基本一致；景石大小应有一定区别，不应全部采用大小规格相近的石块；石块间的叠接应自然，石块接缝应密实、光滑，外观无明显痕迹；石块可视面应精致、圆润，无尖角、勾角。

- 2.4人工湖岸边的植物与驳岸的距离应有远有近、有疏有密，有遮有放。

- 2.5水中放置的卵石铺底应干净、无尘土，覆盖底层应完整。

- 2.6设备井盖饰面应与池底饰面一致，井盖位置应根据铺装排版确定，应结合周边铺装的分割线布置，井盖朝向应与铺装留缝平行并重叠。

- 3.禁止做法：

- 3.1 景石全部采用大小规格相近的石块。

- 4.参考图例

| 湖岸线太通直（×） | 驳岸自然（√） |
| --- | --- |
| 石块接缝太宽（×） | 石块有大小比例恰当、接缝密实（√） |
| 石块可视面不够精致（×） | 石块精致、圆润，与水池底衔接自然（√） |

- 二、软景工程质量管控指引

- （一）、栽植土质质量管控指引

- 1.主控项目

- 1.1栽植土壤及地下水位深度必须符合栽植植物生长要求，严禁栽植土层下有不透水层。

- 2.技术要点：

- 1.1回填土土质：外观土色，基本疏松不板结，排水良好，不含建筑垃圾及不易腐化的塑料等其他有害成分。

- 1.2种植土土质：以种植壤土为准，含水率以手握成团、落地开花为准，PH值5-7，含有机质的肥沃土壤，土块易捣碎，无大于10cm粒径的石砾、砖瓦砾等杂物或建筑垃圾，小于10cm粒径的杂物含量不超过10%。

- 1.3厚度：绿化种植土应满足以下最低种植土层厚度

| 植被类型 | 草皮地被花卉 | 木本、小灌 | 大灌木 | 乔木 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度（CM） | 30 | 45 | 60 | 90 |

- 1.4 基肥：

- 1.4.1按照施工规范施足基肥，弥补绿地瘦瘠对植物生长的不良影响，使绿化尽快见效；应根据土质情况和植物生长特点施加基肥，基肥必须与种植土充分拌匀。

- 1.4.2有机肥应经过充分腐熟后方可使用，复合肥、无机肥使用量应按照产品说明书合理使用。

1.5 土壤改良施工要点：

1.5.1 种植时的回填土，应种植土加腐植土混合使用，其比例为7：3，肥土必须充分腐熟，混合均匀。

1.5.2 回填土中应加入珍珠岩防止土壤板结，增加透气性。也是杀虫剂的载体。
1.5.3 回填土应加入多菌灵进行土壤消杀，防止植物根部遭受虫害和病害。

1.5.4 回填土加入少量的生根宝是促进原有土球根须发育。

- 1.6场地初平：种植土回填完成后，乔木栽植前，根据竖向设计图纸要求的堆坡范围和高度进行场地的初平并找坡，场地初平应分层进行，每30cm为一层，逐层摊实，对土地进行多次灌水沉降，并及时补足所沉降的土壤；平整后要求土层中不含垃圾，微地形饱满，坡度自然；地形的造型和排水坡度应符合设计要求，无明显的低洼和积水处。

- 1.7场地细平：乔木栽植完成进行灌木栽植前，用钉齿密度不大于2cm的钉耙进行人工场地细平；要求种植土基本整洁，无大于2cm粒径的石砾、砖瓦砾等杂物，小于2cm粒径的石砾、瓦砾杂物的含量应低于10％；场地内地形顺滑，无明显洼坑；平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙，边沿土表低于路沿石或挡土墙5cm；与道路、广场接壤处，栽植土面应低于铺地完成面5cm。

- 1.8场地精平：在灌木栽植完成后草皮栽植前，进行场地精平。为了满足草皮栽植后效果要求，场地细平需借助碾压设备进行场地平整；一般碾压设备为：小型压路机、平板振动器；在对土壤进行充分压实，防止后期沉降影响草皮平整度；场地精平后要求无大于2cm粒径的石砾、砖瓦砾等杂物；小于2cm粒径的石砾、瓦砾杂物的含量应低于10％；草皮的栽植土中小于2cm粒径的石砾、瓦砾杂物的含量应低于5％；花坛基本无石砾、瓦砾等杂物；整体地形应顺滑，坡度自然；排水顺畅快速，无低洼和积水处，土面低于铺地完成面5cm。

- 3.禁止做法：

- 3.1 回填的土方为黏土，含建筑垃圾多。

- 3.2地下室顶板的土方回填应复核结构荷载，禁止堆土高度超过结构荷载要求。若因塑造地形需要，底部要用轻质材料换填。

- 3.2回填土方时，未分层压实，一次性回填到标高。

- 4.参考图例：

回填土标准（√） 种植土标准（√）

含建筑垃圾劣质土（×） 含建筑垃圾劣质土（×）

初平完场地（√）

场地细平（√）

场地细平（×） 场地无细平导致草坪坑洼（×）

| 碾压精平完（√） | 正在碾压精平（√） |
| --- | --- |

- （二）、苗木采选质量管控指引

- 1.主控项目：

- 1.1植物材料的品种规格必须符合设计要求，严禁带有病虫害。

- 1.2苗木挑选原则：

- 1.2.1以乡土树种为主，结合引进符合景观设计效果的苗木。

- 1.2.2不接受砍头树，枝条稀疏，分支点过高的苗木。

- 1.2.3一级分枝较多，枝条饱满，有3个以上观赏面。

- 1.2.4冠幅饱满，胸径、高度及分支点达到景观要求。

- 1.3禁用苗相：

- 1.3.1 主枝损伤30%以上或树冠损伤1/3以上或树皮受损严重
1.3.2 不符合设计要求的（含胸径、土球指标、冠幅、高度、数量、假植苗、分叉点和枝下高等）
1.3.3 有病虫害症状的（含有虫壳、虫孔、蚁道、霉腐病变状等）
1.3.4 土球破裂松散。

- 1.3.5 灌木苗株叶面脱水，蔫耷。

- 1.3.6 草卷脱水枯黄。

- 1.4 禁用苗相参考图例：

| 虫害（×） | 蚁害、蛀干（×） |
| --- | --- |
| 土球破损（×） | 土球松散（×） |
| 枯黄（×） | 蔫耷（×） |

- 1.5挑选类别：

- 1.5.1乔木：选择应以全冠为终极标准，冠幅饱满，枝条均匀，树形优美壮实，不偏冠。而且应选择假植成品苗(少数品种除外)。

- 1.5.1.1主景大乔木（胸径30cm以上）：树形姿态优美有造型，冠幅饱满，有360度观赏面，无阴阳面，有完整的四级以上分枝，一级分枝（分枝直径不小于胸径的1/3的主枝）不少于4支，一级分枝长度大于2.5米。

- 1.5.1.2骨干乔木（胸径15-30cm）：树干垂直，冠幅饱满，有完整的四级以上分枝，一级分枝（分枝直径不小于胸径的1/3的主枝）不少于3支，一级分枝长度大于2米。

- 1.5.1.3其他乔木（胸径15cm以下）：树干垂直，冠幅饱满，有完整的三级以上分枝，一级分枝（分枝直径不小于胸径的1/3的主枝）不少于3支，一级分枝长度大于1.5米。

- 1.5.2 灌木及球类植物：

- 规格：要求符合施工图纸苗木表中高度、冠幅的要求。（尺量）

- 观感：灌木及球类植物要求冠幅饱满，球形圆满密实，无偏冠现象。（观察）

- 1.5.3 地被植物：

- 规格：要求符合绿化图纸苗木表中高度、冠幅的要求，优先选取2年苗，以毛球为佳。不低于大杯或小毛球(尺量)

- 观感：地被灌木植物要求冠幅饱满密实，每株有3根以上分支萌蘖，严禁出现一根主枝无侧支的苗木。（观察）

- 1.5.4时令花卉：

- 规格：要求符合绿化图纸苗木表中高度、冠幅的要求。（尺量）

- 观感：株高应为10～40cm，冠径应为15～35cm，分枝不少于3～4个，严禁出现一根主枝无侧分支的苗木，苗木应叶簇健壮，色泽明亮。（尺量及观察）

- 1.5.5 草皮：

- 规格：常用有100*35*2 （单位cm) 约为0.7个平方、128*35*2 （单位cm ）约为0.9个平方、135*35*2(单位cm）约为0.95个平方三种规格块（尺量及观察）

- 观感：长势良好，色泽一致，密实度高、无斑秃、枯黄和病虫害，每平米杂草不得

- 超过3株。（观察）

- 1.6参考图例：

| 乔木（√） 乔木（√） |  |
| --- | --- |
| 球类（√） | 球类（√） |
| 灌木苗、地被苗（√） |  |
| 时花苗（√） | 时花苗（√） |
| 草卷（√） | 草卷（√） |

- （三）、苗木栽植质量管控指引

1、乔木种植要点：

1.1定点：开挖树穴之前，根据图纸进行乔木放线定位时应注意以下几点：商业街前种植乔木的位置需对应店面之间的立柱或分户墙，乔木不应位于店面中间；高大乔木的主干应与住宅的阳台、窗户保持5m以上的距离；在建筑物主要朝向靠窗、阳台的位置不应种植过密，以免影响通风和采光、遮挡住户的观景视线。

1.2. 树穴：种植穴尺寸比土球直径大40-60公分和深50公分；带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，随填土分层踏实 ，回填土要求.疏松不板结，排水良好，不含建筑垃圾及不易腐化的塑料等其他有害成分。

1.3. 起吊：乔木种植使用吊车时，注意吊装保护，防止树皮因吊装脱皮。应使用木板沿树干一周钉入吊带绑扎处，并在种植完成后拆除。

1.4. 种植深度：乔木栽植前应严格核对种植点与周边的地形关系，避免出现与周边地形衔接不顺的情况。

1.5. 朝向：控制乔木朝向与树干垂直度，将树冠饱满、密实面朝向主观赏面。

1.6. 排列：规则式种植应按苗木的自然高度依次排列并保持对称，行道树应在一条线上；相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形应近似；种植的树木应保持直立，不得倾斜。

1.7. 回填：清除土球包装物，带土球树木必须踏实穴底土层，随填土分层踏实，裸根树木应在回填土至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤；种植完成后植株根颈部与沉降后的地表面等高或略高。

2、灌木种植要点:

2.1 定点：开挖树穴之前根据图纸进行灌木及球类放线定位时应注意以下几个方面：商业街前的绿化种植应避免遮挡行人视线；在建筑物主要朝向靠窗、阳台的位置不应种植过密，以免影响通风、采光，并避免遮挡底层住户的观景视线。

2.2 种植穴：种植穴尺寸比土球直径大10-20公分和深5-10公分；带土球灌木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，随填土分层踏实。

2.3种植深度：植物栽植前应严格核对种植点与周边的地形关系，避免出现与后续地形衔接不顺的情况。

2.4 朝向：控制灌木及球类植物的朝向，将树冠饱满、密实面朝向主观赏面，球类植物在距离道路较近时，可依据地形堆坡的坡度自然倾斜。低矮灌木在临近硬质铺装边缘应逐步倾斜种植，让密集枝叶遮压硬铺边缘线，达到种植点不露土的目的。倾斜角度可参照地被种植要点3.5中的要求。

2.5 排列：规则式种植时，应按苗木的高度、冠幅、树形依次排列，并保持在一条线上。自然组团式种植时，同一组团植株的规格应注意大小、冠形及叶形叶色的合理搭配，并注意观赏面的合理朝向。

2.6 回填：清除带苗或杯苗的包装物，让苗根部的原土球充分接触土壤；种植完成后植株苗根部的原土球上表面与沉降后的土壤地表面等高或略高。

3、地被及时令花卉种植要点：

3.1地被植物种植开始前，必须完成场地细平。

3.2 放线：自然式种植的地被植物，为保证边缘曲线顺滑自然，放线时应采用若干根通长Φ25的PVC管联接后根据图纸曲线放样。一次成型。

3.3 为便于精确控制地被植物的栽植手法和种植密度，施工时建议采用短柄鹤嘴锄。

3.4 地被色带种植时根据放线定位，先在最外缘密植一排，再行填充内部色带。

3.5 栽植时，根据苗木品种，最外沿的一排向外倾斜30-45°，后排依次倾斜75°、90°，做到色带饱满，下不露土。

- 3.6同品种灌木和不同品种灌木篱之间留10cm的缝隙，便于修剪使边界清晰；

- 3.7灌木层次之间最少保证10公分高差。

4、草皮铺植要点：

4.1铺沙：场地精平及基肥铺施完成后，使用河沙进行场地找平，河沙铺设的厚度不小于6cm，扫帚或木板找平。

4.2 碾压：铺沙完成后，使用不小于250公斤的滚筒进行碾压，要求人站立时无明显脚印，不得出现2×2cm以上的的坑。

4.3 施基肥：碾压完成后，在铺设草皮的范围内施基肥。

4.4 铺草：无缝铺设草皮卷，铺设前将平整土层拍平，铺种时应采用拉线，保持草皮的平、整、齐；与道牙交接处草皮基层应低于道牙5cm，但草皮修剪后的高度可以高出道牙。

4.5 铺沙：草皮铺设后敷细河沙2cm。

4.6 压紧：用水浇透草皮，进行第三次碾压，使沙土层与草皮充分接触，要求人行无明显凹陷、无积水。

5、参考图例：

| 土壤改良（√） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 灌木栽植（√） |  | 灌木栽植不密实、露土（×） |
| 灌木栽植（√） 灌木栽植（√） |  |  |
| 地被、时花栽植（√） 栽植倾斜度不符合要求（×）、 |  |  |
| 球类栽植（√） | 苗株栽植（√） |  |

| 短柄鹤嘴锄（√） | 收边栽植倾斜度（√） |
| --- | --- |
| 草皮铺植前铺沙（√） | 铺沙后碾压（√） |
| 草皮肥（√） | 铺草、拍平（√） |
| 草皮边缘留沟排水（√） | 草皮低于路沿5cm（√） |

| 铺草前未铺沙（×） |  | 铺草前未碾压（×） |
| --- | --- | --- |
| 铺草后未拍实、压紧（×） |  | 铺草后未拍实、压紧（×） |

- 三、安装工程质量管控指引

- （一）、灌溉给水：

- 1.主控项目：

- 1.1管材的材质、规格型号必须符合设计要求，品牌符合招标文件要求。

- 1.2给水管道的水压实验必须符合设计要求。当设计未注明时，各材质的给水管道系统试压力均为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。

- 2.技术要点：

- 2.1灌溉给水点的位置要在人触手可及的地方，距离路边300≤D≤500mm。

- 2.2灌溉给水点要有排水措施，不得积水，要和周边种植紧密结合，不露土；取水口应有固定措施。

- 2.3管网必须进行水压试验，试验压力不小于设计工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa；达到试验压力稳压1小时，无渗漏即为合格。

- 2.4管道安装分期进行或因故中断时，应用堵头将其敞口封闭。

- 2.6埋藏式灌溉给水点应加装套管保护固定。

- 3.禁止做法：

- 3.1禁止无加装钢套管的管道下穿道路。

- 3.2禁止管沟回填含有砖块、石块等杂质。

- 4.参考图例

| 埋藏式灌溉给水（√） | 不积水、有固定（√） |
| --- | --- |
| 给水管套管下穿路（√） | 给水管套管下穿路（√） |

- （二）、电缆敷设及灯具安装：

- 1.主控项目：

- 1.1材料必须有合格证，检验报告，材质、规格型号、技术参数等必须符合设计要求，品牌符合招标文件要求。

- 1.2灯具内部接线为铜芯绝缘电线芯线截面积不小于0.5mm²，橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线绝缘层厚度不小于0.6mm；使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线；功率小于400W的最小允许线芯载面积应为1.5mm²，功率在400—1000W的最小允许线芯截面积应为2.5mm²。

- 1.3水池和类似场所灯具(水下灯和防水灯)的密闭和绝缘性能必须符合设计要求，有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

- 1.4灯具基础不应有影响结构性能和安全性能的尺寸偏差；灯具基础不应有影响灯具安装的尺寸偏差；灯具基础外观质量不应有严重缺陷。

- 1.5立柱式路灯、落地式路灯、草坪灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒盒盖的防水密封垫完整。

- 1.6立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线，干线沿庭院灯布置位置形成环网状，且不少于2处与接地装置引出线连接。由线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接，且有标识。

- 1.7水下灯具安装应符合设计要求电线接头应严密防水。要能够易于清洁或检查表面。

- 1.8。照明系统通电，灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致；开关与灯具护制顺序相对应。

- 2.技术要点：

- 2.1电缆沟深度必须符合设计要求，设计无要求时不小于700mm。

- 2.2电缆下穿道路应加装钢套管保护。

- 2.3合理配置电缆长度，避免灯具安装后电缆过长，留尾巴。

- 2.4室外灯具的连接件及配件必须经过热镀锌或其他防腐处理处理；灯具安装必须垂直于地面且重心稳定、安装牢固；灯具应设有保护接地线。

- 2.5射树灯及大功率投射灯的安装位置应远离人群，或设置隔离设施。

- 2.6基座的基础施工应采用正规模板，并严格控制标高（铺装上的基座应平齐完成面，绿地中的基座应比填土面高出5cm），避免出现基础形状歪斜、高度不准。

- 2.7灯具安装固定时，应考虑螺栓的隐藏，不得出现螺栓突出地面，以免留下安全隐患。

- 2.8室外照明应设有独立带漏电保护回路。

- 2.9穿入灯具的导线不得有中间接头；导线与灯具端子螺栓要拧紧、牢固；水中敷设电缆应穿套管保护；电缆头与灯具连接处需严格密封（用专用胶填充）。

- 2.10每套灯具应在相线上安装熔断器；每套灯具导线部分的对地绝缘电阻必须大于2MΩ。

- 2.11室外灯具应预先打好泄水孔以避免积水引起用电事故。

- 2.12配电箱的安装位置应在地形平坦的隐蔽处，其安装必须高出地面150mm。

- 2.13照明系统安装完毕后应进行试运行巡视检查，通电试运行时间为连续24小时，无故障即为合格。

- 3.禁止做法：

- 3.1水下灯电压超过12V。

- 3.2接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接

- 4.参考图例：

| 基础高度（√） | 螺栓隐藏（√） |
| --- | --- |
| 基座未高出绿地（×） | 基础规整（√） |
| 过路电缆套管（√） |  |

- 五、交接面边口处理管控指引：

- （一）铺装转角收口技术要点：

- 1、波打线90度转角且材料为正方形时，转角处必须为整块。

- 2、波打线90度转角且材料为长方形，转角处必须等边“L”形整石收口，且两边缝口必须对称。

- 3、波打线转角为钝角或锐角时，转角处两边斜边、角度和缝口必须对称。

- （二）立面转角收口技术要点：

- 1、规格板材料海棠角处理时，石材拼角每边不大于5.0MM。

- 2、对有凸出线条的海棠角转角石材，必须对称（45度角）切割，严禁单边切割。

- （三）花岗岩与卵石边口技术要点：

- 1、花岗岩与卵石间衔接处，卵石面要低于石材面1-2cm。

- （四）木栈道与花岗岩边口技术要点：

- 1、木栈道与花岗岩间应无缝处理，交接处的木材与石材应切割整齐，完成面应平整一致，不得存在高差。

- （五）墙面与地面边口技术要点：

- 1、墙面与地面交接处的板材间缝隙均匀，抹灰工艺细致；墙面贴装应比地面铺装完成面标高低5cm。

- （六）软硬景交接的收口技术要点：

- 1、草皮与地面的收口：草皮完成面低于铺装完成面5㎝，使收边整齐，美观，避免浇灌水、雨水将种植土冲入路面。

- 2、灌木与硬景的收口：灌木地被应与铺装紧密衔接，避免露土。

- （七）地被和草坪的收口技术要点：

- 1、草坪与地被的边缘应切草边，深度应为3-4cm，露土宽度不大于3cm, 草坪边线条清晰、顺畅。

- （八）管井、排水沟交界面技术要点：

- 1、排水畅通，不堵塞，排水坡度≥0.5%。

- 2、园路为曲线的，沿路排水沟应贴合园路曲线，线形均匀顺畅。

- 3、采用上铺卵石排水沟的，盖板顶面距离路面的高度应为2.5倍石子粒径。

- 4、盖板或篦子的承重荷载至少满足10KN/㎡；

- 5、排水沟可见面应进行水泥砂浆找平压光。

- （九）管井、铺装交界面技术要点：

- 1、井盖不应布置在小区出入口和住宅入户通道上。

- 2、二次井盖上的铺装材质与环境相结合，铺装对缝，延用周边材质；且应结合周边铺装的分割线布置，井盖朝向应与铺装留缝平行并重叠。

- 3、井盖不应跨压在道路与绿地之间的交界线上，且应尽量设置于同种材料铺装面上；车行道上的井盖不应设置于车轮经常碾压的位置。

- 4、当管井位于绿地中时，视线范围的管井盖板采用绿化装饰井盖或采用人工草皮覆盖。

- （十）参考图例：

| 转角整块铺装（√） |  |
| --- | --- |
| 斜边收口（×） |  | 整石收口（√） |  |

| 锐角1（×） | 锐角2（×） |
| --- | --- |
| 锐角3（×） | 锐角4（√） |

| 单边切割（×） | 转角石材45度切割（√） |
| --- | --- |

| 卵石高于路面（×） | 卵石低于路面（√） |
| --- | --- |

| 石材与木材均切割整齐（√） | 完成面平整一致（√） |
| --- | --- |

| 景墙前种植绿化（√） | 景墙与地面的交接（√） |  |
| --- | --- | --- |
| 绿地低于路面5cm（√） | 绿地低于路面（√） |  |  |

| 用收边植物装饰（√） | 灌木盖过硬景（√） |
| --- | --- |

| 切草边（√） |  |
| --- | --- |
| 绿篱边缘修剪齐整（√） | 绿篱边缘修剪齐整、层次分明（√） |
| 绿篱边缘齐整、层次分明、不露土（√） | 绿篱边缘齐整、层次分明、不露土（√） |

| 不顺畅（×） | 卵石稀疏，大小不均（×） |
| --- | --- |
| 卵石沟顺畅、卵石饱满、均匀（√） | 水沟结合石材收边（√） |

| 雨篦子与环境结合、铺装对缝（√） | 雨篦子基础外露，边缘不齐整（×） |
| --- | --- |

| 位于小区入口且朝向未与铺装平行（×） | 井盖位于入户口（×） |
| --- | --- |

| 井盖铺装材料延用周边材料（√） | 井盖铺装石材无角料切割（√） |
| --- | --- |
| 井盖未装饰且横跨不同材料交界线（×） | 井盖结合铺装分割线设置（√） |

| 阴阳井（×） | 井盖未对缝、未贴边（×） |
| --- | --- |

| 绿化井盖高于周边地形（×） | 草皮上的绿化井盖（√） |
| --- | --- |

- 五、围合及成品保护

- 1、施工区域围合：

对施工完成区、作业区进行分隔并标示；幢号间管线较为复杂，现场需要使用大型机械时（如勾机、土炮车），应与发包人相关人员了解管线布局和水电走向，若施工单位自行进入，应对管线损坏的后果负责。

- 2、硬景的成品保护：

- 2.1 承包人有责任对施工范围内的铺装面层进行成品保护（建议采用彩条布、防水布或同等材料覆盖）；对于重要节点有重物通过的地方需用木板覆盖，家具部品、照明灯具等需要包装保护。

- 2.2 在已浇筑的基层混凝土强度和饰面水泥砂浆结合强度达到1.2MPa以后，方可上人和进行上部施工。

- 2.3 严禁在完工饰面、已做成品保护的饰面上直接搅拌混凝土或水泥砂浆等不易清理的材料；如确实无搅拌地方，则可在已做成品保护的饰面上铺设足够面积的模板上进行搅拌。

- 2.4 承包人所施工的灯具在保修期内不得有锈迹，如在保修期内出现损坏或锈迹，承包人应免费更换，否则发包人有权自行更换，费用从保修款中扣除。

- 3、草皮的成品保护：

草皮铺设完成后的2周内，承包方需在草皮周界用1米高竹篱围合，禁止踩踏。因养护或施工需要必须经过草皮区域的，可临时在草皮上用模板铺设施工便道，避免直接踩踏草皮。

- 4、其他：

- 4.1支撑：乔木支撑应做到因树设桩,主景大乔木、规则式种植的乔木应采用四角杉木支撑或钢丝支撑的方式；商业街棕榈类植物应采用四角钢管支撑的方式；其他采用常规杉木三角支撑的方式；支撑木条大小、高度应统一并埋入土中约15~20cm。

- 4.2浇水与卷干：乔木完成种植后应马上灌入第一遍定根水，定根水应插入树穴内部浇足浇透；在初期养护中，应对超过20cm胸径的乔木用草绳卷干，低于20cm的乔木可用无纺布绑扎，浇水时保持树干湿度，便于乔木的生长恢复；胸径超过30cm大乔木还应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷洒生根激素等措施。

- 4.3树穴处理：为便于乔木的灌溉和透气，种植完成后根据乔木土球的大小制作树穴围堰；围堰形状应为圆形；围堰范围内不应种植灌木或草皮，露土部分利用树皮、卵石、砾石覆盖。

- 4.4 修剪：生长旺期15天修剪一次，保持草叶高度4～5cm。

- 4.5 补播：每年11月追播黑麦草，矮生百慕大、高羊茅无需此过程。

- 4.6 铺草：草皮铺种完成效果应平整，衔接整齐，铺种方向应与坡向横切，边缘铺种应使用整块草皮；地型应自然，平滑，平整且无明显的草皮搭接缝；与道牙（园路）交接处的草皮基层低于道牙5cm,但草皮修剪后的高度可以高出道牙（园路）；与灌木、树穴交接处的草皮应整齐切开，线条应平滑整齐，无锯齿状。

- 5、参考图例：

| 支撑混乱（×） |  | 四角支撑（√） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规则式种植四角支撑（√） |  | 行道树种植三角支撑（√） |  |
| 树冠雾喷（√） | 树冠雾喷+树干保湿（√） |  | 树干保湿（√） |  |

树穴处理（√）

| 铺种方向应与坡向横切（√） | 无明显的草皮搭接缝（√） |
| --- | --- |
| 草皮基层低于道牙5cm（√） | 与灌木的交接处平滑整齐（√） |