| 广州市品鑫房地产开发有限公司 铝模砌体薄抹灰工程标准做法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制/修订：工程管理部 | 审核：分管领导 | 审批：公司总经理 |

- 总则

# 1.1目的

明确高精度砌块砌筑薄抹灰工程的标准做法，提高砌筑实测质量、观感质量、现场整洁度，实现薄抹灰要求，从而提升客户对于工程质量的满意度，特制定本工艺标准。

## 1.2适用范围

## 适用范围：本办法/制度适用于广州市品鑫房地产开发有限公司（以下简称“公司”），SSCS建造体系（非预制内墙板）的项目标准层非卫生间区域。

## 1.3文件类型

一级（□办法） 二级（□细则 □流程） 三级（□规范标准■作业指导书）

- 编制说明

原则上要求所有新建SSCS建造体系的项目选用高精度砌块砌筑内墙，按本标准做法执行。

3.砌筑工程标准做法

3.1工具准备

| 齿形刮刀 | 橡胶锤 | 吊线锤 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛刷 | 卷尺 |  | 勾缝器 |
| 不锈钢连接片 | 射钉、射钉枪 |  | 扫把 |

3.2原材料

| 1.砌块要求： （1）尺寸偏差：长、宽、厚分别为±2mm ±1.5mm ±1.5mm （2）龄期：≥28 天 （3）强度等级（Mpa）：抗压强度≥A5.0。 | 2.运输要求： 、（1）采用专用叉车装车、卸货，减少人工搬运造成的损坏。 |
| --- | --- |
| 3.砌块存放： （1）砌块从厂家运到工地后，集中堆放场地必须上盖下垫： （2）上盖：采用搭棚的方式，棚的外檐超出砌块外边至少 1 米，有效防雨（或彩条布等防雨布覆盖）； （3）下垫：方木+模板铺平台，平台高出周边至少10 公分、并能有效排水。 | 4.砌筑砂浆： （1）采用蒸压加气混凝土专用砂浆（聚合物干粉砂浆），强度等级≥5.0MPa，砌体与砂浆之间粘 结 强 度 ≥ 0.2MPa ， 保 水 率 ≥ 99% （ 见GB/T25181-2010 预拌砂浆）。 |

| 5.水电管线槽封堵采用专用聚合物修补加固砂浆。 | 6.抹灰材料必须使用聚合物抗裂抹面砂浆。 |
| --- | --- |

抹灰型轻质砂浆主要性能指标

| 检测项目 | 主要技术要求 |
| --- | --- |
| 线性收缩率% | ≤0.3 |
| 抗压强度/MPa | ≥2.5 |
| 抗折强度/MPa | ≥0.8 |
| 拉伸粘结强度/MPa（与水泥砂浆块） | ≥0.2 |
| 导热系数 w/(m·k) | ≤0.15 |
| 燃烧性能 | 不低于 GB8624-2006 中 A2 级要求 |

3.3图纸深化

| 1.施工依据： 所有的工作必须以经过图审的建筑施工图为准。 | 2.绘制砌筑排砖图： 砖排版上下两皮砖搭接长度不小于 1/3 皮整砖，灰缝厚度控制在 3~6mm，反坎及导墙高度根据墙体最顶皮砖为整砖原则进行调节，且高度不小于200mm，经项目部和工程管理部确认后实施。 |
| --- | --- |

3.4集中加工

| 1.砌筑工程大面积施工前必须设置集中加工区，所有的配砖必须在集中加工区集中加工后运至楼层，禁止在楼层内进行锯坎。 | 2.采用湿法切割，砖块切割后分类集中堆放，标注砖块的具体尺寸及使用部位。 |
| --- | --- |

3.设置二次构件集中加工区，加工预制块，预制块高度 200mm，厚度同墙体，长度 100~200mm（根据门垛长度确定）,强度 C20 混凝土。

3.5工作面准备

1.放线：

将楼板浮浆、垃圾清扫干净，按照建筑施工图墙体位置用墨斗弹线，墨迹清晰准确，注明门洞位置并放置墙体 30 控制线。

| 3.6砌筑过程 |  |
| --- | --- |
| 1.未设置反坎的部位墙体根部砌筑 3~4 匹水泥砖，灰缝饱满，双面勾缝到位。 | 2.砌体的竖向灰缝应在砌块的一个端面 100%敷浆。 |
| 3.砌体水平面敷浆要用齿刮刀，满刮一层厚度约6mm 砂浆，严禁将敷浆面的中间刮成凹状（容易导致水平灰缝空心）。 | 4.挂线、拉线，座浆打底。 |
| 5.砌筑过程中及时测量垂直、平整度，使用橡胶锤敲击，调整砌块的平整，禁止使用铁锤。 | 6.安排专人使用勾缝器进行双面勾缝。 |

| 7.水平、竖向灰缝宽度控制在 3~6mm，饱满度 90%以上。 | 8.砌筑完成后采用 2 米靠尺复核墙体垂直、平整度激光水平仪及卷尺复核方正性；激光测距仪复核开间进深；卷尺复核门洞尺寸。墙面平整度偏差≤4mm，垂直度偏差≤4mm，房间方正偏差≤6mm，开间进深偏差≦6mm，门洞尺寸≦6mm。 |
| --- | --- |

；

3.7节点要求

| 1.入户门、防火门墙体需要设置混凝土预制块，每隔一匹砖设置一块，底部开始第一匹砖必为预制块。预制块同墙厚，高度同一皮砖高，长度100~200mm（由排砖图定）。 | 2.厨房、卫生间、水电井采用现浇混凝土反坎，高度≧200mm |
| --- | --- |

| 3.墙体顶部与结构梁底之间预留 20~30mm 的缝隙，7 天后才能进行灌缝。灌缝材料为 1：3 水泥砂浆 添加杜拉丝纤维（0.9kg/m³）和膨胀剂，压实饱满，不允许开裂。 |  |
| --- | --- |
| 4.墙体与结构之间采用两块不锈钢铁片连接（100 厚墙体一片块），间距 50mm。不锈钢铁片厚≥1.0mm每边长≥150mm，宽≥30mm，使用射钉打入结构和砌体内，每边至少 2 颗射钉。不锈钢铁片上下间距600mm。 |  |
| 5.户内强弱电箱部位必须优化成混凝土墙体，禁止砌筑后开洞。 | 6.结构与砌体交接部位挂耐碱玻纤网，每边宽度为150mm，半抹灰时砌体与企口抹灰平剪力墙；如果墙体全部薄抹灰时，室内结构企口取消，室内墙体全部抹灰，厚度5mm。 |

3.8特殊部位处理

| 1.管线开槽尺寸要求：线槽深度≤ｄｎ＋20mm，线槽宽度≤ｄｎ＋６０mm。 | 2.电盒、水电管线通过建筑一米线、抹灰控制线等定位。 |
| --- | --- |
| 3.管线固定：水电专用钩钉固定管线，固定钉间距不超过 300mm。 | 4.管线固定后，采用干粉砂浆将线槽填充密实，然后挂玻纤网，每边宽度不小于150mm。 |

4.薄抹灰工程标准做法

1.基层杂物清除、毛化处理，线槽、孔洞先修补平整，墙基面浇水湿润，不同材质交接处要求挂耐碱玻纤网，每边宽度150mm；

| 2.采用激光仪进行放线，在地面上弹出控制线，用以控制墙面垂直度、平整度、方正度等； |  |
| --- | --- |
| 3.冲筋。使用激光扫平仪配合打点，门垛边、窗洞边、阳角边等位置 100~150mm 处必须做冲筋条。冲筋间距 1.3~1.5 米，厚度为抹灰层厚度，宽度 30~50mm； |  |
| 4.抹面。用抹子刮一道、找平，再用2M 铝合金刮尺垂直、水平刮找一遍； |  |
| 5.成型，进行实测实量并数据上墙，加强质量控制。 |  |

4.2施工控制要点

4.2.1  户内、公共部位、消防楼梯间，墙面抹灰厚度5mm。

4.2.2  结构与砌体交接部位挂耐碱玻纤网，每边宽度为150mm，如果采用半抹灰工艺，室内剪力墙留设企口剪力墙与砌体全部薄抹灰，厚度5mm。

4.2.3 冲筋条两侧抹灰须压紧压实，不留空腔气泡。

4.2.4 踢脚线部位抹灰基层清理要仔细，抹灰面收平时动作要慢，防止刮尺将灰带起而引起的空鼓。

4.2.5 厨卫间、公共部位等贴砖墙面，使用聚合物抹面抗裂砂浆进行抹灰。

4.2.6 铝合金、入户门、防火门边收口时，需压住边框 5mm。

4.2.7 需做保温的墙面，保温材料的选用及厚度由设计确定。

5．管理动作

5.1 在砌筑施工前，须将经过审核确定的建筑蓝图进行砌筑深化排版，项目部、监理方、施工方及工程管理部四方审核后签字确认，并严格按砌筑排版深化图施工；

5.2 砌体工程大面积施工前必须组织施工样板联合验收，验收合格后方可大面积施工。联合验收由甲方工程师组织，工程管理部、设计管理部、客户关系部、施工方、监理单位参加；

5.3 所有隐蔽验收必须进行影像资料存档；

5.4 所有隐蔽工程（螺杆洞的封堵、挂网）必须进行验收并资料存档；

5.5 抹灰工程大面积施工前必须组织样板验收，验收合格后方可大面积施工。联合验收甲方工程师组织，工程管理部、项目部、总包、监理单位参加；

5.6 施工现场必须要求工人使用计量设备进行材料拌制，如发现不按配比加水进行拌制的，甲方有权对施工单位进行罚款；

5.7 抹灰过程中，甲方可指定进行拉拔试验抽查，不合格的将按合同进行违约处罚。