# 概况

本工程为新造镇S296南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程。设计位于番禺区新造镇政府附近,为了优化周边环境，改善交通状况，进行本项目改造。其中S296南约桥至广医南段为城市次干道，双向四车道，设计速度为40km/h；永兴路新造医院至南约桥段为城市次干道，双向四车道，设计速度是40km/h；崇德市场周边道路升级改造工程为城市支路，双向两车道，设计速度为20km/h。

本工程交通工程设计内容包括交通标志标线设计。

# 采用的规范

- 《公路交通安全设施设计细则》（JTG T D81-2017）；

- 《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009)；

- 《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81-2017）；

- 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）；

- 《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）；

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；

- 《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

- 《路面标线涂料》（JT/T280-2004）；

- 《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）；

- 《道路交通信号灯》（GB 14887—2011）；

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2006）；

- 《视觉信号表面色》（GB T 8416-2003）；

- 其他现行相关设计、施工规范。

# 交通标志

- 平面布设原则

以完全不熟悉本项目道路及周围路网体系的司机为使用对象，使其在交通标志的引导下，顺利、快捷、安全的抵达目的地，避免发生错误行驶。

- 设计原则

- 标志所提拱的信息必须明确、及时，避免信息过载或遗漏。

- 版面布置及支架结构应与道路线形、周围环境相协调，满足视觉及美观要求。

- 与构造物等设施的位置相协调，避免出现矛盾。

- 牌面中的文字、图形、颜色等按《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2009）执行。

- 标志版面设计

标志文字信息采用中英文对照。

指路标志的汉字高度采用40cm。汉字高宽比为1：1，字体为标黑简体，英文字高为汉字高的1/2，标志板尺寸按版面内容确定，尽量兼顾尺寸规格统一。标志图案的尺寸、边距、字距、行距、笔划粗、颜色等均以GB 5768.2-2009为依据。

为使标志交通信息在夜间有良好的视认效果，根据各类反光膜的反光特性、使用功能、应用场合、使用年限，设于项目道路的标志板衬底、图文均采用Ⅳ类反光膜，10年内的逆反射系数不应低于初始规定值的80%，图案不允许用拼接方式或贴切膜。标志板采用牌号为5A02，H112状态的硬铝合金板，板厚一般为3mm，板边采用单折边加固，标志板较大时，板边用25x25x3xLmm的角铝加固。标志板采用滑动槽加固，以方便与立柱连接。

- 支架结构设计

小型标志采用单柱式支撑，大型标志支架结构为悬臂式，立柱和横梁钢管管壁厚大于4mm时采用无缝钢管，其余一律采用电焊钢管。支架钢管采用A3钢热浸镀锌防腐处理，标志底板、滑槽、立柱、横梁、法兰盘等大型构件，其镀锌量不低于600g/m2，紧固件等小型构件，其镀锌量不低于350g/m2。焊条采用T42。基础采用C25混凝土基础。

- 标志牌基础

所有标志牌基础均采用C30混凝土现场浇筑，单立柱式标志牌基础不需要进行结构配筋，F型悬臂杆基础需进行结构配筋，制作成钢筋混凝土基础。所有标志杆基础的地基承载力应不小于120Kpa。警示桩的基础采用C25混凝土浇筑，单立柱式标志牌基础不需要进行结构配筋。

- 制作技术要求

- 本工程所有交通标志的形状、图案、颜色应严格按照JTGD82-2009《公路交通标志和标线设置规范》标准或设计图的规定执行。为了确保指路标志的视认性，本工程指路标志汉字及阿拉伯数字必须采用标准交通工程字体， 拼音和英文字也采用大写标准黑体字并应符合JTGD82-2009的规定， 不允许采用其它字体。阿拉伯数字与汉字高度（h）的关系为：字高=h，字宽=0.6h，笔画粗=h/6；拼音及英文与汉字高度（h）的关系为：字高（大写）=h/2。指路标志的汉字或其他文字的间距、行距与汉字高度（h）的关系为：字间距＞h/10，笔画粗=h/10，字行距=h/4，距标志边缘最小距离=0.4h。

- 交通标志的边框外缘应有衬底色。衬底色规定为: 警告标志黄色， 禁令标志白色，指示、指路标志蓝色、旅游标志棕色。

- 标志板与滑动槽钢、卷边加固件的连接， 在保证连接强度和标志板面平整，且不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接或点焊。

- 本工程道路标牌的牌面均贴高强级反光膜（Ⅳ类）。

- 指示标志牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。

# 道路标线

- 标线的平面布设

标线设计按照《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)相关规定；

车行道分界线：分隔同向交通流，采用白色虚线，线宽15cm；设计车速≤40km/h，实线段长200cm，虚线段间隔长400cm。

车行道边缘线：采用白色实线，线宽15cm。

人行横道线：为白色平行粗实线，线宽40cm，间距60cm。

导向箭头：设在平交路口附近，用于标识车道转向功能的划分，白色图案，设计速度≤40km/h，采用长300cm。

停止线：为白色实线，线宽30cm，停止线距人行横道为1m~3m。

停车让行线：为二条平行的实线（线宽20cm，间距20cm），和一个‘停’字（高2.5m，底宽1 m），颜色为白色。

导流线：颜色为白色，外围线宽20cm，线宽45cm，间隔为100cm，倾斜角为45°。

- 技术要求

- 所有标线均设置反光交通标线，并采用热熔型标线。路面标线涂料的技术要求应符合JT/T280-2004的规定。

- 热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，要求与各物质相熔性好，酸性低，色泽浅，耐热性和耐候性好。热熔涂料添加剂有增塑剂、防沉降剂、抗污染剂和抗紫外线变色剂等。

- 热熔型路面标线涂料采用在固态状态下，涂料中含20%～23%的玻璃珠，在热熔施工时再在涂膜上撒布玻璃珠的涂料。

- 涂料的品质必须符合如下规定：

- 密度（g/cm3）：1.8～2.3。

- 软化点（℃）：180～220。

- 涂膜外观:涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大。

- 不粘胎干燥时间（min）：≤3

- 色度性能：按JT/T280-2004标准规定的方法测试，涂膜颜色（白色或黄色）的色品坐标和光反射比应符合下表和JT/T280-2004标准图2中规定的范围。

色品坐标和反射比（或亮度因素）表

| 角点坐标 颜 色 |  | 色品坐标 光源：标准光源D65（几何45/0） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 光反射比（%） （或亮度因数） |
| 表 面 色 | 白 | x y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≥75 （0.75） |
|  | 黄 | x y | 0.531 0.486 | 0.464 0.534 | 0.427 0.483 | 0.477 0.433 | ≥45 （0.45） |
| 逆 向 反 射 色 | 白 | x y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≥35 （0.35） |
|  | 黄 | x y | 0.531 0.468 | 0.464 0.534 | 0.427 0.483 | 0.477 0.433 | ≥27 （0.27） |

- 抗压强度（Mpa）：≥12

- 耐磨性（200转/1000g后减重mg）：≤50

- 耐水性：在水中浸24h无异常现象。

- 耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象。

- 加热残留份（%）：≥99

- 玻璃珠含量（%）：20～23

- 流动度（mm）：35±8

- 逆反射系数（mcd·Lx-1·m-2）：白色≥200；黄色≥100。

- 耐候性：经12个月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不应大于标准样板。

- 涂料用下涂剂（底油）的品质应符合如下规定：

- 颜色：无色透明或琥珀色液体。

- 固体含量（%）：30±5。

- 涂布量（g/m2）：150～200。

- 干燥时间（min）：≤5。

- 玻璃珠的品质应符合如下规定：

- 容器中玻璃珠状态：粒状或松散团状，清洁无杂质。

- 密度（在23C±2C的二甲苯中）：2.4～2.6。

- 粒径：标准筛筛号（目）N=30时，筛余物（%）Δ=0；N=30～50时，Δ=40～90；N=100时，Δ=95～100。

- 外观：无色透明球状，扩大10～50观察时，熔融团、片状、尖状物、有色气泡等瑕疪珠不应超过总量的20%。

- 折射率（20C浸渍法）：≥1.5。

- 耐水性：取10g样品放于10mL蒸馏水中，于沸腾水溶中加热1小时后冷却。玻璃珠表面不应出现模糊状。中和这100mL水所需0.01M的盐酸应在10mL以下。

未尽事宜按国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)执行。标线的颜色和具体实施应与当地的交警部门协商确定。

# 施工要点

- 警示桩

警示桩采用红白相间的柱形状物体，高出路面80cm左右为宜，可分为硬性钢管柱和弹性TPU柱体，本项目采用硬性钢管柱。在出入道口、人行横道及小路口均需设置警示桩，引起驾驶员的注意。

- 交通标志

交通标志的形状、图案及颜色应符合GB 5768-2009及其他相关标准规定。标志板加固仅考虑了安装后的强度，在搬运时应避免发生损坏。

应现场核实标志设置是否妥当，当通视不良（有房屋、电杆、行道树遮挡）设置困难（与架空电力、电讯线干扰）或与已完工工程发生干扰时，除定位性较强的标志外，可适当前后挪动标志位置。禁止占用车辆和行人行驶空间（应满足净空和净宽的要求），同时应保证有良好的视线条件。其中多宝路局部急转弯路段设置线性诱导标志，指引车辆安全通行。

- 标志安装应满足标志与路面之间的垂直距离和水平距离。

- 立柱长度是按标志设置于人行道上计算，如果设置条件与之不符时，应调整立柱的长度。

- 各类标志牌架均为钢结构，焊接时应保证焊缝有足够的长度和表面光洁平滑，同时应注意对交通标志牌（架）进行防锈和防腐处理。

- 基础埋深系指设计人行道或边坡线以下的深度，若边坡修整不到位时，应加高基础的高度。

- 基坑开挖后应及时浇注砼，防止雨水冲毁路基。

- 施工过程中不得损坏已完工程，因埋设标志而破坏的防护工程应负责修复，尤其不得污染路面。

- 交通标线

- 设计图中各类标线均按“国标”有关规定布置。

- 标线应具有良好的视认性，标线必须宽度一致、间隔相等、

- 线型规则、边缘整齐、线条流畅，具有耐磨性、耐溶剂性。施工交通标线时，应注意与现状的交通标线顺接。

- 热熔型涂料应按：到达现场→采取安全措施→清扫路面→放样→涂底漆→标线材料的热熔→涂敷→修整→开放交通的顺序施工，施工时应严格控制涂料的加热温度，以防止热劣化。

- 标线厚度1.5～2.0mm，用量一般为4kg/m2。

- 标线采用反光热熔型涂料，预混或面撒玻璃微珠，应分布均匀，用量为0.3～0.34kg/m2。本说明未及事宜按GB 5768-2009及部分现行有关规范执行